先进制程芯片(10 nm 及以下节点)金属薄膜沉积设备应用调研报告

报告编制日期：2026年2月

适用节点范围：主要聚焦7 nm、5nm、3    nm及以下节点(逻辑器件与高性能DRAM/HBM)

### 一、报告核心问题直接回答

问题1:在如今先进制程中，实际运用的五种金属薄膜沉积设备是哪些?

在2025-2026年量产的10 nm 及以下节点(尤其是5 nm 及以下)中，五种设备的使用现状如 下 ：

| 设备类型 PVD(物理气相沉积) | 当前在先进制程中的实际使用状态 仍然广泛使用(尤其是反应性PVD) | 主要使用节点范围 7 nm～3 nm及以 下 | 是否仍为量产 主流 是(主流之 一 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| CVD(化学气相沉积) | 部分场景仍在使用，但比例显著下降 | 主要7 nm～5 nm | 边缘化 |
| 电子束蒸发(e-beam evaporation) | 几乎不再用于前端互连金属沉积 | 极少量特殊研发场 景 | 基本淘汰 |
| ALD(原子层沉积) | 已成为阻挡层、种子层、部分金属填 充的核心技术 | 7nm～2nm及以 下 | 是(最关键技 术 ) |
| MBE(分子束外延) | 完全不用于量产互连金属沉积 | 仅限实验室/特殊 材料研究 | 不用于量产 |

结论性排序(使用频率由高到低，2025-2026年量产实际情况):

ALD>>PVD>>CVD      (少量场景)>>电子束蒸发(几乎无)≈ MBE  (无)

问题2:这些设备分别用于沉积哪些具体金属薄膜?

| 设备 ALD | 主要沉积的金属/金属化合物薄膜(先进节点典 型应用) TiN、TaN、Co、Ru、Mo、W(选择性ALD)、 Al₂O₃ (极薄阻挡)、HfN等 | 典型厚度范围 2-10 nm(阻 挡/种子) 10-30 nm(部 分 填 充 ) | 主要功能层 阻挡层、种子层、直接填 充(Co、Ru) |
| --- | --- | --- | --- |
| PVD | Cu(主互连填充与晶种层)、Co(部分种子/填 充)、Ti/TiN(传统阻挡)、Ta/TaN | 2-15 nm(晶 种/阻挡) 50-500 nm (Cu填充) | Cu晶种层、部分阻挡 层、填充主体 |
| CVD | W(接触孔/通孔填充)、Co(早期Co填充实 验)、TiN(部分老节点) | 20-100 nm | 接触/通孔钨填充(部分 节点仍在用) |
| 电子束 蒸发 | 几乎无量产应用；研发中可能用于某些高纯度稀 有金属(如某些过渡金属) | 一 一 |  |
| MBE | 无量产应用；仅限实验室生长超薄单晶金属或异 质结构(如某些磁性金属) | 一 一 |  |

问题3:为什么在先进制程中选择这些特定的设备和材料组合?  (核心技术原因分析)

### 二、先进制程金属沉积面临的核心技术挑战(背景)

7nm 及以下节点互连与接触层的主要工艺限制包括：

1. 极高的深宽比 (aspect ratio): 接触孔/通孔AR>10-20,   沟槽AR>5-10

2. 线宽/间距急剧缩小(金属半间距<20 nm)→  电阻急剧上升(尺寸效应、晶界散射、界面 散射)

3. 阻挡层厚度必须压缩到<3-5 nm 仍需连续、无针孔

4.Cu 在极小尺寸下电迁移与扩散问题加剧，传统TaN/Ta+Cu   seed+Cu    ECP流程的电阻贡 献已占总互连电阻的50%以上

5. 热预算越来越严格(<400-450℃)

6. 需要同时满足低电阻、高可靠性、保形性、工艺窗口宽 这些挑战直接决定了设备与材料的选择逻辑。

### 三、设备-材料-应用场景的技术匹配深度分析

1.ALD——  成为先进节点金属沉积最核心技术的原因

·原子级保形性：在AR>15-30   的结构中仍能实现近乎100%台阶覆盖，这是 PVD/CVD 完全无法企及的。

·超薄连续膜能力：可在2-3 nm 厚度实现连续、无针孔的TiN 、TaN 、Co 、Ru 膜，这是 阻挡层厚度持续缩减的唯一可行路径。

· 低温工艺(<300-400℃):兼容后段热预算。

·材料多样性：开发出多种金属ALD前驱体 (Co 、Ru 、Mo 、W 、Ni  等),使直接金属填 充 (Direct Metal Fill) 成为可能。

· 典型组合：

·TiN/TaN(ALD)    作为超薄阻挡层(2-4 nm)

·Ru、Co、Mo 作为晶种层或直接填充材料(取代部分Cu)

·选择性ALD(Selective     ALD) 用于bottom-up  填充或自对准工艺

2.PVD——  仍然不可或缺，但角色已大幅转变

·Cu   PVD晶种层：尽管ALD  Ru/Co逐渐侵蚀其份额，但在主流7-5 nm 节点，Cu互连 仍占主导，PVD Cu seed仍然是获得最佳晶粒取向、低电阻Cu填充的基础。

·反应性PVD  TiN/TaN: 在某些对保形性要求稍低的场景，或作为ALD阻挡层的过渡层/ 增强附着力层。

· 局限：保形性随深宽比升高急剧下降 (AR>6-8  已明显变差),无法满足3 nm 以下最 苛刻结构。

AIn                                                       /Ll□1T七怯户+Z早

5.  VU— 一 边 缘 但/有忖止切京

·CVD-W  仍然是部分厂商接触孔/通孔填充的主流工艺(尤其DRAM  外围、逻辑接触层 某些区域)。

· 原因：W 对高深宽比结构的填充能力优于PVD,  且成本相对可控。

·但在逻辑器件最先进节点(3 nm 以下),CVD-W  正逐渐被ALD-W  或ALD-Co/Ru  直接 填充取代，主要原因是：

· 电阻率：ALD-Co/Ru 在<30 nm  CD时已优于W

· 工艺窗口：CVD-W  对种子层依赖强，ALD 更鲁棒

4.  电子束蒸发& MBE—— 基本退出量产前端互连

·电子束蒸发：方向性太强，几乎无保形性；颗粒化严重；无法适应高深宽比结构；已 完全被溅射 (PVD)  取代。

·MBE:  生长速率极慢(Å/s级别)、超高真空要求、成本极高、面积扩展性差，仅适合 实验室生长超薄单晶金属膜或异质结构研究(如自旋电子学、拓扑材料),与大规模量 产互连工艺完全无关。

| 四、总结 ：先进制程金属 沉积设备版图的 现状与趋势(20 26年视角) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点 10-7 nm | 主导阻挡层沉积 ALD-TiN/TaN | 主导晶种/直接填充材 料 | 主导填充技术 备注 |  |
|  |  | PVD-Cu+ALD- Cu ECP/CVD-W Cu仍占主导 Ru/Co |  |  |
| 5-3 nm | ALD- TiN/TaN/Ru | ALD-Ru/ALD-Co ALD-Co/Ru+Cu ECP |  | Ru/Co直接填充快速渗 透 |
| 2 nm及以 下 | ALD超薄阻挡 ALD-Ru/Mo/Co ALD直接金属填充 Cu使用比例预计显著 下降 |  |  |  |

核心技术逻辑一句话总结：

在先进制程中，ALD因其原子级保形性、超薄连续性、低温能力和材料多样性，成为金属薄膜沉

积无可替代的核心技术；PVD 作为Cu 晶种与部分阻挡的过渡技术仍有重要地位；CVD-W  在特定 场景残存；电子束蒸发与MBE 已基本退出量产前端互连领域。

报告完