# 先进制程芯片工艺中金属薄膜生长设备应用调研

·主要设备应用：在当今先进制程(如3nm、2nm  节点)中，物理气相沉积 (PVD)、 化学气  相沉积 (CVD)   和原子层沉积 (ALD)   是金属薄膜生长的核心设备，用于互连、接触和栅极 等关键层。电子束蒸发沉积 (EBE)  作为PVD的一种变体，主要用于实验室或特定高熔点金 属蒸发，但生产中较少采用。分子束外延 (MBE)  则主要针对半导体外延生长，不常用于金 属薄膜互连。

·金属类型与选择：铜 (Cu) 、 钨 (W) 、 钴 (Co) 、 钌 (Ru)    和钼 (Mo)    等是常见金属。选 择基于电阻率、共形性、间隙填充能力和电迁移抵抗，以应对缩小特征尺寸带来的挑战。

·选择理由概述：设备选择考虑精确控制、均匀性和兼容性。PVD适合快速沉积种子层，CVD 擅长填充高纵横比结构，ALD 提供原子级精度，而EBE 和MBE 在先进生产中边缘化，以避免 污染或低效率。

设备在先进制程中的角色

先进芯片制程(如TSMC  N3、Intel  18A、Samsung  3nm) 强调低功耗和高性能，金属薄膜用于 后端互连 (BEOL)  和中端接触 (MOL)。  设备选择取决于层厚、几何形状和材料属性。PVD 和  CVD 仍是主流，ALD 在子10nm 节点日益重要，以实现无空隙填充和低电阻。

关键挑战与趋势

随着节点缩小，铜互连面临电阻增加和电迁移问题，导致转向Ru和Co 等替代金属。这些设备支持 混合工艺，如PVD 种子层后跟CVD 填充。研究表明，ALD 可降低热预算，避免对低k介电质的损  伤(详见Applied   Materials和Lam  Research的技术文档)。

先进制程芯片工艺中金属薄膜生长设备应用全面调研

在微电子领域，金属薄膜生长是芯片制造的核心步骤，尤其在先进制程(如7nm 以下节点)中，

用于构建互连、接触和栅极结构。这些薄膜确保电气连接的低电阻和高可靠性。调研焦点为物理 气相沉积 (PVD)、 化学气相沉积 (CVD)、 电子束蒸发沉积 (EBE)、原子层沉积 (ALD)   和分  子束外延 (MBE)  等设备在当今先进芯片工艺(如TSMC、Intel 和Samsung的 3nm/2nm 节点)  中的应用。基于多家半导体厂商(如Applied Materials、Lam Research) 和学术文献的分析，

这些设备的选择取决于沉积速率、共形性、纯度和与低k介电质的兼容性。以下从设备类型、沉积 金属、选择理由和先进应用等方面展开讨论。

金属薄膜在先进制程中的作用与挑战

金属薄膜主要用于后端互连 (BEOL) 、 中端接触 (MOL)   和栅极电极。在先进节点，特征尺寸缩 小至10nm 以下，导致传统铜互连的电阻率急剧上升(因表面散射和晶界效应),电迁移 (EM)   风 险增加。同时，高纵横比 (AR>5:1) 结构要求共形沉积以避免空隙。调研显示，设备需平衡沉积 速率、热预算和材料纯度。转向Ru 、Co 和Mo等金属是趋势，以降低RC延迟(电阻-电容延迟), 如Intel 18A节点中Ru 的应用可将电阻降低20%以上(详见SemiEngineering 报告)。

设备应用详述

以下表格总结各设备在先进制程中的使用情况，包括沉积金属和选择理由。数据来源于Applied Materials、Lam  Research、Samsung  Semiconductor和学术论文(如PMC 上的互连材料调  研)。

| 设备类 型 物理气 相沉积 (PVD) | 沉积金属示例 Cu (种子 层)、Ta/TaN (阻挡层)、 AI、Ti、Co、 Ru | 主要应 用层 互连种 子层、 阻挡 层、接 触衬里 |  | 选择理由 高沉积速率(>1nm/s)、 低成本、 高纯度；适合平面或低AR结构， 提供良好粘附和可扩展性。在 TSMC N3节点，用于Cu 种子以改 善电镀填充。 | 局限性 阴影效应导致高AR结构覆盖不 均；不适合超薄层(<5nm)。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学气 相沉积 (CVD) | W (钨)、 Cu、Ru、Mo | 接触填 充、过 孔、字 线 | 用 | 优秀间隙填充和共形性；适用于高 AR 特征(如DRAM 字线);低电阻 和热稳定性。在Samsung 3nm, 于 W 接 触 以 避 免 A I 的 热 敏 感 | 高温(400-900℃)可能损伤 低k介电；前驱体毒性需控制。 。 |
| 原子层 | Ru 、Co、 | 薄阻挡 |  | 原子级厚度控制(0.1nm/ 周期)、 | 沉积速率慢(<0.1nm/s)、成本 |
| 沉积 | Mo、W、Hf | 层、帽 |  | 完美共形性；适合子10nm 节点的 | 高；需多周期以达厚度。 |
| (ALD) | (高k栅) | 层、电 极 |  | 高AR结 构 ( 如FinFET 通道)。Intel 使用ALD沉积Co帽层，提高EM抵 抗30%。 |  |
| 电子束 | AI、Ti、高熔 | 实验室 |  | 高纯度蒸发、无污染；电子束加热 | 线视距限制覆盖不均；生产中 |
| 蒸发沉 | 点金属如W | 薄膜、 |  | 允许沉积高熔点材料(如 | 少用，因不如溅射PVD 高效。 |
| 积 (EBE) |  | 光学涂 |  | W>3000℃) 。 在研究中用于原型 | 在先进节点边缘化，转向集成 |
|  |  | 层 |  | 互连。 | PVD。 |
| 分子束 | GaAs、InP | 外延半 |  | 超高真空下原子级控制；用于III-V | 低速率(<1nm/min)、 高真空 |
| 外延 | (化合物半导 | 导体 |  | 化合物外延，提供高纯度和掺杂精 | 需求(10^{-11}Torr); 不适合 |
| (MBE) | 体)、少量金 | 层、非 |  | 度。在光电器件中偶尔沉积金属接 | 金属互连，因非外延生长且易 |
|  | 属如AI | 互连金 属 |  | 触。 | 污染。在逻辑芯片生产中罕 见。 |

具体金属沉积与设备匹配

· 铜(Cu): 主要通过PVD 沉积种子层，后跟电镀填充 (ECD,  非列出设备)。在TSMC  和

Samsung 先进节点，PVD  TaN衬里结合CVD   Ru-Co双层改善粘附和填充，减少空隙87%。 选择PVD/CVD 因Cu的低电阻(1.68μQ·cm)  和可扩展性，但<10nm 时转向ALD以最小化  阻挡层厚度。

·钨(W):CVD   主导，用于接触和过孔填充(如SK Hynix的DRAM)。  理由：优异间隙填充， 防止硅扩散。ALD 用于超薄W 层，在3D  NAND中降低电阻。

· 钴(Co) 和 钌(Ru):ALD  和CVD 用于帽层和替代互连。在Intel/Samsung,ALD    Ru提供低  FOM(3.81×10^{-16}Q ·m²),  优于Cu 的6.70×10^{-16},减少表面散射。选择因高内聚能 	(>Cu),  提升EM 寿命；PVD 用于初始衬里。

·钼(Mo):    新兴金属，通过CVD或ALD沉积，用于DRAM字线替代W。理由：纳米级低电 阻，无需厚阻挡层，成本低。

· 其他：Al主要PVD/EBE,  用于早期节点；Ti/TaN通过PVD作为阻挡。

选择这些设备的理由分析

设备选择基于物理/化学属性和工艺需求：

1. 性能优化：先进节点强调低RC 延迟。ALD 的共形性在高AR(>10:1)  结构中关键，如CFET (互补场效应晶体管)中Ru 沉积，减少电阻14% (Lam  Research数据)。

2. 可靠性：Co/Ru 的高内聚能抵抗EM(Black  模型：MTTFα1/J^n   exp(E_a/kT))。 PVD/CVD 确保纯度>99.99%,避免污染。

3. 兼容性与成本：CVD 兼容现有Damascene  流程；ALD 虽慢，但精密控制减少缺陷。在 TSMC   N2,混合PVD-ALD 降低功耗25%。

4.EBE 和MBE 的边缘化：EBE 适合高熔点但覆盖差；MBE 太慢且专为外延，不适互连。调研 显示，生产中>90%金属沉积依赖PVD/CVD/ALD(Applied        Materials报告)。

5.  趋势：转向选择性沉积(如SAM 辅助ALD)  以实现无阻挡Ru互连，集成空气间隙 (k=1.0) 降低电容。学术文献强调2D材料(如石墨烯)与ALD结合，进一步优化。

先进厂商案例

·TSMC:  N3 节点使用PVD  TaN衬里+ALD  Ru增强层，用于Cu 互连；CVD   W接触。

·Intel:   18A 转向ALD Ru互连，取代Cu以应对1nm 挑战。

·Samsung:   3nm 采用CVD  Cu和ALD Co帽层，确保均匀薄膜。

这些案例突显设备在平衡速度、精度和可靠性的作用。

此调研基于多源数据，确保平衡视图。未来，量子计算可能提升MBE在异质集成中的作用，但当 前先进逻辑/存储芯片以PVD/CVD/ALD   为主。

Key Citations

·Applied    Materials:Metals    Deposition

·Semi-Cera:Thin  Film  Growth  Process  and  Equipment

·Wafer   World:Comparing   PVD,ALD,and   CVD

·Lam   Research:Deposition   Essentials

·Samsung    Semiconductor:Metal     Interconnect

·SemiEngineering:Interconnects   Approach    Tipping    Point

·SK  Hynix:Semiconductor  Front-End  Process  Episode  6

·PMC:Materials  Quest  for  Advanced   Interconnect   Metallization