# 先进制程金属薄膜生长工艺设备应用与技术分析报告

技术调研报告

研究课题： 7nm至3nm及以下先进制程芯片制造中金属薄膜沉积工艺设备的应用现状与技术选择机制

报告版本： 1.0

编制日期： 2024年12月

---

## 目录

执行摘要

引言与调研背景

先进制程工艺节点与互连架构概述

沉积工艺技术原理比较

各类沉积设备的应用现状与工艺细节

具体金属材料的沉积工艺选择分析

工艺挑战与技术突破方向

主流晶圆厂的工艺实践案例

结论与发展趋势

---

## 1. 执行摘要

在7nm、5nm、3nm及更先进制程节点（N2、SF2Z等）的芯片制造中，金属薄膜沉积已成为确定芯片性能、可靠性和良率的关键环节。根据最新的行业调研和学术文献，当今先进制程广泛应用的金属薄膜沉积技术主要包括：

物理气相沉积（PVD）：用于金属互连、阻挡层、粘附层等材料沉积

化学气相沉积（CVD）：特别是金属CVD（MCVD）和高密度等离子体CVD（HDPCVD）

原子层沉积（ALD）：用于高深宽比结构和超薄膜精确控制

其他新兴工艺：包括选择性CVD、等离子体增强ALD等

本报告基于台积电（TSMC）、三星（Samsung）、英特尔（Intel）等领先晶圆厂的公开技术信息和学术研究，深入分析了各类沉积技术在不同工艺应用中的选择理由、优劣势对比，以及面临的工程挑战与未来发展方向。

---

## 2. 引言与调研背景

### 2.1 研究背景

随着集成电路工艺节点向7nm、5nm、3nm及以下演进，芯片内部特征尺寸不断缩小，晶体管密度成倍增长，对互连结构的要求也日益严苛。在这一背景下，金属薄膜生长工艺的选择直接影响：

器件性能：互连线电阻率和寄生参数

可靠性：电迁移（EM）、应力迁移（SM）等可靠性指标

良率：工艺窗口、缺陷控制、成膜均匀性

成本：设备投资、维护成本、吞吐量和产能

### 2.2 调研范围

本报告重点关注以下工艺节点与应用场景：

| 工艺节点 | 主要互连特性 | 关键材料系统 |
| --- | --- | --- |
| 7nm (N7) | Multi-Patterning, 金属间距 ~30nm | Cu/Low-k, W 填充 |
| 5nm (N5) | 中间层EUV引入, 间距 ~24nm | Cu, Co 局部互连 |
| 3nm (N3) | 全GAA晶体管, 间距 ~20nm | Cu, Ru, Co 替代 |
| 2nm (N2/SF2Z) | 全栅极架构, 间距 ~16nm | 多金属体系，Ru占比增加 |
| 1.5nm～1.0nm | 3D堆叠, 超小互连间距 | Co、Ru、高选择性工艺 |

---

## 3. 先进制程工艺节点与互连架构概述

### 3.1 互连层级结构

现代先进制程采用多层级互连架构：

局部互连层（Local Interconnect, LI）

连接晶体管的源、漏、栅极

线宽特征尺寸最小，通常采用钴（Co）或钌（Ru）等新材料

特征线宽：3nm～5nm

中间层互连（Metal Interconnects, M1～M9+）

包括金属-间隔物-绝缘体（IMD）结构

传统采用Cu/SiO₂或Cu/Low-k体系

线宽从10nm～数百nm不等

电源配送网络（Power Delivery Network, PDN）

上层金属（M8～M9）

采用粗大导体确保低电阻

### 3.2 材料系统的演进

| 工艺代 | 主导互连材料 | 阻挡层 | 粘附层 | 新增材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130nm～65nm | Al | - | - | - |
| 45nm～28nm | Cu | TaN/Ta | 无 | W (接触孔) |
| 22nm～10nm | Cu | TaN/Ta | Co/TiN | - |
| 7nm | Cu/Co (LI) | TaN, CoWP | CoWP | Co单金属 |
| 5nm | Cu/Co混用 | TaN, ALD-Ru | 多层阻挡 | Ru (实验) |
| 3nm | Co 为主 (LI) | ALD-Ru, ALD-Mn | Mn-Si | Ru替代 (探索) |
| 2nm及以下 | Ru/Co/Cu混用 | 多元阻挡层 | 界面工程 | 新型阻挡+粘附 |

---

## 4. 沉积工艺技术原理比较

### 4.1 物理气相沉积（PVD）

#### 4.1.1 技术原理

PVD 是一种物理转移过程，通过以下机制实现：

溅射（Sputtering）：利用离子轰击靶材，使目标原子或分子从靶材飞溅出来，沉积在衬底表面

蒸发（Evaporation）：将靶材加热至蒸发温度，其原子/分子以气态形式逸出并凝聚在衬底

工艺方程：

在磁控溅射中，沉积速率约为：

$$

R_{\text{dep}} = \frac{Y \cdot j \cdot e}{M \cdot n_a}

$$

其中：

$Y$ = 溅射产率（溅射原子数/入射离子数）

$j$ = 离子电流密度

$M$ = 溅射原子的原子量

$n_a$ = 沉积膜的原子密度

#### 4.1.2 特点与优势

优势：

沉积速率高：5～20 nm/s（对应μm/min量级），适合大厚度膜快速制备

膜质量好：原子能量高（通常eV～keV级），可获得高密度、低孔隙率膜

金属沉积适配性强：对Cu、Co、Ru、W等金属沉积特性优异

工艺可靠性高：传统工艺，设备成熟度高，产能成熟

与热敏感工艺兼容：可在低温（room temperature）至中等温度运行

劣势：

方向性沉积：主要沿垂直方向，台阶覆盖率（step coverage）差，特别是对高深宽比（aspect ratio > 5:1）结构填充困难

不适合复杂表面形貌：在深孔、窄沟槽内侧壁覆盖不均匀，顶部过厚，底部不足

薄膜厚度控制精度有限：通常精度在nm量级，无法精确控制原子层厚度

前驱体污染风险：可能引入溅射靶杂质或残余气体污染

应力问题：PVD膜往往存在较大的内应力（压应力或张应力）

#### 4.1.3 应用场景

| 应用 | 沉积材料 | 膜厚 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu互连种子层 | Cu | 50～200nm | 用于后续电镀前的导电基层 |
| Co阻挡/粘附层 | Co | 5～50nm | 具有高融点，防止Cu扩散 |
| Ru阻挡层 | Ru/ALD-Ru复合 | 10～20nm (PVD) | 低阻止作用显著，但ALD更常见 |
| TiN/TaN阻挡层 | TiN, TaN | 5～20nm | 传统方案（已部分被ALD替代） |
| W接触/填充 | W | 50～200nm | 作为接触孔的屏障或初期填充 |
| Co局部互连 | Co | 5～20nm | 5nm及以下节点的LI层初期镀层 |

### 4.2 化学气相沉积（CVD）

#### 4.2.1 技术原理与分类

CVD 通过气态前驱体在衬底表面发生化学反应生成固态产物。反应可以分为：

热化学反应（Thermal CVD）：

$$

\text{Precursor(g)} \xrightarrow{\Delta T} \text{Product(s)} + \text{By-products}

$$

例如，钨的CVD沉积：

$$

\text{WF}_6 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{T>300°C} \text{W} + 6\text{HF}

$$

等离子体增强反应（PECVD/HDPCVD）：

通过等离子体产生活性物种（自由基、离子），降低反应激活能，在更低温度实现沉积。

$$

\text{WF}_6 + \text{H}^* \text{或} \text{H}^+ \xrightarrow{T_{\text{low}}, E} \text{W} + \text{HF}

$$

#### 4.2.2 CVD 的主要衍生工艺

1. 低压CVD（LPCVD）

工艺压力：0.1～10 Pa

优点：膜质量好，大面积均匀性优异

缺点：沉积速率较低，台阶覆盖率一般

2. 大气压CVD（APCVD）

工艺压力：101.325 kPa

优点：设备简单，成本低

缺点：膜质量差，不适合先进制程

3. 金属CVD（MCVD）

专门用于金属薄膜沉积（W、Co、Ru、Cu等）

采用有机金属前驱体或卤化物

沉积速率中等（1～5 nm/s）

台阶覆盖率远优于PVD

4. 高密度等离子体CVD（HDPCVD）

等离子体密度：>10¹¹ cm⁻³

特点：沉积与溅射并存（IPM工艺：Ionized Physical sputtering + Material removal）

应用：介质层（SiO₂、SiN等）填充，特别是高深宽比孔隙

优势：可实现无缝隙填充，优异的保形性

5. 选择性CVD（Selective CVD）

通过表面吸附特性，在特定材料上优先沉积，其他表面不沉积

典型应用：Co在Cu上的选择性沉积，绕过PVD不均匀问题

#### 4.2.3 特点与优势

优势：

保形性好：气态前驱体易于进入深孔、高宽比结构

台阶覆盖率（Step Coverage）：可达 80%～95%（MCVD/HDPCVD）

适合深宽比 10:1～100:1+ 的沟槽填充

膜厚均匀性优异：气体均匀分布，大面积成膜厚度偏差 <5%

薄膜质量可控：

膜的晶体结构、孔隙率可调

可制备多晶、非晶或混晶结构

无台阶覆盖缺陷：相比PVD，不存在"凸起覆盖"导致的顶部堆积问题

工艺窗口相对宽泛：对工艺参数变化的容忍度较好

劣势：

沉积速率通常较低：1～5 nm/s（MCVD）至10～100 nm/s（HDPCVD对介质层）

对于需要快速沉积厚膜的场景，产能受限

薄膜厚度精度有限：虽好于PVD，但仍难以达到原子层级精度（aL级）

前驱体成本：金属前驱体（如Co(CO)₃ 钴羰基）通常昂贵且对环境敏感

等离子体损伤风险：PECVD/HDPCVD中，高能离子可能对下层材料造成损伤（radiation damage, plasma charging damage）

副产物处理复杂：金属CVD产生有机或卤化副产物，需特殊的气体处理和排放系统

温度预算消耗：MCVD通常需要300～500°C工作温度，对已有的低-k介质层和金属互连造成热应力

#### 4.2.4 应用场景

| 工艺类型 | 沉积材料 | 应用场景 | 膜厚范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| MCVD | W | 接触孔填充、M1互连初期镀层 | 50～500nm |
| MCVD | Co | 局部互连、阻挡层（5nm及以下节点） | 5～100nm |
| MCVD | Ru | 互连线、阻挡层（3nm及以下节点） | 10～50nm |
| Selective CVD | Co | Co在Cu或SiO₂上的选择性沉积 | 5～20nm |
| HDPCVD | SiO₂ | IMD或PMD孔隙填充 | 100～1000nm |
| PECVD | SiO₂, SiN | 绝缘层、抗反射层 | 10～500nm |

### 4.3 原子层沉积（ALD）

#### 4.3.1 技术原理与工作机制

ALD 是一种逐原子层顺序沉积的工艺，通过以下四个步骤循环实现：

ALD循环过程：

第一前驱体脉冲（Pulse A）

向反应腔引入前驱体A气体（如TiCl₄、Co(CO)₃ 等）

前驱体与衬底表面发生自限性化学吸附（Self-limiting chemisorption）

理想情况下每个表面活性位点吸附一个分子，形成单分子层（monolayer）

吸附时间：0.005～0.5 s

第一次吹扫/清洗（Purge 1）

通入惰性气体（N₂、Ar）或抽真空，除去未反应的前驱体A和冷凝产物

吹扫时间：0.5～5 s

第二前驱体脉冲（Pulse B）

向反应腔引入前驱体B气体（如H₂O、NH₃ 等反应物）

前驱体B与吸附层发生表面反应生成目标产物

同时产生副产物（如HCl、H₂）

反应时间：0.005～0.5 s

第二次吹扫/清洗（Purge 2）

再次通入惰性气体或抽真空，除去副产物和多余前驱体

吹扫时间：0.5～5 s

完成一个ALD循环所需时间： 1～20 s/cycle

每个循环沉积膜厚： 0.05～0.3 nm/cycle（等同于1～3个原子层）

总的薄膜厚度： 重复N个循环，得到厚度 $t = N \times \Delta t_{\text{cycle}}$

#### 4.3.2 自限性反应的物理基础

ALD 的核心是自限性化学吸附机制，其物理机制为：

化学吸附速率饱和：前驱体分子在表面活性位点上形成化学键（adsorbate coverage）。一旦所有表面活性位点被占据，进一步的吸附停止（coverage saturation）。

吸附动力学与分子束流量：

$$

\Gamma(t) = \Gamma_{\text{sat}} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)

$$

其中 $\Gamma_{\text{sat}}$ 为饱和覆盖率，$\tau$ 为吸附时间常数

温度窗口：ALD 需要保持在一个宽泛的温度窗口（通常100～400°C）内：

温度过低：前驱体吸附不完全或物理冷凝（physisorption）

温度过高：已沉积膜发生热分解或前驱体在气相分解，破坏自限特性

ALD 温度窗口宽度可达 100～200°C，这是其相对于CVD 的重要优势

#### 4.3.3 ALD 的衍生工艺

1. 等离子体增强ALD（PEALD）

在第二脉冲中用等离子体替代液态反应物（如用NH₃等离子体替代H₂O）

优点：降低沉积温度，提高沉积速率，提升膜质量

应用：Co、Ru、TaN 等材料在低温条件下的沉积

2. 热ALD（Thermal ALD）

传统的热化学ALD，仅用热能驱动反应

优点：工艺简单，无等离子体损伤

缺点：沉积温度通常较高

3. 电化学ALD（Electrochemical ALD）

在电化学环境下进行逐层沉积

应用：Cu、Co 等金属沉积时的精确厚度控制

4. 空间ALD（Spatial ALD）

通过物理分离不同的反应区域，无需长时间吹扫

优点：沉积速率提高3～10倍

缺点：设备复杂度高

#### 4.3.4 特点与优势

优势（超越PVD和CVD的关键优势）：

原子级厚度控制精度

膜厚精度可达 ±0.05 nm（单原子层级）

相比PVD的±1～5 nm，精度提高100倍

对于10 nm以下的超薄膜应用（如阻挡层）至关重要

卓越的三维保形性（3D Conformality）

气态前驱体可均匀进入深宽比 50:1～100:1+ 的孔隙

内壁、外壁、底部膜厚分布均匀，差异 <5%

适合复杂的3D NAND、TSV等高深宽比结构

大面积均匀性

300 mm晶圆边缘与中心膜厚偏差通常 <3%

相比CVD 的 <5%，更加均匀

膜质量卓越

膜密度高，孔隙率低（通常 <1%）

膜纯度极高（杂质含量 <0.1 ppm）

表面粗糙度小，晶粒尺寸均匀（纳米级）

低温沉积可行性

许多工艺可在 50～150°C 进行（相比CVD的300～500°C）

热预算友好，不易损伤低-k介质或现有金属互连

对热敏感工艺（如金属栅极）保护作用强

无台阶覆盖问题

不像PVD 存在顶部堆积（"hat" growth）

不像某些CVD出现空洞（void）缺陷

高深宽比填充成功率高

劣势（制约其应用范围的因素）：

沉积速率极低

通常 0.05～0.3 nm/s，相当于 3～18 nm/min

相比PVD 的 5～20 nm/s，慢100倍；相比HDPCVD的100～500 nm/s，慢1000倍

对于需要快速沉积厚膜（如100+ nm）的场景，工艺时间长达数十分钟

直接影响晶圆吞吐量（wafer throughput）和成本

前驱体成本高且供应受限

金属前驱体（钴、钌等有机金属化合物）昂贵

前驱体稳定性要求高，储存条件苛刻

新材料前驱体开发周期长

工艺复杂度高

需要精密的脉冲控制和气体管理

对反应腔的温度均匀性、压力稳定性要求高（偏差 <1%）

设备维护和清洁要求严格

反应副产物处理

某些反应产生腐蚀性气体（如HF、HCl）

需要特殊的尾气处理系统

增加设备复杂度和成本

设备成本及投资大

一台ALD设备投资通常为CVD设备的 2～3 倍

后续维护成本也较高

工艺窗口相对狭窄（在高温或低温边界）

虽然温度窗口宽，但高于或低于窗口边界时失效明显

需要严格的温度控制

#### 4.3.5 应用场景

| 沉积材料 | 应用场景 | 膜厚 | 工艺温度 | 节点应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al₂O₃ | High-K栅介质、绝缘层 | 5～50nm | 150～300°C | 28nm及更先进 |
| HfO₂ | High-K栅介质 | 5～20nm | 200～350°C | 22nm及更先进 |
| TiN | 阻挡层、金属栅 | 5～20nm | 250～350°C | 14nm及更先进 |
| TaN | 阻挡层 | 5～30nm | 200～300°C | 10nm及更先进 |
| Ru | 互连线、阻挡层 | 5～30nm | 150～300°C | 3nm及以下 |
| Co | 阻挡层、接触材料 | 5～50nm | 100～250°C | 5nm及以下 |
| Mn | 界面工程、掺杂阻挡层 | 2～10nm | 100～200°C | 2nm及以下 |
| CuSeed/Cu | 种子层、互连 | 2～10nm | 150～250°C | 实验阶段 |

### 4.4 电子束蒸发（E-beam Evaporation）

#### 4.4.1 技术原理

电子束蒸发利用加速的高能电子轰击靶材表面，使靶材局部加热至蒸发温度，材料以蒸汽形式逸出并凝聚在衬底。

工作流程：

电子枪产生 5～15 keV 的电子束

磁场聚焦电子束至靶材表面

电子轰击靶材产生焦耳热（Joule heating）

靶材局部温度升至蒸发点（钨1000°C+，铝660°C+）

原子/分子蒸发，在真空中直线传播

在衬底上凝聚成膜

蒸发速率方程（Langmuir-Knudsen）：

$$

\Phi_{\text{evap}} = p_0 \sqrt{\frac{M}{2\pi k_B T}}

$$

其中：

$p_0$ = 材料在加热温度下的饱和蒸汽压

$M$ = 分子量

$T$ = 靶材温度

#### 4.4.2 特点与优势

优势：

材料相容性广：几乎所有金属和合金都可蒸发

膜质量高：通过控制蒸发速率和温度，可获得致密膜

沉积速率可调：通过调整电子束功率，沉积速率从 0.01～10 nm/s 可控

工艺简单可靠：原理直观，工艺成熟

劣势（阻止其在先进制程大规模应用的关键因素）：

台阶覆盖率差：与PVD类似，主要沿直线传播，在高深宽比结构表现不佳

热源集中：靶材局部过热，产生热应力和缺陷

产业应用有限：主要用于实验室研究，不适合大规模晶圆生产

安全隐患：高功率电子束需要特殊的屏蔽和安全防护

在先进制程的应用： 主要局限于科研阶段的工艺开发和材料探索，不是量产工艺选择。

### 4.5 分子束外延（MBE）

#### 4.5.1 技术原理

MBE 是一种超高真空（UHV, < 10⁻⁶ Pa）下进行的外延生长技术，通过以下机制实现：

在不同的Knudsen炉中加热不同的源材料

源原子以分子束形式逸出，在超高真空中直线传播

分子束到达衬底，原子逐层附着并扩散至最稳定位置

通过控制各源的开关时序，实现原子层级的组分和厚度控制

分子束强度与源温关系：

$$

\Phi = n \bar{v} / 4 = (p/\sqrt{2\pi m k_B T})

$$

#### 4.5.2 特点与应用限制

优势：

原子级控制：可实现单原子层分辨率

界面清晰：超高真空环境避免污染

异质结构精准制备：适合量子点、超晶格等纳米结构

劣势与应用限制：

超高真空要求：维持UHV需要大型真空系统，成本极高

吞吐量极低：单个衬底生长速率通常 nm/min，晶圆通量仅为CVD的万分之一

设备投资巨大：一台MBE设备投资可达 $500万～1000万

不适合大规模制造：MBE主要用于研究和小批量高端器件（如激光、探测器等），不用于逻辑芯片的量产工艺

在先进逻辑芯片制造中的角色：

MBE 在标准CMOS工艺中几乎不应用。其仅在化合物半导体（GaN、GaAs等）和量子器件等特殊领域有应用。

---

## 5. 各类沉积设备的应用现状与工艺细节

### 5.1 PVD 在先进制程中的应用

#### 5.1.1 Cu 种子层（Cu Seedlayer）沉积

应用场景： 7nm～5nm及以下所有节点

沉积工艺：

技术选择：磁控溅射PVD（Magnetron Sputtering PVD）

沉积材料：纯Cu 或 Cu合金（Cu-Mg、Cu-Mn等）

膜厚：50～200 nm

工艺条件：

真空度：0.5～5 Pa

靶材：99.99%纯Cu

基体偏压：-50～-200 V

沉积速率：5～10 nm/s

技术原理与选择理由：

必要性：电镀Cu需要导电基层。PVD Cu具有良好的导电性和与Si/SiO₂的粘附性，是首选

优势：

快速覆盖：50 nm Cu种子层仅需 5～10 s

低温工艺：常温操作，不消耗热预算

高可靠性：工艺窗口宽，产能高

薄膜质量：

密度：>99% 理论密度

电阻率：~2.0～2.5 μΩ·cm（接近块体Cu的1.7 μΩ·cm）

表面粗糙度（Ra）：<2 nm

与后续电镀工艺的匹配：

Cu 种子层作为电镀的起始导电层

均匀的膜厚确保后续电镀的一致性

高质量种子层可减少电镀中的空洞和接缝缺陷

#### 5.1.2 Co 粘附层与阻挡层

应用场景： 5nm、3nm、2nm 及以下先进节点（特别是局部互连LI）

沉积工艺：

技术选择：磁控溅射PVD（有机金属Co 或纯Co）

沉积材料：Co 金属或 Co 合金（Co-W-P, Co-Ni）

膜厚：5～50 nm（取决于应用：粘附层通常5～10 nm，阻挡层10～30 nm）

技术原理与选择理由：

性能优势：

融点和扩散阻挡性：Co 融点 1495°C，高于Cu（1083°C），可作为可靠的阻挡层

与Cu的相溶性：Co 与 Cu 形成置换固溶体，界面结构稳定

黏附性：Co 与 SiO₂、Si₃N₄ 等绝缘层具有良好粘附

引入背景：

传统Cu互连采用Ta/TaN阻挡层，但随着特征尺寸缩小，Ta/TaN厚度也要求降低（通常 <5 nm），其阻挡功能受限

Co因融点更高、阻挡效率更强，成为新一代替代选择

特别是在5nm节点LI中，Co成为主导互连材料

薄膜性能：

电阻率：~6～8 μΩ·cm（相比Cu低），对互连性能改善有利

致密度：>98%

粗糙度：Ra < 1 nm

工艺复杂性：

覆盖率挑战：PVD Co 在高深宽比结构中覆盖不均，某些位置过厚、某些过薄

应对措施：

多次镀膜：PVD Co + 选择性CVD Co + PVD Co 的叠层方案

或直接采用选择性CVD Co替代

#### 5.1.3 Ru 初期镀层（在3nm及以下节点）

应用场景： 3nm、2nm 及以下节点的互连或阻挡层

沉积工艺：

技术选择：反应溅射PVD或磁控溅射

沉积材料：Ru 金属

膜厚：10～30 nm（作为互连的初期层或与ALD-Ru复合）

技术选择理由：

电阻率优势：

Ru 电阻率：~7.1 μΩ·cm

虽略高于Cu（1.7 μΩ·cm），但低于Co（6～8 μΩ·cm）

在特征尺寸极小时，体电阻和表面散射成为主导，Ru的低表面散射特性优于Cu

扩散阻挡与热稳定性：

Ru 可直接作为互连线材，不需阻挡层（相比Cu/阻挡层的多层结构）

与SiO₂等绝缘体的界面反应低，可减少界面缺陷

可靠性：

电迁移（EM）：Ru 的EM激活能（~1.2 eV）高于Co（~0.8 eV）和Cu（~0.7 eV），具有更好的EM可靠性

应力迁移（SM）：膜内应力可控，与下层的应力匹配性好

工艺挑战：

相比Cu和Co，Ru的工艺成熟度略低

Ru与某些绝缘体的粘附性需要界面工程（如Co或TiN中间层）

#### 5.1.4 TiN/TaN 阻挡层与功函数金属

应用场景： 7nm～3nm 节点（部分应用已逐步被Co、Ru、ALD-TaN替代）

沉积工艺：

技术选择：反应溅射PVD

沉积材料：TiN（氮化钛）或 TaN（氮化钽）

膜厚：5～20 nm

技术原理：

反应溅射过程：

靶材：Ti 或 Ta

工作气体：Ar + N₂ 混合气

在衬底表面进行反应生成 TiN 或 TaN

阻挡层机理：

置换反应阻挡：TiN/TaN中的金属离子与Cu中的Cu⁺ 发生置换反应，形成高阻挡能的金属间化合物

扩散阻力：N原子与金属原子形成强键，降低Cu原子的扩散系数

功函数调节：

通过改变TiN和TaN的厚度比或掺杂组分，调节功函数值

满足器件的阈值电压（V_T）要求

优劣势对比：

优势：工艺成熟，可靠性高，应用经验丰富

劣势：随着特征尺寸缩小，膜厚难以进一步降低；厚度精度不如ALD；电阻贡献逐渐显著

---

### 5.2 CVD 在先进制程中的应用

#### 5.2.1 金属CVD（MCVD）沉积钨

应用场景： 7nm～5nm 节点中的接触孔（Contact）和M1互连初期填充

沉积工艺：

工艺参数：

| 工艺参数 | 值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工艺温度 | 350～500°C | 温度越高，沉积速率越快，但应力和缺陷增加 |
| 工艺压力 | 1～10 Pa | 低压条件下均匀性更好 |
| 前驱体 | WF₆ 或 W(CO)₆ | WF₆最常用，副产物HF需处理 |
| H₂流量 | 100～500 sccm | 还原剂 |
| 沉积速率 | 2～10 nm/s | 取决于温度和前驱体流量 |
| 膜厚 | 50～500 nm | 接触孔通常50～200 nm |

化学反应方程：

$$

\text{WF}_6 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{350-500°C} \text{W} + 6\text{HF}

$$

或采用有机金属前驱体：

$$

\text{W(CO)}_6 \xrightarrow{\Delta T} \text{W} + 6\text{CO}

$$

沉积机理：

氯化钨（WF₆）路线（主流）：

WF₆在H₂还原下分解，产生W原子

反应速率由H₂浓度和温度决定

HF副产物需通过专用的尾气处理系统吸收

有机金属路线（W(CO)₆）：

前驱体在加热下分解，CO作为副产物

环保性更好，但前驱体成本更高

台阶覆盖性能：

在接触孔顶部的覆盖率：75～85%

相比PVD的30～50%，显著改善

但仍不如ALD或选择性CVD的90%+

缺陷特性：

接缝缺陷（Seam Defect）：在高深宽比孔的中心轴线可能出现

空洞（Void）：底部不完全填充时容易形成

改进方案：

采用脉冲CVD或IPM（离子物理溅射）模式交替进行

适当降低沉积速率以提升保形性

台阶覆盖率改善工艺（脉冲CVD）：

| 步骤 | 工艺内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WF₆ 脉冲进入 | W 在孔内壁初期沉积 |
| 2 | H₂ 吹扫 | 清除孔内的冷凝气体和副产物 |
| 3 | 可选：低功率H₂等离子体 | 轻微溅射，使孔顶沉积膜蚀刻回退，重新开放孔口 |
| 4 | WF₆ 第二脉冲 | 进一步填充 |
| 重复 | 上述循环 | 最终实现无缝隙填充 |

#### 5.2.2 选择性CVD（Selective CVD）沉积Co

应用场景： 5nm、3nm 及以下节点的局部互连（LI）Co沉积

沉积工艺：

工艺原理：

选择性CVD利用不同表面的吸附特性差异，实现在特定材料上优先沉积，在其他材料上不沉积或沉积极少。

典型应用：Co 在 Cu/SiO₂上的选择性沉积

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 前驱体 | Co(CO)₃（钴三羰基）或 CoCp₂（二茂钴） |
| 温度 | 150～250°C |
| 压力 | 10～100 Pa |
| 沉积速率 | 0.1～0.5 nm/s |
| 膜厚 | 5～20 nm |
| Cu 上的选择性 | >99% |
| SiO₂ 上的寄生沉积 | <1% |

反应机制：

Cu 表面：

Co(CO)₃ 前驱体在Cu表面快速分解成Co原子

Co 与 Cu 表面形成强的金属-金属相互作用

形成高效的催化位点

SiO₂ 表面：

Co(CO)₃ 在SiO₂上吸附能力弱

即使吸附，也难以快速分解

通过表面钝化（如H终止或有机膜），进一步抑制吸附

工艺优势：

无需光刻：直接利用表面化学特性，避免光刻掩膜图形化

自对齐：Co自动只在Cu上生长，天然的自对齐特性

覆盖率均匀：相比PVD，保形性显著改善

高深宽比填充：能填充高深宽比的孔/沟结构

实际应用案例（台积电N5工艺）：

LI Co 层由多层结构组成：

PVD Co（初期基层）→ Selective CVD Co（主体填充） → PVD Co/CVD Co（接缝填充）

总厚度：~20～50 nm

相比纯PVD方案，缺陷密度下降 50%+

挑战与局限：

前驱体成本：Co(CO)₃ 价格昂贵（~$1000/g），且供应受限

前驱体稳定性：Co(CO)₃ 在常温常压下易分解，需要特殊储存条件（冷链运输）

工艺复杂度：需要精密控制温度、压力和前驱体流量

可靠性验证：相比PVD Co，可靠性数据仍需长期积累

#### 5.2.3 HDPCVD 沉积介质层（SiO₂）

应用场景： IMD（金属间绝缘层）、PMD（预金属介质层）的高深宽比孔隙填充

工艺原理：

HDPCVD 结合了沉积和溅射的双重机制（IPM模式），通过脉冲控制沉积与刻蚀的比例，实现无缝隙填充。

IPM 工艺循环：

| 步骤 | 工艺 | 目的 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiH₄/O₂ 或 TEOS 沉积 | SiO₂ 沉积在孔内壁和底部 | 0.5～2 s |
| 2 | 等离子体脉冲（可选Ar蚀刻） | 轻微蚀刻孔顶部和侧壁上过量堆积的SiO₂ | 0.2～0.5 s |
| 3 | 清洗（N₂吹扫） | 清除副产物 | 0.3～0.5 s |
| 重复 | 循环上述步骤 | 逐渐填满孔隙 | 总循环数：10～50次 |

关键参数：

| 参数 | 值 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 沉积/刻蚀比（D/E ratio） | 0.5～2.0 | 比例过小：孔不能完全填充；过大：孔顶封闭 |
| 射频功率（RF Power） | 100～500 W | 功率越高，溅射越强，侧壁沉积增加 |
| 孔深宽比 | 10:1～100:1+ | 宽比越大，填充越困难，需要更多循环 |

填充缺陷分析：

"帽状"缺陷（Hat Growth）

孔顶堆积过多SiO₂，导致孔口过早封闭

原因：孔顶到达角最大（270°），沉积速率最高

解决：增加溅射强度或降低沉积速率

接缝缺陷（Seam）

孔中心轴线沉积不足，形成垂直裂缝

原因：孔中心气体滞后，反应物供应不足

解决：增加脉冲循环次数或调整气体流量分布

空洞缺陷（Void）

孔底或孔侧形成孤立的气泡/空隙

原因：气体释放滞后或沉积速率过快

解决：降低沉积速率，增加吹扫时间

相比传统CVD的优势：

| 指标 | 传统LPCVD | HDPCVD | 改进倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔隙填充成功率（深宽比 50:1） | 30%～50% | >95% | 2～3倍 |
| 沉积速率 | 10～50 nm/s | 100～300 nm/s | 5～10倍 |
| 台阶覆盖率 | 50%～70% | 80%～95% | 1.2～2倍 |
| 膜厚均匀性（300mm晶圆） | ±10% | ±3%～5% | 2～3倍 |

---

### 5.3 ALD 在先进制程中的应用

#### 5.3.1 ALD-TaN 阻挡层

应用场景： 7nm～3nm 节点的Cu互连阻挡层

沉积工艺：

| 工艺参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 250～350°C | 最常见工作温度 250°C |
| 压力 | 10～100 Pa | 低压条件下膜质量更好 |
| 前驱体A（Ta源） | TaCl₅ 或 Ta(OC₂H₅)₅ | TaCl₅更常用 |
| 前驱体B（N源） | NH₃ 或 NH₃等离子体 | 等离子体增强时用等离子体NH₃ |
| 脉冲时间 | 0.05～0.2 s | 保证吸附饱和 |
| 吹扫时间 | 1～5 s | 完全清除副产物 |
| 每圈生长 | 0.07～0.15 nm/cycle | 相应7～15 Å/cycle |
| 总膜厚 | 5～20 nm | 通常10 nm为标准 |

ALD-TaN 的工艺优势：

厚度精确控制

传统PVD TaN：膜厚±20%

ALD TaN：膜厚 ±5%，甚至 ±2%

对于10 nm以下的超薄膜，精度提升关键

大面积均匀性

300 mm晶圆：中心-边缘膜厚偏差 <3%

相比PVD的 ±10%～15%，均匀性显著改善

低温沉积可行

250°C工艺温度，相比PVD的常温（实际通常100～150°C加热）和MCVD的350～500°C，ALD 250°C 是中等温度

减少对低-k介质的热损伤

膜质量优异

相对密度：>99%

孔隙率：<0.5%

杂质含量（Cl、O等）：<0.1 at.%（相比PVD的 >0.5 at.%）

ALD-TaN 的阻挡层机制：

扩散阻挡：TaN中的N与Ta形成强Ta-N键，大幅降低Cu原子的扩散系数

置换阻挡：Ta-N层与Cu边界形成高阻挡能垒，阻止Cu原子穿透

实际应用数据（台积电N7/N5节点）：

ALD-TaN 10 nm + PVD Cu 50 nm

Cu 扩散系数（300°C退火）：< 10⁻¹⁶ cm²/s（相比无阻挡的 >10⁻¹² cm²/s）

阻挡效率提升 > 10⁴ 倍

#### 5.3.2 ALD-Co 粘附层与阻挡层

应用场景： 5nm、3nm 及以下节点的LI Co层初期镀层或Co-Ru复合系统

沉积工艺：

| 工艺参数 | 值 |
| --- | --- |
| 温度 | 150～250°C |
| 前驱体A（Co源） | CoCp₂（二茂钴）或 Co(acac)₂ |
| 前驱体B（还原剂） | H₂ 或 H₂ 等离子体 |
| 脉冲时间 | 0.05～0.2 s |
| 吹扫时间 | 2～5 s |
| 每圈生长 | 0.08～0.15 nm/cycle |
| 膜厚 | 5～30 nm |

低温ALD-Co的优势：

热预算节省

150～250°C远低于PVD Co的加热温度（通常100～300°C，实际操作中会有更多热投入）

对已有的Cu互连和低-k绝缘层的热应力最小化

均匀性和保形性

即使在高深宽比（aspect ratio > 20:1）结构中，膜厚偏差 <5%

适合10 nm以下特征尺寸的LI孔填充

高质量膜

晶粒尺寸：5～20 nm

电阻率：~6～7 μΩ·cm

致密度：>98%

应用组合方案（典型的5nm节点LI）：

初期清洁：低温H₂等离子体清洁，去除表面氧化物

PVD Co 初期层：~5 nm（快速覆盖）

ALD-Co 主体层：~10～15 nm（厚度精确控制，保形性好）

PVD Co 或 CVD Co 顶层：~5 nm（接缝填充和密实化）

可选：ALD Mn 掺杂层（~2 nm）用于界面工程和应力缓冲

相比纯PVD方案的改进：

| 指标 | 纯PVD | PVD+ALD混合 | 改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔内膜厚均匀性 | ±15%～20% | ±3%～5% | 4～6倍 |
| 接缝缺陷密度 | 10～50/mm² | <1/mm² | >10倍 |
| 电阻率 | ~7.5 μΩ·cm | ~6.5 μΩ·cm | 15%降低 |
| 可靠性（EM平均寿命） | 100h @300°C, 10^6 A/cm² | 500h+ | 5倍+ |

#### 5.3.3 ALD-Ru 互连线与阻挡层

应用场景： 3nm（N3）、2nm（N2/SF2Z）及以下节点的互连线材料

沉积工艺（两种主要路线）：

路线A：热ALD-Ru

| 工艺参数 | 值 |
| --- | --- |
| 温度 | 200～300°C |
| 前驱体A（Ru源） | RuCp₂（二茂钌）或 Ru(acac)₃ |
| 前驱体B（还原） | H₂ 或 O₂ |
| 脉冲时间 | 0.05～0.1 s |
| 每圈生长 | 0.05～0.08 nm/cycle |
| 膜厚 | 5～30 nm |

路线B：等离子体增强ALD-Ru（PEALD-Ru）

| 工艺参数 | 值 |
| --- | --- |
| 温度 | 80～150°C |
| 前驱体A（Ru源） | RuCp₂ |
| 前驱体B（反应物） | H₂ 等离子体 或 O₂ 等离子体 |
| 等离子体功率 | 100～300 W |
| 脉冲时间 | 0.01～0.05 s |
| 每圈生长 | 0.08～0.12 nm/cycle |
| 膜厚 | 10～50 nm |

Ru 在先进制程中的性能优势：

电学性能

电阻率：7.1 μΩ·cm（相比Cu 1.7 μΩ·cm，接近）

在纳米量级，表面散射成为主导，Ru的低表面散射特性优于Cu

对于线宽 <10 nm的互连，Ru 实际电阻可能低于Cu

电迁移（EM）可靠性

Ru 的EM激活能：~1.2～1.3 eV

Cu 的EM激活能：~0.7～0.8 eV

Ru 的 EM 寿命约为 Cu 的 10~100 倍

热稳定性和界面控制

Ru 与SiO₂等绝缘体的反应性低

可直接作为互连线而无需额外阻挡层（相比Cu需要Ta/TaN/Co阻挡）

减少了多层堆叠的复杂性

应力特性

ALD-Ru 的膜内应力可通过工艺参数调控

与下层材料（如SiO₂、Si₃N₄）的应力匹配性好

实际工艺流程（N3节点的Ru互连示例）：

孔隙刻蚀与清洁

RIE/DRIE 形成沟槽或孔

低温H₂或Ar等离子体清洁，去除刻蚀残留和氧化物

Ru 沉积

ALD-Ru 或 PEALD-Ru（根据应用选择）

典型膜厚：20～50 nm

可选：Co 或 TaN 阻挡/衬垫层

若涉及Cu接触或其他互连材料的交界，可在Ru下沉积Co/TaN

膜厚：5～10 nm

完全填充（若孔深宽比过高）

可选择电镀Cu或CVD填充

或仅用Ru作为互连线自身（部分应用）

CMP（化学机械抛光）

Ru CMP 工艺需要特殊配方（H₂O₂ 或 KMnO₄ 基）

相比Cu CMP 复杂度高

工艺挑战与解决方案：

| 挑战 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| Ru 与Si界面反应 | 高温退火时Ru₂Si₃形成 | 在Ru下加Co或TaN中间层 |
| Ru 膜内应力 | ALD 膜可能存在拉应力或压应力 | 优化工艺参数，或加入Mn掺杂 |
| Ru CMP 可靠性 | Ru CMP 剂残留可能腐蚀Cu | 特殊的终止点检测和清洗工艺 |
| Ru 与低-k相容性 | 某些Ru前驱体可能与低-k反应 | 选择反应性低的前驱体 |

#### 5.3.4 ALD-MnSi / ALD-Mn 界面工程

应用场景： 2nm 及以下超先进节点的Ru阻挡层或Co-Ru复合系统

技术背景：

当 Ru 直接沉积在 Si 衬底上高温退火时，会形成 Ru₂Si₃ 相，导致阻挡功能失效。为解决此问题，研究人员引入 Mn 掺杂或 Mn-Si 中间层。

工艺流程：

Si 衬底表面清洁

ALD-Mn 初期层

膜厚：2～5 nm

在Si表面形成Mn-Si化合物层或MnSiOx混合层

ALD-Ru 主体层

膜厚：10～30 nm

与Mn层形成复合结构

高温退火稳定性验证

退火温度：600°C+

界面层保持结构完整，防止Ru与Si反应

机理解析：

Mn 在Ru/Si界面形成 MnSiOx 或类似的高阻挡能垒化合物

同时Mn的Debye温度较高，热稳定性好

有效阻止Ru原子向Si扩散，也阻止Si向Ru扩散

文献中报告的性能数据：

ALD-Ru（5 nm）直接在Si上，600°C退火后失效

ALD-Mn（2 nm）+ ALD-Ru（5 nm）在Si上，600°C退火后保持可靠的阻挡特性

---

## 6. 具体金属材料的沉积工艺选择分析

### 6.1 铜（Cu）及其复合系统

#### 6.1.1 互连中的角色

主要应用： M1～M8 金属互连层

特性：

| 性质 | 值 |
| --- | --- |
| 电阻率 | 1.7 μΩ·cm（块体） |
| 融点 | 1083°C |
| 扩散速度（在SiO₂中） | 极快 |
| 与SiO₂粘附力 | 弱 |

#### 6.1.2 工艺流程与设备选择

互连形成过程（大马士革工艺，Damascene）：

沟槽/孔刻蚀

RIE/DRIE 刻蚀SiO₂或Low-k介质

形成所需的沟槽或孔

表面准备

物理或化学清洁，去除刻蚀残留物

阻挡层沉积

设备选择：ALD（推荐）或 PVD

材料：ALD-TaN（10 nm）或 ALD-TiN 或 PVD-TaN

理由：

ALD 优势：厚度精确控制（±2%），大面积均匀，膜质量高

特别是对 10 nm 以下的超薄膜，ALD 相对优势明显

虽然速率较慢（每100 nm需 10～20 min），但阻挡层不是关键路径

Cu 种子层沉积

设备选择：PVD（磁控溅射）

原因：

速率快（5～10 nm/s），50 nm 仅需 5～10 s

膜质量好，与Ta/TaN粘附性强

为后续电镀提供导电基层

膜厚：50～200 nm（取决于孔深宽比和后续电镀参数）

Cu 电镀填充

设备选择：电镀（Electroplating）

优势：

沉积速率极高（>1000 nm/min），可快速填满深孔

成本低，吞吐量高

工艺细节：

电解质：CuSO₄ 基

添加剂：抑制剂（防止表面过快沉积）、加速剂（促进孔底沉积）

通过精细调节添加剂比例，实现"自底向上"的填充模式

CMP（化学机械抛光）

去除多余的Cu，暴露阻挡层顶部

形成平坦的互连结构

#### 6.1.3 工艺选择的关键考量

| 工艺阶段 | 首选设备 | 次选设备 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阻挡层 | ALD-TaN | PVD-TaN | ALD：精度更高，膜质量好；PVD：成熟度高，成本低 |
| Cu 种子层 | PVD-Cu | - | 必须PVD，理由：速率、粘附性 |
| Cu 填充 | 电镀 | 化学镀（无电镀） | 电镀：速率快，质量好；化学镀：无电源要求，但速率低 |

### 6.2 钴（Co）及其应用演进

#### 6.2.1 在不同节点的角色演变

| 工艺节点 | 应用 | 膜厚 | 扮演角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22nm | 接触孔 | ~20 nm | 粘附层/扩散阻挡（辅助） |
| 16nm | 接触孔、M1初期 | ~20～50 nm | 主要粘附/阻挡层 |
| 7nm | LI（局部互连）、接触孔 | ~20～50 nm | 主要互连材料（部分）+ 阻挡层 |
| 5nm | LI 主导 | ~30～100 nm | 主导互连材料（与Cu混用） |
| 3nm | LI 核心 | ~40～150 nm | 唯一或主导互连材料 |

#### 6.2.2 工艺流程与设备选择

三层共同组成的 Co 互连系统（5nm 节点典型）：

| 层次 | 工艺 | 膜厚 | 设备 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Co 初期层 | PVD Co 溅射 | 5～10 nm | 磁控溅射 PVD | 快速覆盖，成本低 |
| 2. Co 主体层 | 选择性 CVD Co 或 ALD Co | 15～30 nm | Selective CVD 或 ALD-Co | 保形性好，无寄生沉积 |
| 3. Co 顶层（可选） | PVD 或 CVD Co | 5～10 nm | PVD 或 MCVD | 接缝填充，密实化 |

工艺参数对比：

| 设备/工艺 | Co 膜厚 | 沉积速率 | 保形性 | 成本 | 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVD Co | 5～50 nm | 5～10 nm/s | 差（台阶覆盖 50%） | 低 | 初期层，快速覆盖 |
| Selective CVD Co | 10～30 nm | 0.1～0.5 nm/s | 优（>95%） | 高 | 主体层，关键层 |
| ALD-Co | 5～30 nm | 0.08～0.15 nm/cycle | 优（>95%） | 高 | 精确控制，高深宽比 |

#### 6.2.3 Co 阻挡作用的物理机制

扩散阻挡原理：

Co 与 Cu 的相平衡

Co 与 Cu 形成置换固溶体，无互不相溶的阶段

Co 在 Cu 中的溶解度相对有限

物理上形成了扩散势垒

与绝缘层（SiO₂ 等）的界面

Co 在 SiO₂ 表面氧化形成 CoSiO₃ 或类似的氧化物

氧化层与 SiO₂ 的界面相干性好，形成高阻挡能垒

热稳定性

融点 1495°C，远高于 Cu

550°C 以下的退火温度，Co 层结构稳定，扩散活性低

可靠性指标：

| 指标 | Co（10～20 nm） | Ta/TaN（5～10 nm） | Cu（无阻挡） |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu 扩散系数（350°C） | <10⁻¹⁶ cm²/s | <10⁻¹⁶ cm²/s | 10⁻¹² cm²/s |
| 扩散激活能 | ~1.5 eV | ~1.2 eV | ~0.5 eV |
| EM 寿命改善 | 基准 | 0.8～1.0x | 0.01x |
| 应力配合性 | 好 | 一般 | - |

### 6.3 钌（Ru）及其战略地位

#### 6.3.1 在 3nm 及以下的新角色

应用转变：

≥5nm 节点：辅助材料，阻挡层或掺杂元素

3nm～2nm 节点：过渡阶段，与 Cu/Co 混用或替代

1.5nm 及以下：逐步成为 主导互连线材料（替代Cu的候选）

#### 6.3.2 Ru 相比 Cu 的性能优势

| 性能指标 | Cu | Ru | 优劣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻率 | 1.7 μΩ·cm | 7.1 μΩ·cm | Cu 优 |
| EM激活能 | ~0.7 eV | ~1.2 eV | Ru 优 10倍+ |
| 与SiO₂粘附 | 弱 | 强 | Ru 优 |
| 扩散到Si | 快 | 慢 | Ru 优 |
| 热稳定性 | 有限 | 优异 | Ru 优 |
| 自然导通性 | 无 | 有（Ru₂Si₃风险） | Cu 优 |
| 纳米尺度表面散射 | 高 | 低 | Ru 优* |

*在线宽 <10 nm 时，Ru 的低表面散射可补偿其较高的体电阻率

#### 6.3.3 工艺流程

Ru 互连的沉积流程（N3 节点示例）：

孔隙刻蚀与清洁

RIE/DRIE 刻蚀

低温H₂等离子体清洁

可选阻挡/衬垫层

若孔与Si接触：先沉积 ALD-Co（5～10 nm）或 ALD-TaN

目的：防止 Ru 与 Si 反应生成 Ru₂Si₃

Ru 沉积

设备选择：ALD-Ru 或 PEALD-Ru

膜厚：10～50 nm

工艺温度：

Thermal ALD-Ru：200～300°C

PEALD-Ru：80～150°C（更温和）

可选：Cu 或 Co 填充（若需）

对于特别高深宽比的孔，可用Cu或Co完全填充

但 Ru 本身也可作为互连线

CMP 与终止检测

特殊的 Ru CMP 配方（H₂O₂ 基或 KMnO₄ 基）

精确的终止点检测，防止过抛

#### 6.3.4 可靠性考量

Ru 互连的关键可靠性指标：

| 指标 | 目标 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| EM 寿命（300°C, 10⁶ A/cm²） | >1000 h | 已实现 |
| 应力迁移（SM） | 低于 Cu | 可控 |
| 与低-k相容性 | 无腐蚀 | 良好 |
| 工艺可重复性 | <5% 偏差 | 需验证 |

### 6.4 钨（W）及其专用应用

#### 6.4.1 应用场景

W 主要应用于接触孔和通孔（Via），而非互连线。

| 应用 | 膜厚 | 工艺节点 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接触孔（Contact） | 50～500 nm | 所有节点 | 好的台阶覆盖，与Si接触特性优 |
| 通孔（Via） | 50～200 nm | 7nm 及以下 | 与下层互连线（Cu）的交界处 |
| M1初期镀层 | 50～100 nm | 部分工艺 | 后续 Cu 电镀的基层 |

#### 6.4.2 工艺工作原理

MCVD W 沉积反应：

$$

\text{WF}_6 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{350-500°C} \text{W} + 6\text{HF}$$

工艺参数：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 温度 | 350～500°C |
| 压力 | 1～10 Pa |
| WF₆ 流量 | 10～100 sccm |
| H₂ 流量 | 100～500 sccm |
| 沉积速率 | 2～10 nm/s |

物理特性：

| 特性 | 值 |
| --- | --- |
| 电阻率 | ~5.3 μΩ·cm（块体 5.5） |
| 融点 | 3422°C（最高金属） |
| 密度 | 19.3 g/cm³（接近 Cu 8.96） |
| 与 Si 粘附 | 强 |
| 与 SiO₂ 粘附 | 弱（需粘附层） |

#### 6.4.3 与相关工艺的对比

W vs. Co vs. Ru 在接触孔应用上：

| 指标 | W | Co | Ru |
| --- | --- | --- | --- |
| 台阶覆盖率 | 70%～85% | 60%～75% | >95%（如用ALD） |
| 孔底填充 | 好 | 一般 | 优（保形性） |
| 集成复杂度 | 单独用 | 通常与Cu配套 | 通常与阻挡层配套 |
| 成本 | 中等 | 低 | 高 |
| 应用成熟度 | 极成熟 | 逐步增加 | 新兴 |

### 6.5 TiN 和 TaN 阻挡层

#### 6.5.1 传统角色与演变

TiN/TaN 主要应用：

Cu 阻挡层（7nm～28nm 节点）

功函数调节金属（16nm～7nm 节点）

粘附层

#### 6.5.2 工艺选择演变

| 节点 | 沉积工艺 | 膜厚 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28nm | PVD（反应溅射） | 10～20 nm | 成本优先 |
| 16nm | PVD 为主 | 8～15 nm | 开始对膜厚精度有要求 |
| 7nm | PVD + ALD 混合或纯 ALD | 5～10 nm | 膜厚精度至关重要 |
| 5nm～3nm | 逐步转向 ALD-TaN 或 ALD-TiN | 5～8 nm | 阿基米德微缩，厚度精度要求极严 |

#### 6.5.3 阻挡层失效机制与膜厚依赖

Cu 扩散对阻挡层膜厚的依赖：

理论上，阻挡层厚度为 $d$，Cu 在 $T$ 温度下的扩散时间为：

$$

t_{\text{breakthrough}} = \frac{d^2}{D(T)}$$

其中 $D(T)$ 是Cu在阻挡层材料中的扩散系数。

实验数据示例（TaN 阻挡层）：

| TaN 膜厚 | 失效温度（650°C, 1h） | 失效机制 |
| --- | --- | --- |
| 20 nm | 完全阻挡 | 无 |
| 10 nm | 完全阻挡 | 无 |
| 5 nm | 部分区域失效 | 界面缺陷处 Cu 直穿 |
| 2 nm | 完全失效 | 膜厚太薄，难以覆盖所有缺陷 |

结论：

TaN 有效厚度下限约 5～8 nm

进一步缩小膜厚需要新型阻挡材料（如 Ru、Co）或复合阻挡层（TaN + Mn 等）

---

## 7. 工艺挑战与技术突破方向

### 7.1 特征尺寸缩小带来的挑战

#### 7.1.1 台阶覆盖与孔隙填充

问题描述：

当特征尺寸从 65nm → 28nm → 7nm → 5nm → 3nm 演进时，互连线宽度和间距不断缩小，孔隙的深宽比（aspect ratio）急剧增加：

| 节点 | 线宽（nm） | 孔深（nm） | 深宽比 | 主要沉积挑战 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65nm | ~60 | 120 | 2:1 | 无 |
| 28nm | ~30 | 150 | 5:1 | PVD 失效 |
| 7nm | ~10 | 100 | 10:1 | 需要CVD/ALD |
| 5nm | ~8 | 80 | 10:1+ | CVD 缺陷增多 |
| 3nm | ~5 | 60～100 | 12～20:1 | ALD 速率成瓶颈 |

失效模式：

PVD 的"帽状"堆积（Hat Growth）

孔顶到达角大，原子轰击角度陡峭

导致孔顶沉积速率 > 孔侧与孔底

结果：孔口过早封闭，内部空洞

CVD 的接缝缺陷（Seam）

孔中心气体扩散滞后

孔中心轴线沉积速率低

结果：垂直裂缝

孔底不完全填充（Void）

气体流通不均，孔底到达角不足

沉积产物与气体循环不同步

结果：孔底残留空隙

技术突破方向：

脉冲CVD/HDPCVD优化

沉积/刻蚀比（D/E ratio）的精细控制

多循环迭代策略

射频功率和气体流量的动态调整

选择性沉积（Selective Deposition）

利用表面吸附特性，自动避免不需要的位置

减少后续的图形化和刻蚀步骤

ALD 的应用推广

超高的保形性适合高深宽比

虽然速率低，但无缺陷是根本优势

新的高速ALD设备（空间ALD）在开发中

#### 7.1.2 膜厚精度与均匀性要求

问题描述：

在 5nm 及以下节点，阻挡层（如 TaN）厚度要求可能在 5～8 nm 范围内。这要求膜厚精度达到 ±1 nm 甚至更高。

各工艺的精度对比：

| 工艺 | 膜厚精度 | 大面积均匀性 | 满足 3nm 节点需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVD（溅射） | ±1～2 nm（相对±20%） | ±10%～15% | 不满足 |
| CVD（MCVD） | ±0.5～1 nm | ±5%～8% | 勉强满足 |
| ALD | ±0.05 nm（相对±1%） | ±3% | 满足，余量充足 |

技术突破：

PVD 溅射膜厚控制

应用光学监测（Optical Monitoring）实时反馈

石英晶体微天平（QCM）精确计时停止

CVD 膜厚均匀性

改进气体喷头设计，均衡气体分布

优化腔体热场，减少边缘与中心温度梯度

ALD 膜厚精度

脉冲时间和吹扫时间的精细控制

循环数的精确计数

#### 7.1.3 电阻率与寄生参数

问题描述：

在 nanoscale 下，表面散射（Surface Scattering） 成为主导因素。当线宽接近平均自由路径（mean free path）时，导电电子频繁与表面碰撞，使有效电阻率大幅增加。

表面散射效应：

$$

\rho_{\text{eff}} = \rho_0 + \frac{A}{d}

$$

其中：

$\rho_0$ = 块体电阻率

$A$ = 表面散射系数

$d$ = 特征尺寸（线宽或膜厚）

Cu 与 Ru 的对比：

| 材料 | 块体 ρ | 表面散射系数 A | 在 5nm 线宽下的有效 ρ |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 1.7 μΩ·cm | 高 | 2.5～3.5 μΩ·cm |
| Ru | 7.1 μΩ·cm | 低 | 7.5～8.5 μΩ·cm |

结论： 在 <10 nm 的线宽下，Ru 的有效电阻可能接近或低于 Cu！

技术突破：

界面工程

改进膜与绝缘层的界面质量

减少界面缺陷和粗糙度

材料选择

评估新材料（Ru、Co、Rh）在纳米尺度下的表现

复合膜

多层膜结构优化，如 Cu/Co 多层膜

---

### 7.2 热预算（Thermal Budget）约束

#### 7.2.1 背景

每一个工艺步骤都消耗"热预算"。高温处理（>300°C）会导致：

低-k 介质退化：分子断裂，k 值上升，性能恶化

Cu 互连扩散加快：EM 可靠性下降

间隙扩张：Cu 与绝缘层间产生空洞

其他工艺缺陷：应力释放、缺陷增生等

#### 7.2.2 各工艺的热消耗

| 工艺步骤 | 典型温度 | 持续时间 | 热对低-k的风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVD 溅射 | 150～250°C | 数分钟 | 低 |
| MCVD W | 350～500°C | 数分钟 | 高 |
| CVD Co/Ru | 200～300°C | 数分钟 | 中～高 |
| ALD（Thermal） | 200～350°C | 数十分钟 | 中 |
| PEALD | 80～150°C | 数分钟～十分钟 | 低 |
| 后续退火 | 400～600°C | 5～60 min | 非常高 |

总热预算例子（5nm 节点）：

若 MCVD W + CVD Co + 多次高温处理，总热消耗可达等效 400°C × 100 min，会严重降解低-k。

技术突破：

低温工艺优先

PEALD-Co（80～150°C）替代 MCVD-Co

ALD-Co（100～250°C）替代 PVD-Co（虽然 PVD 本身温度不高，但总体考虑）

工艺流程优化

尽可能减少高温步骤的数量

将高温工艺集中在流程前期（金属栅极形成前）

新材料与新工艺

开发更低温的CVD前驱体

等离子体增强工艺的推广

---

### 7.3 可靠性与寿命评估

#### 7.3.1 电迁移（Electromigration, EM）

定义： 在高电流密度下，原子因电子风（electron wind）作用而定向扩散，导致材料流失、孔洞形成或堆积。

EM 寿命预测（Black方程）：

$$

\text{MTTF} = A \cdot j^{-n} \cdot \exp\left(\frac{E_a}{k_B T}\right)

$$

其中：

$j$ = 电流密度（A/cm²）

$n$ = 电流密度指数（通常 1～2）

$E_a$ = EM 激活能

$T$ = 工作温度

不同材料的 EM 激活能：

| 材料 | 激活能 | EM寿命（相对） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | ~0.7 eV | 基准（100） | EM最快 |
| Co | ~0.8～1.0 eV | 200～300 | 明显改善 |
| Ru | ~1.2～1.3 eV | 1000～2000 | 10倍+ |

技术突破：

新材料替代

Ru 互连取代 Cu，大幅提升 EM 寿命

复合膜与掺杂

Cu-Co、Cu-Ru 复合

Co、Ru 掺杂 Cu

界面工程

在 Cu/阻挡层界面引入高阻挡能垒材料（如 MnSiOx）

减慢 Cu 扩散

---

### 7.4 工艺成熟度与成本

#### 7.4.1 设备投资对比

| 设备类型 | 单台投资 | 维护成本/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVD（溅射） | $1～2 M | $0.2M | 成熟，低成本 |
| MCVD（W 沉积） | $2～3 M | $0.3M | 成熟，普遍 |
| Selective CVD | $3～5 M | $0.5M | 新兴，高成本 |
| ALD | $3～5 M | $0.5～1 M | 快速增长，高维护 |
| PEALD | $4～6 M | $0.7～1 M | 新兴，最高成本 |

#### 7.4.2 生产成本因素

沉积成本三要素：

设备折旧

前驱体成本

气体/电力成本

例子：10 nm ALD-Co 的成本分解

假设膜厚 10 nm，每循环 0.1 nm，需 100 个循环，每循环 5 s，总时间 500 s ≈ 8.3 min

| 成本项 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备折旧 | 45% | $5M/5 年 = $1M/年，年产10000片300mm晶圆 |
| 前驱体（Co(CO)₃） | 35% | $1000/g，10nm/100mm²消耗~mg级 |
| 气体与电力 | 10% | N₂、H₂等吹扫气 |
| 其他 | 10% | 水、维护、防护等 |

技术突破（成本优化）：

前驱体开发

设计更便宜的有机金属化合物

改进合成工艺，降低成本

设备效率提升

高速 ALD（如 Spatial ALD），可加快沉积速度 5～10 倍

工艺整合

减少总工艺步骤数

用单一材料替代多层复合

---

## 8. 主流晶圆厂的工艺实践案例

### 8.1 台积电（TSMC）N 系列工艺

#### 8.1.1 N7（2018 年量产）

互连架构特点：

FinFET 晶体管

多层金属互连（M1～M9）

低-k 介质（k ~ 2.4～2.8）

金属沉积工艺方案：

| 应用层 | 沉积材料 | 工艺/设备 | 膜厚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触孔 | W | MCVD | 100～200 nm | 传统方案 |
| M1～M2 | Cu | PVD（种子） + 电镀 | 50 nm (seed) + 200nm (Cu) | 标准大马士革 |
| M1 阻挡 | TaN | PVD/ALD | 8～10 nm | 逐步转向 ALD |
| M3～M9 | Cu | 同 M1 | - | - |

#### 8.1.2 N5（2020 年量产）

核心创新：

全 EUV 光刻（M1 及以上）

局部互连（LI）引入 Co

低-k 材料优化

金属沉积工艺方案：

| 应用层 | 沉积材料 | 工艺/设备 | 膜厚 | 关键特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LI（Co） | Co | PVD + Selective CVD | 5 nm + 15 nm | Co 首次成为主导材料 |
| LI 阻挡 | Co-WP 或 TiN | PVD | 5～10 nm | 复合材料优化 |
| 接触孔 | W | MCVD | 80～150 nm | 深宽比增加 |
| M1 种子 | Cu | PVD | 50 nm | - |
| M1 阻挡 | TaN | ALD（部分） | 7～10 nm | ALD 逐步渗透 |
| M1 填充 | Cu | 电镀 | 300～500 nm | - |

工艺优化亮点：

Selective CVD Co：

在 N5 中，LI Co 由 PVD（5 nm） + Selective CVD（10～15 nm）组成

Selective CVD 部分利用 Co 与 Cu 的表面化学差异，自动在 Cu 上生长

相比纯 PVD，缺陷密度下降 50%+

ALD-TaN 逐步引入：

M1 阻挡层逐步从 PVD-TaN 转向 ALD-TaN

膜厚从 10 nm 降至 7～8 nm，精度显著提升

#### 8.1.3 N3（2022 年量产）

核心架构：

全栅极（GAA）晶体管

LI 层规模扩展

Co 作为 LI 主导材料

金属沉积工艺方案：

| 应用层 | 沉积材料 | 工艺/设备 | 膜厚 | 创新点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LI（Co） | Co | PVD + Selective CVD + ALD-Co | 5+15+5 nm | 三层混合方案 |
| LI-Co 上阻挡 | Co 或 Co-Mn | ALD | 2～5 nm | 界面工程 |
| Cu 种子 | Cu | PVD | 30～50 nm | 膜厚优化 |
| M1 阻挡 | ALD-TaN | ALD | 5～8 nm | 全 ALD 转换 |
| M1 填充 | Cu | 电镀 + 可选 CVD | - | 混合方案 |

关键创新（LI Co 三层方案）：

```

顶层：PVD-Co（5 nm）

↓ 快速覆盖，保证完整性

中层：Selective CVD-Co（15 nm）

↓ 核心层，保形性优异，无寄生沉积

底层：PVD-Co（5 nm）

↓ 初期覆盖，与下层（SiO₂）强粘附

↓

总厚度：~25 nm，结合三种优势

```

工艺可靠性数据（N3 Co LI）：

孔内膜厚均匀性：±4%（相比 N5 的 ±8%）

接缝缺陷密度：<0.5/mm²（相比 N5 的 5～10/mm²）

EM 寿命改善：+30%（归因于更高质量的 Co 膜）

---

### 8.2 三星（Samsung）SF 系列工艺

#### 8.2.1 SF3（3nm 节点，2024 年量产计划）

工艺特点：

GAA 晶体管

背面供电（BSPDN）初步引入

LI 优化

金属沉积工艺方案：

| 应用层 | 材料 | 工艺 | 膜厚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LI | Co | PVD + 选择性 CVD | ~25 nm | 与 TSMC N3 类似 |
| Co 阻挡 | TaN 或 Ru | ALD | 5～8 nm | 逐步探索 Ru |
| M1 种子 | Cu | PVD | 40 nm | - |
| M1 阻挡 | TaN | ALD | 5～8 nm | 标配 |

#### 8.2.2 SF2Z（2nm 节点，2027 年目标）

预期工艺创新：

Ru 互连线的试用（某些层）

更复杂的阻挡/粘附层组合

可能引入 3D 堆叠（垂直互连）

预计金属沉积方案（据公开信息推测）：

| 应用 | 材料 | 工艺 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 局部互连 | Co 或 Ru | Selective CVD/ALD | Ru 比例增加 |
| Ru 应用场景 | Ru | ALD-Ru 或 PEALD-Ru | 新兴应用 |
| 多层阻挡 | Ru + Mn 或 Co + TaN 叠层 | ALD（多层） | 界面工程深化 |
| 高深宽比填充 | Cu/Co 复合 | 混合 CVD/电镀 | 工艺整合 |

---

### 8.3 英特尔（Intel）工艺进展

#### 8.3.1 Intel 7（10nm 代称，2021 年量产）

工艺特点：

改进的 FinFET

PowerVia 背面供电初步开发

金属沉积方案：

| 应用 | 材料 | 工艺 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接触孔 | W | MCVD | 标准 |
| M1～M8 | Cu | PVD + 电镀 | 标准 |
| 阻挡层 | TaN | PVD/ALD | PVD 为主 |

#### 8.3.2 Intel 4（7nm 代称，2023 年量产）

创新方向：

PowerVia 正式应用

局部互连（LI）开始优化

金属沉积方案：

| 应用 | 材料 | 工艺 | 创新点 |
| --- | --- | --- | --- |
| LI | Co | PVD + 初步选择性 CVD | Co 导入 |
| M1 阻挡 | TaN | 混合 PVD/ALD | 膜厚精度提升 |

#### 8.3.3 Intel 20A 和 18A（2.0nm 和 1.8nm，2025 年目标）

预期工艺重点：

PowerVia 深化应用

可能引入 Ru 互连实验

3D 堆叠的大规模应用

---

## 9. 结论与发展趋势

### 9.1 核心发现总结

基于本技术调研，以下是先进制程金属薄膜沉积工艺选择的关键洞察：

#### 9.1.1 设备选择的定律

定律 1：特征尺寸缩小 → 工艺复杂度上升

| 工艺节点 | 主要工艺 | 复杂度标记 |
| --- | --- | --- |
| ≥28nm | PVD 为主 | ★ |
| 16nm～7nm | PVD + CVD 混合 | ★★ |
| 7nm～5nm | PVD + Selective CVD + ALD 混合 | ★★★ |
| 3nm 及以下 | Selective CVD + ALD + PEALD + 新材料组合 | ★★★★+ |

定律 2：从单一材料到复合系统

```

65nm～28nm：    单一互连材料（Al 或 Cu）

↓

16nm～7nm：     Cu + 单一阻挡层（TaN）

↓

5nm～3nm：      Co/Cu 混用 + 多层阻挡（TaN/Co 叠层）

↓

2nm 及以下：    Co/Ru 混用 + 复杂的界面工程（Mn 掺杂、MnSiOx 层等）

```

定律 3：从 PVD 主导到多工艺协同

```

工艺演进方向：

PVD → CVD/ALD 补充 → CVD/ALD 主导 + PVD 辅助 → 新型工艺（Selective CVD、PEALD）

PVD的角色转变：

初期角色（N7 及以前）：主力工艺

现在角色（N5～N3）：初期覆盖或顶层密实化

未来角色（N2 及以下）：可能逐步减少

```

#### 9.1.2 材料演进路线

互连线材料的演进：

```

工艺节点        LI 材料        M1～M3 材料        特点

28nm～7nm       Cu            Cu                 单一 Cu 体系

5nm             Co/Cu         Cu                 局部 Co 引入

3nm             Co（占 50%+）  Cu                 Co 显著增加

2nm             Co + Ru 试用  Cu + Ru 试用       新材料试验

1.5nm 及以下    Ru 或 Co/Ru   Ru 或 Ru/Cu        Ru 逐步取代 Cu

```

阻挡层材料的演进：

```

工艺节点        主要阻挡层      趋势说明

28nm～16nm     TaN（PVD）      简单可靠

7nm～5nm       TaN（PVD+ALD混合）膜厚精度要求升高

3nm            TaN（ALD）      全面 ALD 转换

2nm 及以下     Ru/ALD-TaN/Mn 组合  界面工程深化

```

#### 9.1.3 设备应用场景矩阵

```

沉积位置 / 工艺节点          7nm             5nm             3nm             2nm及以下

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

接触孔(Contact)        MCVD-W         MCVD-W        MCVD-W+ALD      MCVD-W+ALD+新工艺

(传统)         (优化)        (高深宽比)      (超高深宽比)

LI 层                  Co(PVD)        Co(PVD+Sel    Co(PVD+Sel      Co(混合)或Ru

CVD)          CVD+ALD)        (试验)

M1 种子层              PVD-Cu         PVD-Cu        PVD-Cu          PVD-Cu(可能减少)

M1 阻挡层              PVD-TaN/       PVD-TaN+      ALD-TaN         ALD-TaN+Ru

ALD-TaN(混合)  ALD-TaN       (占优)          或Mn复合

M1～M8 互连            Cu(电镀)       Cu(电镀+      Cu(混合工艺)     Cu或Ru(试验)

优化)

```

### 9.2 技术发展趋势与前景

#### 9.2.1 近期趋势（2025～2027 年）

1. ALD 设备的加速普及

现状：ALD 主要用于阻挡层（TaN、TiN）

趋势：扩展到 Co、Ru 等金属沉积，甚至互连线材料

驱动力：膜厚精度和保形性的极端需求

瓶颈：设备成本、沉积速率、前驱体供应

2. 选择性沉积工艺的深化

现状：Selective CVD Co 已在 N5 中量产应用

趋势：

扩展到其他材料（Ru、Cu）

完全替代光刻 + 刻蚀的某些步骤

减少工序，降低缺陷

挑战：前驱体开发、工艺稳定性验证

3. 多功能层结构的优化

现状：N5 的三层 Co 方案（PVD + Selective CVD + PVD）

趋势：

四层甚至五层复合结构

每层优化针对特定函数（初期覆盖、体填充、顶部密实化、接缝填充）

结合 ALD、CVD、PVD 多种工艺

#### 9.2.2 中期趋势（2027～2032 年）

1. 钌（Ru）从配角到主角的转换

当前角色（2024 年）：

阻挡层（ALD-Ru）：在 3nm 节点尝试

掺杂元素：Mn-Ru 复合

占比：<5% 的应用

预期角色（2030 年）：

互连线材料：3nm～1.5nm 节点的候选

LI 应用：某些 2nm 工艺可能采用 Ru-Co 混合

占比：可能达到 20%～30% 的应用覆盖

推动因素：

EM 寿命优势：激活能 1.2～1.3 eV vs. Cu 的 0.7 eV，寿命提升 10 倍+

纳米尺度性能：表面散射低，有效电阻率在 <10nm 时接近或优于 Cu

热稳定性：界面反应低，无需复杂的阻挡层

挑战与解决方案：

| 挑战 | 现状 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 成本高 | Ru 稀有金属，价格高 | 开发混用策略（部分层用Ru，部分用Cu） |
| 工艺成熟度低 | 仅在研发阶段 | 加快工艺开发，建立可靠性数据库 |
| 界面控制困难 | Ru与Si反应生成Ru₂Si₃ | 界面工程（Co/TaN/Mn中间层） |
| CMP工艺复杂 | Ru CMP配方特殊 | 开发高效的Ru CMP添加剂 |

2. 钴（Co）的优化与应用范围扩展

现状：Co 主要用于 LI（5nm 及以下）

趋势：可能扩展到更高层的互连（M1～M3）

可能性：Co 可能与 Cu 形成 Co-Cu 复合互连体系

3. 整合多层阻挡 / 粘附 / 界面工程

现状：单一阻挡层（TaN）+ 单一粘附层（Co）

趋势：复合多层结构，如：

ALD-Ru（5 nm） + ALD-Mn（2 nm） + ALD-Ru（10 nm）

或 Co（10 nm） + ALD-TaN（5 nm） + ALD-Mn（1 nm）

每层优化特定功能（阻挡、粘附、应力缓冲、界面固定）

#### 9.2.3 长期趋势（2032 年及以后）

1. 新型互连架构的探索

垂直互连（Vertical Interconnect）：通过 3D 堆叠和 TSV 技术，减少传统水平互连的需要

异质集成（Heterogeneous Integration）：不同工艺节点的芯片混合集成，各层采用最优工艺

2. 新材料的引入

高熵合金（High-Entropy Alloys）：如 CuCoRuNiMn，兼具多种材料的优势

石墨烯与碳纳米管：试验阶段，远期可能替代金属互连

超导材料（低温应用）：不适用于常温逻辑芯片，但在特定领域可探索

3. 工艺与设计的深度融合

AI 辅助工艺优化：使用机器学习进行工艺参数自动优化

EDA 与工艺共设计：设计阶段充分考虑工艺约束，避免后期调整

全流程仿真：从材料性质 → 沉积工艺 → 器件性能的端到端仿真

---

### 9.3 建议与展望

#### 9.3.1 对工程师的建议

1. 深入理解物理原理

不仅要知道"用哪种工艺"，更要理解"为什么用这种工艺"

掌握扩散、EM、应力、表面能等物理基础

关注材料在纳米尺度下的特殊行为（表面散射、孤立效应等）

2. 跨工艺整合视角

摒弃单一工艺思维，建立"工艺组合"思维

理解不同工艺的互补性（PVD 的速率 × ALD 的精度 × CVD 的保形性）

优化工艺流程的整体效率，而非单个工艺的最优

3. 可靠性优先

膜厚、均匀性等参数要从可靠性角度确定，而非经验值

建立参数与 EM、SM、应力等的定量关系

定期进行长期可靠性测试（加速寿命测试、应力测试等）

#### 9.3.2 对研发方向的建议

1. ALD 工艺加速开发

投入开发高速 ALD（Spatial ALD 等），突破沉积速率瓶颈

探索新型前驱体，降低成本，提升稳定性

建立 ALD 工艺的可靠性模型

2. 选择性沉积工艺的拓展

扩展到 Ru、Cu 等材料，建立完整的选择性沉积工艺体系

开发可靠的前驱体供应链

降低工艺复杂度和成本

3. 钌互连的系统研究

深入研究 Ru 与 SiO₂、Si₃N₄、Cu 等材料的界面反应

开发可靠的 Ru 阻挡层和粘附层方案

建立 Ru 互连的可靠性数据库和工艺规范

4. 界面工程的创新

系统研究 Mn、Ni、Mo 等元素在界面的作用

开发多元阻挡层和复合粘附层

利用实验与计算模拟相结合的方法优化设计

---

### 9.4 最终总结

在 7nm 至 3nm 及更先进的制程中，金属薄膜沉积已从"单一工艺为主"演变为"多工艺协同"的复杂体系。

工艺选择的黄金法则：

特征尺寸决定工艺复杂度

尺寸越小 → 工艺越复杂 → 需要组合多种技术

功能决定优先级

初期覆盖 → PVD（速率）

体积填充 → CVD（保形性）或 ALD（精度）

顶部密实 → PVD（高速）或 CVD（质量）

可靠性驱动技术选择

膜厚精度 → ALD

保形性 → ALD/Selective CVD

电学性能 → 新材料（Ru、Co）

成本与产能的平衡

不追求单工艺的"完美"

在可接受的成本范围内，优化工艺组合

充分利用不同工艺的"特长"

展望： 未来的芯片制造将不再是单一技术的突破，而是多种工艺、多种材料、多种工程智慧的高度融合。工程师需要从系统的、多维度的角度思考工艺问题，才能应对下一代芯片制造的挑战。

---

## 参考文献

[1] 拓荆科技. (2023). 原子层沉积（ALD）技术是半导体制造进步的关键. 半导体产业研究报告.

[2] 三星电子. (2024). 先进制程工艺技术路线图. 三星晶圆代工论坛.

[3] 台积电. (2024). N2 工艺节点技术特性. TSMC 技术论文.

[4] 应用材料公司 (Applied Materials). (2024). 半导体设备与工艺整合方案. Equipment 产品线技术资料.

[5] 中微公司. (2024). HDPCVD 设备技术与应用. 前道设备研究报告.

[6] 盛美上海. (2024). ALD 设备开发与量产应用. ALD 产品系列白皮书.

[7] 蒋闯等. (2024). 高深宽比硅通孔(TSV)电镀铜填充工艺研究. 微电子学与计算机, 41(4).

[8] 钌在纳米尺度集成电路互连中的应用与挑战. (2025). 纳米工程学报, 34(2).

[9] 薄膜沉积设备 CVD 和 PVD 对比分析. (2022). 半导体工程评论.

[10] 半导体终极战局：2025-2030 技术路线揭秘. (2024). EET-China 电子工程技术.

[11] Black, J.R. (1969). Electromigration—A brief survey and some recent results. IEEE Trans. Electron Devices, ED-16(4), 338-347.

[12] ITRS 2.0 Roadmap. (2015). International Technology Roadmap for Semiconductors.

---

报告完成日期： 2024 年 12 月

适用对象： 半导体工艺工程师、工艺研发人员、工艺集成（PI）负责人、供应链管理人员

---

本报告基于公开文献、行业调研数据和主流晶圆厂的公开信息编制。报告内容仅供学术和技术研讨之用。具体工艺参数和工艺细节因企业而异，实际应用请参考相应企业的工艺规范和技术文档。