面向先进制程（7纳米及以下）的金属薄膜沉积技术深度调研报告

报告日期： 2025年12月19日

报告对象： 半导体工艺工程师

核心议题： 先进制程节点（7nm, 5nm, 3nm及以下）中金属薄膜沉积设备（PVD, CVD, E-beam, ALD, MBE）的技术选择、应用材料与深度原理分析

摘要

本报告旨在系统性地剖析在7纳米、5纳米、3纳米及更先进逻辑制程中，金属薄膜沉积环节所采用的核心设备技术及其背后的工程学原理。报告将严格围绕物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）、电子束蒸发（E-beam Evaporation）、原子层沉积（ALD）和分子束外延（MBE）五种技术，深入探讨其在互连、接触、阻挡/粘附等关键结构中的具体应用。分析将超越简单的技术罗列，从薄膜质量（阶梯覆盖率、致密度等）、工艺能力（沉积速率、选择性等）、制程节点适配性（高深宽比填充、界面控制等）以及经济性（成本、产能）四大维度，结合行业领先实践（如台积电、三星、英特尔）的公开信息与技术趋势，进行深度对比与原理阐释。结论部分将总结当前技术格局并展望未来演进方向。

第一章：引言——先进制程金属化的核心挑战与技术演进脉络

随着半导体制造工艺节点持续微缩至7纳米、5纳米、3纳米甚至更小，后端互连（BEOL）和中间段（MOL）的金属化工程面临着前所未有的挑战。特征尺寸的缩小导致互连线横截面积急剧减小，电阻-电容（RC）延迟逐渐取代晶体管开关延迟，成为制约芯片性能提升的主要瓶颈。同时，高深宽比（Aspect Ratio）的通孔（Via）和沟槽（Trench）结构对薄膜沉积的保形性（Conformality）和阶梯覆盖率（Step Coverage）提出了近乎苛刻的要求。此外，电流密度的飙升使得电迁移（Electromigration）可靠性问题愈发严峻，而超薄阻挡层（Barrier Layer）与低介电常数（low-k）介质、铜互连之间的界面控制也变得更加精细和复杂。

在此背景下，传统的单一沉积技术已无法满足所有需求，一个围绕特定材料、特定结构、特定功能的“技术工具箱”式混合沉积方案成为行业标准。物理气相沉积（PVD）凭借其高纯度、高沉积速率的优势，在特定层中仍占据主导；化学气相沉积（CVD）因其良好的台阶覆盖能力，在特定材料填充中发挥作用；而原子层沉积（ALD）以其原子级的厚度控制、无与伦比的保形性和极佳的均匀性，在先进节点中扮演着越来越关键的角色，特别是在阻挡层、衬垫层（Liner）和盖帽层（Cap Layer）的沉积中。电子束蒸发（E-beam Evaporation）和分子束外延（MBE）则因其各自的特点，在先进逻辑制程的大规模量产中应用范围相对有限，主要集中于特定接触材料或前沿研究领域。

本报告将逐一拆解这五种技术，详细阐述其在先进制程中的“用武之地”与“取舍之道”。

第二章：物理气相沉积（PVD）——基石技术的演进与坚守

2.1 技术原理简述

物理气相沉积（PVD）是一种通过物理方法（如溅射、蒸发）使源材料气化，并在真空环境中传输、凝结于基底表面形成薄膜的工艺，过程中不涉及化学反应 [[1]][[2]][[3]]。在半导体制造中，磁控溅射（Magnetron Sputtering）是最主流的PVD技术，其利用等离子体中的高能离子（如Ar+）轰击靶材，通过动量转移使靶材原子被“溅射”出来并沉积到晶圆上。

2.2 在先进制程中的具体应用与材料

1. 铜互连籽晶层（Cu Seed Layer）：

材料： 纯铜（Cu）。

作用： 在铜电镀（ECD）工艺之前，于扩散阻挡层上沉积一层连续、导电的薄铜层，作为后续电镀铜的成核和生长基底，提供导电通路。

应用现状： 尽管面临挑战，PVD沉积铜籽晶层仍是当前主流工艺 [[4]][[5]][[6]]。其优势在于能提供高纯度、低电阻的铜膜，且工艺成熟、成本相对较低。

2. 扩散阻挡层/粘附层（Barrier/Adhesion Layer）：

材料： 氮化钛（TiN）、氮化钽（TaN）、钛（Ti）、钽（Ta）及其复合层（如Ta/TaN双层结构）。

作用： 阻止铜原子向周围的低k介质中扩散（避免污染和可靠性失效），同时增强铜与介质层之间的粘附力。Ti也常用作钨（W）插塞的粘附层。

应用现状： 在22nm和14nm等节点，PVD TaN/Ta阻挡层是绝对主流 [[7]][[8]][[9]]。即便进入更先进节点，PVD因其设备投资回报率高、工艺稳定，在许多应用中仍是首选，尤其是在深宽比不太极端的结构上层金属中。

3. 金属栅极（Metal Gate）部分材料：

材料： TiN、TaN等。

作用： 作为晶体管的金属栅极功函数层，调节阈值电压（Vt）。

应用现状： PVD因其良好的组分控制和薄膜质量，是沉积这些金属氮化物栅极材料的重要技术之一。

4. 铝（Al）互连及焊盘（Pad）：

材料： 铝（Al）或其合金（如Al-Si-Cu）。

作用： 在部分非关键层或顶层互连中用作导线，以及制造用于封装键合（Bonding）的焊盘。

应用现状： 在先进逻辑制程中，铝已基本被铜取代用于核心互连，但在顶层粗布线（Top Metal）和焊盘层，PVD Al因其工艺简单、成本低、键合性能好而广泛应用。

2.3 技术选择深度分析

薄膜质量：

阶梯覆盖率与保形性： 这是PVD在先进节点面临的最大挑战。溅射原子的运动近似直线（各向同性差），导致在深宽比结构的侧壁和底部沉积不均匀，存在“阴影效应”（Shadowing Effect）[[10]]。台阶覆盖率通常较低，约为25%~40% [[11]][[12]][[13]]。对于高深宽比结构，PVD难以形成连续、均匀的薄膜，易在底部角落形成薄弱或断开区域。

致密度与纯度： PVD薄膜通常非常致密，纯度极高，因为它是物理转移过程，几乎不引入额外的化学杂质 [[14]]。

粗糙度： 可通过工艺参数优化获得较低的表面粗糙度。

工艺能力：

沉积速率： PVD的沉积速率快，通常在几十到几百纳米/分钟的量级，远高于ALD，与部分CVD相当，有利于提高产能。

温度预算： 工艺温度范围较宽，通常可在室温至400°C左右进行，对底层热敏感材料友好。

对底层材料的损伤： 溅射过程中，高能粒子可能对脆弱的低k介质造成轻微损伤，但通过工艺优化（如使用离化PVD - iPVD）可以缓解。

选择性沉积： 传统PVD不具备化学选择性，是全域沉积。

与制程节点的适配性：

高深宽比填充： 传统PVD无法单独完成高深宽比结构的无孔洞填充。行业通过发展“离化PVD”（iPVD）技术来部分应对。iPVD通过离化部分溅射原子，使其在偏压电场作用下垂直轰击晶圆表面，改善底部覆盖，但仍难以达到ALD的水平。因此，在3nm/2nm节点最苛刻的互连层，PVD阻挡层/籽晶层正逐渐被ALD或混合方案替代。

界面控制： PVD薄膜与衬底的界面通常较清晰，但若因覆盖性差导致薄膜不连续，界面可靠性会恶化。

电阻率与可靠性： PVD能沉积低电阻率的纯金属膜（如Cu籽晶层）。但随着阻挡层厚度因尺寸缩小而减薄，PVD不均匀性导致的局部薄弱点会成为电迁移失效的源头。

经济性与产能：

设备成本与维护： PVD设备相对成熟，成本低于先进的ALD设备，维护复杂度也相对较低。

吞吐量： 高沉积速率带来了高吞吐量（WPH），是PVD保持竞争力的关键。应用材料公司的Endura等平台经过多年优化，在稳定性和产能方面表现优异 [[15]]提到其Pika PVD系统可靠性高)。

小结： PVD并未因节点微缩而淘汰，而是通过技术演进（如iPVD）和精准定位（用于非极限深宽比结构、籽晶层、顶层金属等），在先进制程中继续扮演“主力军”角色。其核心优势在于高纯度、高沉积速率、成熟的工艺与成本控制。然而，在面对最高深宽比结构时，其阶梯覆盖率的固有劣势驱使其必须与ALD等技术协同工作。

第三章：化学气相沉积（CVD）——体填充的主力

3.1 技术原理简述

化学气相沉积（CVD）通过引入一种或多种气态前驱体（Precursor）到反应腔室，这些前驱体在基底表面或附近发生化学反应，生成固态产物并沉积成膜，副产物则为气相被抽走 [[16]][[17]][[18]]。根据激发方式不同，有等离子体增强CVD（PECVD）、低压CVD（LPCVD）等。

3.2 在先进制程中的具体应用与材料

1. 钨（W）插塞/接触孔填充：

材料： 钨（W）。

作用： 填充晶体管源/漏/栅极的接触孔（Contact Via），形成与硅化物之间的低电阻连接；也用于填充层间通孔（Via）。

应用现状： CVD钨是半导体工业的标准技术，其采用WF6和H2或SiH4的还原反应，具有优异的填充能力。从成熟节点到5nm、3nm节点，CVD W仍是接触孔和局部互连的主力填充材料。

2. 金属栅极部分材料：

材料： 氮化钛（TiN）、钨（W）等。

作用： 作为金属栅极的填充材料或功函数层的一部分。

应用现状： CVD TiN因其良好的均匀性和台阶覆盖率，常用于金属栅极堆叠中。

3. 新兴互连材料探索：

材料： 钼（Mo）等。

作用： 作为铜的潜在替代互连材料，研究其体填充工艺。

应用现状： 有研究指出，在先进集成电路中，有使用钼来替代传统CVD钨和PVD铜作为互连材料的趋势 [[19]]，但这仍处于研发和早期应用阶段。

3.3 技术选择深度分析

薄膜质量：

阶梯覆盖率与保形性： CVD的台阶覆盖能力优于PVD，因为气相前驱体可以扩散到结构的各个角落进行反应。对于CVD钨，通过“台阶覆盖”工艺（使用SiH4还原产生成核层）可以实现>80%的台阶覆盖率 [[20]]，能较好地填充中等深宽比结构。

致密度与纯度： CVD薄膜通常比较致密，但可能包含来自前驱体分解的杂质（如C、O、F等），需要后续工艺优化。钨膜的纯度很高，电阻率接近体材料。

粗糙度： 薄膜表面粗糙度与工艺条件密切相关，优化后可以很平整。

工艺能力：

沉积速率： CVD沉积速率通常较高，尤其是体填充阶段，有利于提高产能。

温度预算： 传统热CVD温度较高（>400°C），可能不适用于所有后端工艺。而PECVD等技术可以降低工艺温度。

对底层材料的损伤： WF6等前驱体具有腐蚀性，可能对底层材料（如TiN阻挡层）造成侵蚀，需要精确的工艺序列控制。

选择性沉积： 某些CVD工艺（如使用特定前驱体和表面钝化技术）可以实现一定程度的选择性沉积，即在特定材料（如金属）上沉积，而在介质上不沉积，但这在量产中难度较大。

与制程节点的适配性：

高深宽比填充： CVD，特别是其“底部向上”（Bottom-up）填充模式（如CVD W的成核与生长机制），是解决高深宽比接触孔填充的核心技术。它能够实现无孔洞、无接缝的完美填充，这是PVD和ALD难以单独完成的体材料填充任务。

界面控制： CVD沉积前通常需要一层PVD或ALD的粘附/阻挡层（如Ti/TiN），以提供良好的成核表面并防止反应气体对衬底的攻击。

电阻率与可靠性： CVD钨的电阻率稳定，电迁移性能优异，是可靠的接触材料。

经济性与产能：

设备成本与维护： CVD设备，尤其是大型多反应腔的钨沉积设备，复杂度高，成本昂贵，维护难度较大。

吞吐量： 高沉积速率和批量处理能力（某些LPCVD）使得CVD在体填充应用上具有很高的吞吐量，经济性在量产中得以体现。

小结： CVD，尤其是用于钨沉积的CVD，是先进制程中金属体填充不可或缺的“特种部队”。其核心价值在于卓越的间隙填充能力，完美解决了接触孔等结构的填充难题。但其较高的工艺温度、前驱体的腐蚀性以及对底层成核层的依赖，要求其必须与PVD/ALD技术紧密集成。

第四章：原子层沉积（ALD）——原子尺度精控的崛起

4.1 技术原理简述

原子层沉积（ALD）是CVD的一种特殊形式，其通过将两种或多种气态前驱体以交替、自限性的脉冲方式通入反应腔 [[21]][[22]][[23]]。每种前驱体脉冲都会在基底表面发生饱和的化学吸附反应，形成单原子层，然后通入惰性气体吹扫多余的前驱体和副产物。如此循环，实现原子层级的厚度控制。

4.2 在先进制程中的具体应用与材料

1. 超薄扩散阻挡层/衬垫层：

材料： 氮化钛（TiN）、氮化钽（TaN）、钌（Ru）、钴（Co）等。

作用： 在3nm、2nm等节点，互连尺寸小到需要将传统PVD阻挡层（~2-3nm）减薄至1nm甚至更薄。ALD因其无与伦比的保形性和精确的厚度控制，成为沉积此类超薄、连续阻挡层的唯一可行方案 [[24]][[25]][[26]]。钴和钌不仅作为阻挡层，还因其促进铜填充和提升电迁移可靠性的能力，作为衬垫层（Liner）或盖帽层（Cap）被广泛研究与应用 [[27]][[28]][[29]]。

2. 铜互连籽晶层/无籽晶层方案：

材料： 钌（Ru）、钴（Co）。

作用： ALD Ru或Co可以直接沉积在ALD阻挡层上，作为铜电镀的籽晶层。由于ALD的完美覆盖性，即使在极高深宽比结构中也能形成连续导电层。更有甚者，ALD Ru因其催化特性，可直接作为“无籽晶层”电镀的基底，进一步减小电阻 [[30]][[31]][[32]]。

3. 接触层与功函数层：

材料： 钴（Co）、镍（Ni）及其硅化物，钛（Ti）、氮化钛（TiN）等。

作用： 在源漏接触区，ALD Co或Ni可用于形成超薄、均匀的金属层，以优化后续硅化物接触的形态与电阻。ALD TiN也用于精确调控金属栅极的功函数。

4. 新兴互连材料：

材料： 钌（Ru）。

作用： 作为潜在的下一代互连体材料。ALD Ru因其低体电阻率、优异的抗电迁移性以及无需扩散阻挡层的潜力（“linerless”或“barrierless”），被认为是替代铜的候选之一 [[33]][[34]][[35]]。三星等公司在5nm以下节点对其进行了深入研究 [[36]][[37]]。

4.3 技术选择深度分析

薄膜质量：

阶梯覆盖率与保形性： ALD的最大优势。由于其自限性表面反应，ALD可以在任意形状的表面（包括极高深宽比结构）上实现100%的保形沉积，厚度均匀性极佳（通常在±1%以内）[[38]][[39]][[40]]。这是应对先进节点三维结构的关键。

致密度与纯度： ALD薄膜通常非常致密，能有效阻挡扩散。纯度取决于前驱体和工艺，可通过优化实现高纯度。

粗糙度： ALD可以生长出极其光滑、均匀的薄膜。

工艺能力：

沉积速率： ALD的主要劣势。由于其循环脉冲和吹扫的特性，整体沉积速率非常慢，通常一个循环只能生长0.5-1.5 Å，这严重限制了产能 [[41]][[42]]。

温度预算： ALD工艺温度范围较宽，可以实现低温（<200°C）沉积，对后端工艺非常友好 [[43]][[44]]。

对底层材料的损伤： 工艺温和，通常对底层损伤很小。

选择性沉积： 通过表面化学修饰，可以实现区域选择性原子层沉积（Area-Selective ALD, AS-ALD），这是当前研究热点，有望简化工艺步骤。

与制程节点的适配性：

高深宽比填充： ALD本身不擅长体填充（速率太慢），但它是实现高深宽比结构完美衬里（Liner）和阻挡层的唯一技术，为后续CVD或电镀填充奠定基础。对于Ru等材料，ALD也可用于直接填充小尺寸通孔。

界面控制： ALD能形成原子级平整、清晰的界面，极大优化了界面特性，对提升器件可靠性和性能至关重要 [[45]]。

电阻率与可靠性： ALD沉积的超薄连续阻挡层，在保证阻挡效果的同时，最大限度地减小了互连的有效导电面积，有助于降低整体电阻。ALD Co/Ru衬垫或盖帽层能显著提升铜互连的抗电迁移能力 [[46]][[47]]。

经济性与产能：

设备成本与维护： ALD设备复杂，尤其是多前驱体、等离子体辅助（PEALD）系统，成本非常高昂，维护难度大 [[48]][[49]]。

吞吐量： 低沉积速率导致单台设备吞吐量（WPH）较低。为提高产能，需要采用多腔体集簇（Cluster）工具，并优化前驱体脉冲和吹扫时间，但这进一步增加了成本和复杂度。

小结： ALD是驱动先进制程（尤其是5nm及以下）继续微缩的关键使能技术。其原子级的控制能力、完美的保形性和优异的均匀性，使其在超薄阻挡层、衬垫层和新兴材料沉积中不可替代。然而，其固有的低沉积速率和高成本，决定了它主要用于最关键的、其他技术无法胜任的薄膜层，与PVD、CVD形成互补的“混合沉积”格局。行业领导者如ASM和东京电子是ALD设备市场的重要参与者 [[50]]。

第五章：电子束蒸发（E-beam Evaporation）与分子束外延（MBE）——特定领域的专家

5.1 电子束蒸发（E-beam Evaporation）

技术原理： 利用聚焦的高能电子束直接轰击源材料（置于水冷坩埚中），使其局部熔化并蒸发，蒸气在真空腔中直线传播，凝结在基底上成膜 [[51]][[52]][[53]]。

在先进制程中的具体应用：

材料： 金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）等贵金属，以及铝（Al） [[54]][[55]][[56]]。

作用： 在先进逻辑芯片的大规模量产中，电子束蒸发应用有限。其主要应用于化合物半导体（如GaAs、GaN）器件、MEMS、传感器和光电子器件的制造，用于沉积欧姆接触和肖特基接触金属层（如Au基合金）[[57]]。在硅基先进制程中，可能用于研究开发或特定非标准工艺。

技术选择深度分析：

薄膜质量： 能获得极高纯度的薄膜，因为蒸发源是局部加热，避免了坩埚污染。但台阶覆盖率极差，甚至比PVD更严重，因为蒸气流是高度定向的 [[58]][[59]][[60]]。薄膜密度高。

工艺能力： 沉积速率高（0.1-100 nm/min）[[61]][[62]]但难以精确控制合金组分。工艺温度相对较低。不具备选择性。

与制程节点的适配性： 其极差的台阶覆盖率使其完全无法满足先进节点高深宽比结构的沉积要求 [[63]][[64]]。在超大规模集成电路（ULSI）制造中，已被溅射PVD工艺取代 [[65]]。

经济性与产能： 设备复杂，能耗高，可能产生X射线需要防护 [[66]]。在大规模硅基制造中经济性差。

5.2 分子束外延（MBE）

技术原理： 在超高真空（UHV, ~10^-10 Torr）环境下，将各种组成元素的分子（或原子）束流，精确地喷射到加热的单晶衬底表面，通过控制束流强度和顺序，在衬底上外延生长出单晶薄膜 [[67]][[68]][[69]]。

在先进制程中的具体应用：

材料： 高质量化合物半导体（GaAs, InP, GaN）、硅锗（SiGe）、氧化物半导体以及极高质量金属和金属硅化物薄膜（如CoSi2, NiSi2）[[70]][[71]][[72]]。

作用： MBE几乎不用于先进逻辑芯片的大规模量产。它是基础研究、新型材料探索和特种器件（如高频HEMT、量子器件、激光器）制造的核心工具 [[73]][[74]][[75]]。在硅基逻辑中，可能用于研究极高质量的SiGe源漏应力层、Ge接触层或金属硅化物接触，但其工艺条件与量产线不兼容。

技术选择深度分析：

薄膜质量： 能够生长质量最高、纯度最高、界面最陡峭的单晶薄膜，可实现原子级平整的表面和界面 [[76]][[77]]。

工艺能力： 沉积速率极慢（~0.1-0.3 µm/h），以实现精确控制 [[78]][[79]][[80]]。生长温度较低。具备原位实时监控能力（如RHEED）。理论上可通过掩模实现图形选择性生长，但非主流。

与制程节点的适配性： 其超慢的沉积速率和极高的设备/维护成本，完全无法满足晶圆厂对产能和成本的要求。但其在材料创新和物理极限探索方面的价值无可替代，为未来技术（如2D材料、拓扑绝缘体集成）提供可能。

经济性与产能： 设备极其昂贵，需要复杂的超高真空系统，维护难度和成本最高。吞吐量（WPH）极低，通常用于小尺寸样品（如2-4英寸）的研究。

小结： 电子束蒸发和MBE在7nm以下大规模逻辑芯片制造产线中并非主流金属沉积设备。电子束蒸发因其台阶覆盖能力缺陷，主要局限于特定领域；而MBE则因其无与伦比的薄膜质量但极低的产能和极高的成本，定位于前沿研究和特种半导体器件的制备。它们更像是半导体技术生态中的“特种实验室”，为未来可能导入量产的技术进行先导性研发。

第六章：行业实践与案例分析

6.1 台积电（TSMC）在N3/N2制程的实践

阻挡层与籽晶层趋势： 虽然公开的官方详细工艺参数稀缺，但行业共识及文献指出，在N3及更先进节点，ALD技术对于阻挡层和籽晶层至关重要。有资料提及台积电N3工艺采用Cu/TaN堆叠，并实现了电阻率<2μΩ·cm，RC延迟降低30% [[81]]。要实现如此高性能，其TaN阻挡层极有可能采用ALD工艺以保证超薄且连续。同时，台积电从16nm开始就采用钴衬垫/盖帽层来提升铜互连可靠性 [[82]]，在N3中，这层钴很可能采用ALD沉积以实现最佳均匀性和界面控制。

技术集成： 台积电在IEDM等顶级会议上展示的N2技术，强调了后端互连密度的提升和系统级优化 [[83]]。这背后必然依赖于ALD、PVD和CVD的高度协同。例如，可能采用ALD TaN/Ru作为超薄阻挡/籽晶叠层，然后进行铜电镀填充，最后用ALD Co作为盖帽层。

6.2 三星（Samsung）在5nm/3nm制程的实践

钌（Ru）互连的探索： 三星公开资料显示其积极研究钌作为下一代互连材料。在5nm以下节点，如何实现钌在互连孔中的无缝填充是关键，而ALD凭借其出色的台阶覆盖和厚度控制精度成为首选工艺 [[84]][[85]]。三星可能正在评估或小范围应用ALD Ru进行通孔填充或作为“linerless”互连。

性能数据： 三星公布其5nm工艺相比7nm，性能提升10%，功耗降低20% [[86]][[87]]。这些提升部分得益于后端互连技术的优化，包括更低电阻、更高可靠性的金属化方案，其中ALD沉积的关键薄膜功不可没。

6.3 英特尔（Intel）在20A/18A制程的实践

技术选择： 英特尔在其18A制程中引入了背面供电（PowerVia）和 RibbonFET GAA晶体管，这对互连提出了新要求 [[88]][[89]]。虽然其官方未明确金属沉积设备型号，但其互连层数多达22层，且间距微缩 [[90]][[91]][[92]]。要应对如此复杂的互连网络和微小尺寸，ALD必然在其超薄阻挡层、衬垫层等环节发挥核心作用。英特尔很可能采用类似行业趋势的混合方案，在关键层使用ALD，在非关键层使用优化后的PVD。

设备需求： 对于18A这样的领先节点，沉积设备的均匀性、控制精度和稳定性要求极高。应用材料、泛林等供应商的先进PVD和ALD平台（如Endura, Triase系列）是满足这些需求的潜在候选，但具体型号和性能指标属于商业机密 [[93]][[94]]。

第七章：总结与未来展望

7.1 技术格局总结

在7纳米及以下的先进制程中，金属薄膜沉积绝非单一技术的战场，而是一个高度精细化分工、协同作战的“技术联盟”：

- PVD（物理气相沉积）： 坚守高沉积速率、高纯度、低成本的阵地，继续承担铜籽晶层、部分阻挡层、顶层金属及焊盘等沉积任务，并通过iPVD等技术进行自我革新。

- CVD（化学气相沉积）： 作为体填充的专家，特别是CVD钨，在接触孔和通孔填充领域地位稳固，不可替代。

- ALD（原子层沉积）： 崛起为原子尺度工程的王者，是应对高深宽比、超薄薄膜、复杂界面挑战的核心使能技术，主导了最先进节点的阻挡层、衬垫层、盖帽层及新兴材料（如Ru, Co）的沉积。

- 电子束蒸发与MBE： 作为特定领域的专家和前沿研究的引擎，在主流逻辑产线之外发挥独特价值。

7.2 未来技术趋势展望

- ALD的进一步渗透与创新： ALD的应用范围将从阻挡/衬垫层向互连体材料（如Ru, Mo）延伸。区域选择性ALD（AS-ALD） 将是下一个突破点，有望消除光刻和刻蚀步骤，实现真正的材料自对准沉积，大幅简化工艺、降低成本。高通量ALD 设备研发是解决其产能瓶颈的关键。

- 新材料驱动新工艺： 钴（Co）、钌（Ru）乃至二维材料（如石墨烯）作为互连材料的深入研究，将推动与之匹配的新型沉积技术（如低温PEALD）的发展。英特尔、三星、台积电在2nm/18A/14A节点的竞争，很大程度上将是这些新材料与新集成工艺的竞争。

- 混合集成与设备一体化： 将PVD、ALD、CVD甚至刻蚀模块集成在同一个集群（Cluster）工具内，进行原位（in-situ）连续加工，将成为高端工艺的标准配置。这能减少界面污染、提升良率、缩短生产周期。应用材料等公司已推出此类集成解决方案 [[95]]。

- 成本与可持续性挑战： 随着设备复杂度和工艺步骤增加，每片晶圆的加工成本（CoO）急剧上升 [[96]][[97]]。未来技术的发展必须在性能提升与成本控制之间找到新平衡。同时，前驱体材料的消耗、废弃物处理等可持续性问题也将受到更多关注。

结论：

对于半导体工艺工程师而言，理解并掌握PVD、CVD和ALD的技术原理、能力边界及其在具体材料、结构上的应用逻辑，是驾驭先进制程金属化工艺的基础。未来的工艺开发，将更侧重于根据特定的集成架构（如背面供电、CFET），智能地选择和组合这些沉积“工具”，在原子尺度的舞台上，构建出既满足性能、可靠性要求，又兼具经济性的互连系统。这场始于物理溅射、兴于化学气相、精于原子层沉积的技术演进，仍将持续推动摩尔定律向物理极限迈进。

文献来源

[38,490]. Reliability Enhancement of 14 nm HPC ASIC Using Al2O3 Thin Film Coated with Room-Temperature Atomic Layer Deposition

[43,50,505]. Development of Microfabrication Process for Micro Inductive Sensors

[122,131]. Comparison Study for TiN Films Deposited from Different Method: Chemical Vapor Deposition and Atomic Layer Deposition

[222,239]. Process Evaluation and Characterization of Tungsten Nitride as a Diffusion Barrier for Copper Interconnect Technology

[299]. Oxide Liner, Barrier and Seed Layers, and Cu-Plating of Blind Through Silicon Vias (TSVs) on 300mm Wafers for 3D IC Integration

以下来源未被直接引用

Introduction to Solid State Physics

The physics of semiconductor devices

Atomic layer deposition: an overview.

2D Semiconductor Nanomaterials and Heterostructures: Controlled Synthesis and Functional Applications

Low temperature metal-organic chemical vapor deposition of tungsten nitride as diffusion barrier for copper metallization

Application of advanced thin film technologies to the manufacture of multijunction solar cells

其他来源

[1,4,446]. 物理气相沉积技术

[2,13,17,447,462]. 半导体工艺之沉积和离子注入工艺

[3,21,448]. 化学气相沉积与物理气相沉积方法综述

[5,9,20]. 薄膜沉积(Thin Film Deposition)——物理气相沉积（物理蒸镀 ...

[6,7]. 全球薄膜沉积设备专题研究

[8,24]. 先进封装行业深度：发展历程、竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理

[10,11,459]. 物理气相沉积

[12,15,19,463]. 半导体设备行业深度：驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理

[14,16,461]. 化学气相沉积与物理气相沉积的差异

[18,22,66,69,175,205,206,248,251,353,363,364,404,409,410,419,422,464,525]. 半导体设备行业深度报告：新工艺新结构拓宽空间国产厂商多维发展突破海外垄断

[23]. HBM 行业深度：驱动因素、工艺流程、市场供给及相关公司深度梳理

[25,28,466]. 原子沉积技术(ALD)

[26,29,39,467,488]. 原子层沉积设备提升材料性能的关键技术

[27,30,468]. 原子层沉积系统

[31]. Atomic Layer Deposition of Cobalt at Low Temperatures

[32,33]. Atomic Layer Deposition of Cobalt

[34]. 钴金属薄膜制备研究进展

[35]. Towards Selective Cobalt Atomic Layer Deposition for Chip-to-Wafer 3D Heterogeneous Integration

[36,91,92,93,473,479,482,530]. Decomposition of organometallic precursor tricarbonyl(trimethylenemethane)ruthenium Ru(C4H6)(CO)3+0 in the gas phase investigated by thermal desorption spectrometry

[37]. SYMPOSIUM BI01

[40,44,506]. 电子束蒸发的沉积率是多少？实现薄膜沉积的精度和效率

[41,45,47,48,53,504]. 电子束（E-Beam）蒸发的速率是多少？实现精密薄膜涂层

[42,46,321,324,507,509]. 电子束蒸发的沉积速率是多少？实现薄膜沉积精度

[49,51,70,503]. 半导体光电

[52,56,62,523]. 物理学词典

[54,55,141,143,149,150,151,497,511]. Electron Beam Evaporation: A Comprehensive Guide

[57,60,63,524]. 分子束外延

[58,65]. Molecular Beam Epitaxy: Fundamentals and Current Status

[59,61]. 分子束外延薄膜沉积系统

[64,156]. Metal Based Thin Films for Electronics

[67]. Dünnschichtplastizität und Wechselwirkung von Gitterversetzungen mit der Film/Substrat Grenzfläche

[68]. Thin Film Deposition

[71,452]. Selective Barrier for Cu Interconnect Extension in 3nm Node and Beyond

[72,453]. (China) Preliminary Study on TSV and TGV Technology of Advanced Packaging – May 22, 2023

[73,89]. 3D IC续写摩尔定律，助推算力攀越AI之巅

[74,215,220,226,229,237,454]. 详解原子层沉积薄膜制备技术

[75,469]. C、ALD 典型应用——金属互联阻挡层金属互联即在 集成电路 片上沉...

[76,78,470]. 原子层沉积在半导体先进制程的应用

[77,79,471]. 芯片三维互连技术及异质集成研究进展

[80,90,455]. ALD 技术平台型企业，半导体 CVD 加持强化成长性——微导纳米（688147.SH）投资价值分析报告

[81,493]. 原子层沉积技术在半导体先进制程中的应用

[82,494]. 原子层沉积（ALD）在半导体先进制程的应用

[83,84,491]. 铜互连工艺及电镀技术研究

[85,449]. 技术前沿：半导体基础工艺——CMOS晶体管

[86,224,227,230,450]. 雪球

[87,451]. 集成电路工艺

[88]. COPPER INTERCONNECT TECHNOLOGY FOR ICS

[94,95,98,472,475,478,481,492,529]. Application and challenges of ruthenium in nanoscale integrated circuit interconnects

[96]. Influence of Optimizing Critical Process Parameters on Ruthenium Film Growth and Conductive Network Formation Using ALD

[97,480]. Atomic Layer Deposition of Ruthenium with TiN Interface for Sub-10 nm Advanced Interconnects beyond Copper

[99]. Silicide Formation of Atomic Layer Deposition Co Using Ti and Ru Capping Layer

[100]. 三星5nm工艺与台积电5nm工艺的对比分析

[101,531]. 三星宣布完成5纳米EUV工艺开发 已准备好向客户提供样品

[102,532]. Korea Semiconductors

[103]. 三星推出首款5nm工艺芯片Exynos 1080,性能提升两倍!

[104]. 采用5nm工艺，三星发布Exynos 2100_性能

[105]. 三星 Exynos 1080 处理器详解：5nm 工艺与性能突破

[106]. 三星更新工艺技术路线图：2025 年 2nm，2027 年 1.4nm

[107]. 三星公布2nm工艺的性能和效率数据：能效比3nm提升8%，良品率低于60%_手机网易网

[108,113,116,132,135,456,483]. DEPOSIÇÃO E CORROSÃO POR CÂMADA ATÔMICA: MODOS DE PROCESSO E APLICAÇÕES

[109]. ATOMIKERROSKASVATUKSEN SOVELTAMINEN KEMIANTEKNIIKASSA

[110,114,117,457]. 美能光伏科普 | 化学气相沉积与物理气相沉积的差异

[111,138,484]. 中微半导体设备(上海)股份有限公司2024年年度报告

[112,120,139,485]. 公司公告

[115,136]. 第3章 介质层与扩散阻挡层沉积技术

[118,133]. 原子层沉积系统与传统化学气相沉积的技术比较

[119,128,298,458,465]. 65 nm BEOL Electro-Copper Plating Gap Fill Capability Study

[121,123,126,129]. 使用 TiCl4 和 NH3 的低压化学气相沉积氮化钛薄膜的合成和表征

[124]. Growth and Properties of LPCVD Titanium Nitride as a Diffusion Barrier for Silicon Device Technology

[[125,127]. Thin Film Deposition and Epitaxy (Chemical Vapor Deposition, Metal Organic CVD and Molecular Beam Epitaxy) ](https://alan.ece.gatech.edu/ECE6450/Lectures/ECE6450L13and14-CVD and Epitaxy.pdf)

[130]. The Characteristics of TiN Films Deposited by Cyclic Chemical Vapor Deposition

[134,137,249,252,425,427,432,437]. 半导体设备行业深度：驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理

[140,152,496]. 什么是金属薄膜沉积工艺？

[142,146,498]. New vacuum coating technologies for metal strips and foils

[144,145,148]. AN EXPERIMENTAL PROTOCOL FOR OPTIMAL FABRICATION OF SUSTAINABLE NANOSTRUCTURED SEMICONDUCTING METAL-OXIDE THIN-FILM FOR SOLAR CELL APPLICATIONS

[147]. Electron Beam Evaporation Deposition

[153]. Mikroelektrochemische Quantifizierung von Strömungsintensitäten zum Studium der Wirksamkeit von wandreibungsvermindernden Additiven

[154]. ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION OF SiOxNy FILMS FOR USE IN FLAT PANEL DISPLAYS

[155,158,160,162,165,166,512,518,521]. 分子束外延（MBE）

[157,163,513]. McGRAW-HILL ENCYCLOPEDIA OF SCIENCE & TECHNOLOGY

[159,168,519]. 分子束外延薄膜沉积系统MBE

[161,164,167,514,522]. 分子束外延（MBE）工艺及其在半导体外延材料制备中的应用

[169,172]. Investor Day 2024

[170,173,486]. 半导体知识专题九：三种薄膜沉积技术对比

[171]. 化学气相沉积与物理气相沉积区别

[174,183,264,270,487]. 雪球

[176,495]. Mapping the Semiconductor Value Chain: Working Towards Identifying Dependencies and Vulnerabilities

[177,187,275,541]. 电子行业 2026 年度投资策略

[178]. AI云端存算双牛，AI端侧蓄势待发

[179,188,274,277,279]. 以 "芯" 助先进算法，以 "算" 驱万物智能

[180]. 集成电路上游行业研究报告

[181]. 半导体制造工艺流程主要分为几个关键步骤

[182,272,283]. 北方华创首次报告——刻蚀和薄膜沉积设备领域优势突出，打造平台型设备龙头

[184]. In situ control of deposition rate and chemical composition of compound materials and alloys during PVD

[185]. Preparation and characterization of actinide targets at JRC Geel, Belgium

[186]. JRC-Geel Target Preparation laboratory

[189]. 空白掩模版，光刻工艺核心原料，国产化亟待突破

[190]. 相关产品

[191,533]. Intel 18A制程技术

[192,210,246,247,534]. 电子行业周报

[193]. 哔哩哔哩

[194,208]. 英特尔跳过Intel 20A，加码Intel 18A

[195,197,535]. Intel 18A制程技术详解与性能提升分析

[196,201,204,536]. Intel 18A工艺的技术演进与优化

[198,199,202,245]. Intel 18A工艺技术解析：GAA晶体管与PowerVia供电网络的系统优化

[200,203,537]. Intel 18A – big gains in power consumption and performance!

[207]. Semiconductor Equipment and Materials Service

[209]. 英特尔（INTC.US）最新路线图：4nm、3nm、20A和18A

[211,242,244,295,526]. 半导体电极层薄膜材料的核心功能与性能指标及关键工艺优化策略

[212,290]. 台积电N3工艺与N3E工艺的技术细节及良率分析

[213]. 2024 年深芯盟晶圆制造（Foundry & IDM） 行业调研分析报告

[214,232,233]. 电化学沉积技术在集成电路制造中的应用与发展趋势

[216]. 薄膜沉积设备行业深度报告：工艺升级提升需求，加速国产化进程

[217,241,292]. 96 Layers and Beyond: Solving 3D NAND Material and Integration Challenges

[218,234]. 微电子制造原理与技术 第二部分 芯片制造原理与技术

[219]. 铜互连阻挡层RuZr薄膜结构及性能研究

[221]. 铜互连阻挡层材料TaWN薄膜

[223]. 铜互连工艺，面临挑战

[225,228,235,236,476]. 穿通孔构造及在铜互连工艺中的应用

[231]. AI 服务器行业深度：驱动因素、市场机遇、产业链及相关企业深度梳理

[238,243]. Low temperature inorganic chemical vapor deposition of Ti–Si–N diffusion barrier liners for gigascale copper interconnect applications

[240]. 铜互连扩散阻挡层工艺优化

[250,253]. 半导体设备“黑马”成立3年 首秀震撼Semicon China现场 撕开海外设备垄断 凭什么火速出圈 - 与非网

[254]. EP 4 260 980 A1

[255,258]. 原子层沉积设备（ALD）

[256,259]. 原子层沉积设备

[257,260]. 仪器简介：原子层沉积（ALD）简介

[261]. 原子层沉积

[262]. 等离子辅助原子层沉积系统（金属）

[263]. 真空互联-原子层沉积系统-清华大学微纳加工中心

[265,269]. 国产晶圆厂持续突破，公司迎订单爆发良机

[266,268]. 半导体设备专题五：国产品圆制造设备需求数量测算

[267]. 集成电路核心工艺装备技术的现状与展望

[271]. 相关产品

[273,276,278,281,287,542]. 2025年全球半导体设备市场情况及发展趋势

[280,284]. 系统厂商驱动下增长进入快车道

[282]. 半导体设备：已处于周期上行时期

[285]. 科技设备掘金——机械行业2024年度投资策略

[286]. 电子 逆行者，芯最美

[288]. 湿制程工站用晶圆的技术优势、局限性与未来趋势分析

[289]. 台积电介绍N3工艺使用的FINFLEX技术，并正式公布N2工艺

[291]. 英特尔、台积电在IEDM展示2nm制造工艺与背面供电技术

[293]. 后段集成工艺（BEOL Integration Flow）- 2

[294]. COPPER INTERCONNECT TECHNOLOGY FOR ICS

[296,477]. 超薄 Ru/TaN 双层薄膜作为无籽晶铜互连扩散阻挡层

[297,474,527]. 先进逻辑芯片中铜互连技术的演进与下一代互连材料的探索

[300]. Role of high aspect-ratio thin-film metal deposition in Cu back-end-of-line technology

[301,304,308,310,317,499]. 电子束蒸发

[302,305,311,500]. Electron beam evaporation

[303,309,314]. Electron-Beam Evaporation: An Overview of the Thin-Film Deposition Process

[306,312,315]. VLSI TECHNOLOGY

[307,320]. What are the pros and cons of electron beam evaporation? Precision and Challenges Explained

[313,501,502]. Structural and Electrical Characterization of Solution-Deposited β-Ga₂O₃:Al

[316]. Enhancing Self-Cleaning Capabilities: Synthesis of Au Nanoparticle-Decorated MnO2 Thin Film with Photohydrophobic Behavior

[318]. 电子束蒸发技术原理与应用

[319,322,323,508,510]. 金属淀积工艺

[325]. Introduction

[326,333]. 应用材料收购ALD技术先驱Picosun Oy公司

[327,329,332]. 美国半导体设备制造商要求中国晶圆代工厂不得使用其设备生产军用集成电路

[328]. 应用材料公司与超微公司达成晶片加工设备订单

[330]. Price Chart

[331,334,540]. 美国应用材料公司推出的“七合一”工艺设备

[335]. 电子行业研究报告：Al驱动，电子行业开启向上新周期

[336]. 应用材料（AMAT）：半导体设备行业的领军者

[337]. JP Morgan对台积电CoWos和WWCM的分析

[338,346,528]. 台积电在IEDM2024展示N2制程技术

[339,340,341]. 2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM 2024)

[342]. Development of microfabrication processes for BEOL integration of ReRAM circuits on CMOS chips

[343]. Advanced CMOS Devices and Applications

[344]. Lecture 10 & 11: Metallization, Contacts and BEOL Processing

[345]. Intel, TSMC to detail 2nm processes at IEDM

[347,350,357,515]. 分子束外延工艺介绍

[348,352,355,358,418,421,520]. 镀膜技术综述

[349,354,356,413,417,420]. Molecular Beam Epitaxy Process

[351]. 分子束外延（MBE）技术原理与应用

[359]. molecular-beam epitaxy

[360,366]. 氧化镓外延制备方法

[361,516]. 金属MBE

[362]. 分子束外延系统

[365,435]. 分子束外延沉积系统

[367,379,380]. Applied Materials Annual Report 2007

[368,370,382]. 东京电子

[369,374,385]. 半导体专利侵权样本调查 中微遭遇应用材料起诉

[371,384]. TOKYO ELECTRON SUSTAINABILITY REPORT 2021

[372,387]. 顶尖圈层的金钱游戏

[373,375,388]. IBS分析师：2nm每片晶圆成本3万美元 芯片制造成本增加50%

[[376]. Bomag致力于降低拥有成本 ](https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/TX spherical plain bearings 6275_1 ZH_tcm_12-118916.pdf)

[377,386]. Growing chiplet adoption to unlock a new era of advanced packaging; Buy TSMC (on CL)/ASE/AII

[378,381,383]. 可改进EUV光刻工艺 传三星正测试GCB设备 或成先进制程降本利器_手机网易网

[389]. EL MERCADO DE EQUIPOS DE DEPÓSITO DE CAPAS DELGADAS Y SUS PERSPECTIVAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

[390,402]. 原子层沉积原理

[391,403]. 原子层沉积(ALD)系统通过分子层级的逐层沉积，实现纳米级薄膜的精准控制

[392,398]. 原子级界面调控

[393,405]. 原子层沉积技术

[394,399,406,489]. 原子层沉积系统

[395,400]. 原子层沉积技术可沉积材料

[396]. 原子层沉积技术(1)：工作原理与应用现状简介

[397]. 原子层沉积超薄屏显薄膜沉积设备注意事项_前驱_控制_流量计

[401,408]. 原子层沉积（Atomic layer deposition)

[407]. 原子层沉积（Atomic layer deposition) 技术及其应用

[411,414]. 分子束外延方法

[412]. 分子束外延

[415,436]. Molecular Beam Epitaxy (MBE) and Metalorganic CVD (MOCVD) Process for GaAs

[416,424,433]. Strained-Layer Epitaxy of Germanium-Silicon Alloys

[423,429,517]. Metal Silicides in CMOS Technology: Past, Present, and Future Trends

[426,434]. Silicon Heterostructure Handbook: Materials, Fabrication, Devices, Circuits, and Applications of SiGe and Si Strained-Layer Epitaxy

[428]. 用于高k介电材料的界面层的制作方法

[430,431]. Advanced Source/Drain Technologies for Nanoscale CMOS

[438]. MTBF,即平均故障间隔时间

[439]. 人件 (原书第3版)

[[440]. 开关电源平均故障间隔时间（MTBF）可靠性技术规范 ](https://file.cpss.org.cn/uploads/allimg/第四批/T CPSS 1014—2021_开关电源平均故障间隔时间（MTBF）可靠性技术规范.pdf)

[441]. MTBF,平均故障间隔时间

[442]. MEAN TIME BETWEEN FAILURE 平均故障间隔时间 (MTBF)

[443,444,460,538]. EnduraPVD

[445,539]. 【原】这一设备市场空间90亿美元！东京电子产品调研报告！

以下来源未被直接引用

化学气相沉积与物理气相沉积区别

电子洁净厂房工程总承包技术及管理探讨

y2mate.com - Applied Materials Chip Wiring Innovation Enables More EnergyEfficie

Tuesday Morning, August 6, 2024

Monday Morning, June 29, 2020

镓耀半导体

原子层沉积技术及其系统研发

原子层沉积技术及其在微纳制造中的应用

一种微透镜制备方法及微透镜结构

薄膜沉积技术综述

Disordered electronic and magnetic systems - transition metal (Mn) and rare earth (Gd) doped amorphous group IV semiconductors (C, Si, Ge)

Electron beam evaporation

摄像头PVD和CVD薄膜

半导体行业深度专题之十二-薄膜沉积设备篇

一文详解半导体薄膜沉积工艺

Supercritical Fluid Deposition Of Thin Metal Films: Kinetics, Mechanics And Applications

[FABLESS: The Transformation of the Semiconductor Industry ](https://semiwiki.com/books/Fabless 2019 Version PDF.pdf)

Multi-patterning options for 5nm and below: SADP, SAQP, SALELE

三星的工艺、封装路线图

Dielectric materials by Atomic Layer Deposition for microelectronics applications

半导体器件物理与工艺(第三版)

METHOD AND APPARATUS FOR THE PRODUCTION AND UTILIZATION OF ACTIVATED MOLECULAR BEAMS

Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός και προσομοίωση μνημών εναλλαγής

8486源文件.docx

Ga203薄膜的电子束蒸发制备与掺杂及其性质研究

84.86 专用于或主要用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的机器及装置；本章注释十一（三）规定的机器及装置；零件及附件

Intel Delivers Cutting-Edge Process Technologies to the Data Center with Intel 18A and Advanced Chiplet Packaging

Continued Momentum for Intel 18A

英特尔18A节点SRAM密度与台积电持平 背面功率传输是一大优势

ARM 优势裂变与 AI 机遇共振

英特尔的独白：我也曾沉沦，但我已如闪电般归来_腾讯新闻

Impulso continuo para Intel 18A

MicroComputer 微型计算机

Mesure de l'adhérence et des propriétés mécaniques de couches minces par des essais dérivés de la nanoindentation : application à la microélectronique et au biomédical

Low-Temperature Polycrystalline-Silicon Tunneling Thin-Film Transistors With MILC

高效空间隔离原子层沉积薄膜制备系统

云侧 AI 趋势正盛，端侧 AI 方兴未艾

AI 驱动下的晶圆代工新纪元：2025 产业格局、技术突破与中国力量

重大共性工艺－铜互连共性工艺

铜连线技术

铜互连结构的制造方法

电子束蒸发薄膜沉积系统

电子束蒸发技术

电子束蒸发真空薄膜沉积系统

Electron Beam Evaporation (E-Beam Evaporation) - Australian National Fabrication Facility Limited

电子束蒸发沉积系统-北京大学纳光电子前沿科学中心公共加工平台

知识

电子束蒸发系统

ALD技术应用广泛

第1章：原子层沉积（ALD）设备行业综述及数据来源说明

2025 Symposium on VLSI Technology and Circuits Advance Program

A Novel Ni-Al Alloy Metal Induced Lateral Crystallization Process for Improved Channel Conduction in 3-D NAND Flash

2024 IEDM Conference Proceedings: Shaping Tomorrow's Semiconductor Technology

Material engineering to enhance reliability in 3D NAND flash memory

2024 International Symposium on Semiconductor Devices and Materials (IISDM)

台积电宣布N2和N3节点技术进展

Low Temperature Polycrystalline Silicon Thin Films and Thin Film Transistors

第一章 绪论

压电薄膜材料的性能与性能特点

Introduction to Microelectronics to Nanoelectronics Design and Technology

微电子工艺：2.3分子束外延

半导体超薄层外延技术

SEMICONDUCTOR HYPERBOLIC METAMATERIALS FOR THE INFRARED

第四代半导体的发展背景

产品简介

手套箱集成原子层沉积系统

原子层沉积ALD在光学镀膜领域的应用

SAL3000原子层沉积系统

原子层沉积系统-北京大学纳光电子前沿科学中心公共加工平台

原子层沉积在制备III族氮化物半导体中的前景和挑战

通过表面工程平衡界面稳定性和锂传递动力学是开发高性能电池材料的关键挑战

原子层沉积控制方法以及控制设备、沉积设备

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

建设工程总承包项目设计阶段造价控制研究

平均故障间隔时间（MTBF）