关于先进芯片制造中金属薄膜沉积设备技术、材料与应用的综合研究报告

报告日期： 2023年12月19日

报告人： 专家研究员

主题： 先进芯片制造中金属薄膜沉积设备（PVD， CVD， ALD， 电子束蒸发， MBE）的应用分析

摘要

本报告旨在系统性地梳理与剖析在先进芯片制造技术节点（通常指7纳米及以下）中，用于金属薄膜生长的核心设备技术。报告聚焦于物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）、原子层沉积（ALD）、电子束蒸发（E-beam Evaporation）及分子束外延（MBE）这五大类技术。针对每一种在实际制造流程中具有明确应用价值的技术，报告将深入探讨两个核心问题：其一，该技术主要用于沉积哪些具体的金属或金属化合物材料；其二，在实际生产中选择该技术通常基于哪些关键设备特性与工艺考量。报告将结合具体材料名称、应用场景实例以及技术特点的对比分析，以分点描述的形式，构建一个从技术原理到材料选择，再到应用决策的完整知识框架。本报告力求内容详尽、逻辑清晰、分析深入，为理解先进芯片制造中金属化工艺的核心装备提供全面的视角。

目录

- 引言：金属薄膜在先进芯片制造中的核心地位与挑战

- 物理气相沉积（PVD）技术深度分析

- 2.1 PVD技术概述与主要工艺方法

- 2.2 PVD设备沉积的典型金属材料及应用

- 2.3 选择PVD设备的关键考量因素

- 化学气相沉积（CVD）技术深度分析

- 3.1 CVD技术概述与主要工艺变体

- 3.2 CVD设备沉积的典型金属材料及应用

- 3.3 选择CVD设备的关键考量因素

- 原子层沉积（ALD）技术深度分析

- 4.1 ALD技术概述与核心机理

- 4.2 ALD设备沉积的典型金属材料及应用

- 4.3 选择ALD设备的关键考量因素

- 电子束蒸发（E-beam Evaporation）技术深度分析

- 5.1 电子束蒸发技术概述

- 5.2 电子束蒸发设备沉积的典型金属材料及应用

- 5.3 选择电子束蒸发设备的关键考量因素

- 分子束外延（MBE）技术深度分析

- 6.1 MBE技术概述与超高真空环境

- 6.2 MBE设备沉积的典型金属材料及应用

- 6.3 选择MBE设备的关键考量因素

- 五大技术综合对比与选择决策指南

- 7.1 关键性能指标系统性对比（薄膜均匀性、沉积速率、台阶覆盖率、成本、材料兼容性）

- 7.2 基于应用场景的设备选择逻辑框架

- 结论与未来展望

1. 引言：金属薄膜在先进芯片制造中的核心地位与挑战

在摩尔定律的持续推动下，先进芯片制造已进入纳米尺度。晶体管栅极长度不断缩小，互连线的宽度和间距也日益微缩，这对芯片的性能、功耗和可靠性提出了前所未有的要求。金属薄膜，作为构成芯片内部互连网络、晶体管栅极、接触孔、通孔以及各种功能层（如阻挡层、粘附层、籽晶层、硬掩模）的关键材料，其沉积质量直接决定了芯片的最终性能与良率。

金属薄膜在芯片中的核心作用包括：导电互联（如Cu、Al互连线）、形成欧姆接触（如Ti、Co、Ni的硅化物）、提供扩散阻挡（如TiN、TaN防止Cu向硅或介质层扩散）、作为后续电镀或沉积的籽晶层（如PVD Cu籽晶层）、以及作为刻蚀硬掩模（如TiN、TiO）。随着芯片结构从二维平面向三维立体（如FinFET、GAA、3D NAND）演进，金属薄膜的沉积面临着几大核心挑战：

- 台阶覆盖率与保形性：在深宽比（Aspect Ratio）极高的沟槽、通孔和复杂三维结构中，如何实现厚度均匀、无孔洞的金属薄膜覆盖，是确保电学连接可靠性的关键。

- 薄膜均匀性：在大尺寸晶圆（如300mm）上，纳米级薄膜的厚度、成分和电学特性的均匀性，直接影响芯片的性能一致性和良率。

- 材料纯度与缺陷控制：金属薄膜中的杂质、晶格缺陷会显著增加电阻率，引起电迁移，降低器件可靠性。

- 热预算与材料兼容性：沉积工艺的温度必须与已形成的底层材料（如低k介质、应变硅等）兼容，避免造成性能退化。

- 工艺集成与成本：沉积技术必须能够无缝集成到复杂的数百道工序的制造流程中，同时兼顾生产效率和成本效益。

为了应对这些挑战，半导体工业发展并成熟应用了多种薄膜沉积技术。物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）及其衍生技术原子层沉积（ALD），构成了当前先进芯片制造金属化工艺的三大支柱。而电子束蒸发和分子束外延（MBE）则在特定材料和高端应用中扮演着不可或缺的角色。本报告后续章节将对这些技术进行逐一深入剖析。

2. 物理气相沉积（PVD）技术深度分析

2.1 PVD技术概述与主要工艺方法

物理气相沉积（PVD）是一种通过物理方法将固态或液态源材料转化为气态，然后使其在衬底表面凝结形成薄膜的技术。整个过程不发生化学反应，或仅涉及简单的物理反应（如溅射化合物靶材）。在先进芯片制造中，PVD以其高沉积速率、良好的薄膜纯度以及对金属材料广泛的适用性而著称 [[1]][[2]]。PVD主要分为两大类工艺方法：

溅射（Sputtering）：这是当前芯片制造中应用最广泛的PVD技术，尤其是磁控溅射。其原理是利用惰性气体（如Ar）在电场下电离产生等离子体，等离子体中的高能离子轰击靶材（阴极），通过动量传递将靶材原子“击出”，这些原子以一定的能量飞向衬底并沉积成膜。溅射工艺的变体包括直流溅射（DC Sputtering）、射频溅射（RF Sputtering）以及更先进的离子化溅射（Ionized Sputtering）。离子化溅射通过二次电离使溅射出的金属原子成为离子，从而可以利用偏压电场控制其沉积方向，部分改善台阶覆盖能力，这对于深孔填充至关重要 [[3]]。

蒸发（Evaporation）：包括热蒸发和电子束蒸发。热蒸发通过电阻加热使源材料熔化蒸发；电子束蒸发则利用高能电子束聚焦轰击源材料局部，使其瞬间汽化。蒸发工艺通常能获得纯度极高的薄膜，但其固有的“视线沉积”特性导致台阶覆盖能力极差，因此在超大规模集成电路（ULSI）前端互连等对保形性要求极高的应用中逐渐被溅射取代 [[4]][[5]]。电子束蒸发将在第5章单独详述。

2.2 PVD设备沉积的典型金属材料及应用

PVD设备因其原理特性，特别擅长沉积纯金属、合金以及一些通过反应溅射形成的金属化合物。其在先进芯片制造中的应用贯穿逻辑芯片、存储芯片和先进封装等多个领域 [[6]]。

主要用于沉积的金属材料：

- 铜（Cu）：这是现代芯片互连技术的基石材料。PVD主要用于沉积Cu籽晶层。在双大马士革工艺中，首先在刻蚀好的介质层沟槽和通孔侧壁及底部，通过PVD沉积一层非常薄（通常几个纳米到几十纳米）且连续的Ti/TiN或Ta/TaN阻挡层，然后沉积一层Cu籽晶层。这层籽晶层为后续的电化学电镀（ECP）填充大量Cu提供了导电基底和成核点。没有高质量、连续的PVD Cu籽晶层，后续的ECP填充将无法进行或产生孔洞等缺陷 [[7]]。

- 钛（Ti）及氮化钛（TiN）：

- Ti：常用作粘附层和硅化物形成金属。在接触孔底部，PVD Ti与硅衬底反应形成低电阻的TiSi₂，实现金属与半导体的欧姆接触。同时，Ti层能提高上层金属（如Al或TiN）与下层介质（如SiO₂）的粘附力。

- TiN：通过反应溅射（在Ar/N₂气氛中溅射Ti靶）或直接溅射TiN化合物靶材获得。TiN是用途极广的扩散阻挡层和硬掩模材料。作为阻挡层，它能有效阻止Cu原子向周围介质扩散。作为硬掩模，其高刻蚀选择比使其在复杂图形转移工艺中不可或缺。此外，TiN也用作金属栅极的组成部分之一 [[8]]。

- 铝（Al）及其合金：虽然Cu已成为主流互连材料，但Al及其合金（如Al-Si-Cu）仍在焊盘（Pad）、部分互连以及某些存储器和功率器件中应用。PVD是沉积Al薄膜的主要技术 [[9]]。

- 钨（W）及相关层：在接触孔和局部互连填充中，化学气相沉积（CVD）是填充W的主流技术。但PVD在此流程中扮演关键角色：在CVD W填充之前，必须通过PVD沉积一层TiN衬层（Liner） 作为阻挡层和粘附层，有时还会先沉积一层很薄的Ti作为粘附促进层。这层PVD TiN对于确保CVD W的良好成核和附着至关重要。

- 钴（Co）：在先进节点（如7nm及以下），Co被引入作为接触孔和通孔的接触栓塞以及局部互连材料，因其在微缩尺寸下比W具有更好的电迁移可靠性和更低的电阻。PVD Co可用于沉积这些接触结构，或作为CVD/ALD Co工艺的籽晶层。

- 钽（Ta）及氮化钽（TaN）：与Ti/TiN类似，Ta/TaN是另一类重要的Cu扩散阻挡层材料组合，尤其在高端逻辑芯片中广泛应用。PVD Ta在特定晶面上能形成更有效的阻挡层。

- 其他金属：PVD还可用于沉积金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、钯（Pd）、镍（Ni）、铬（Cr）、**钼（Mo）**等，这些材料可能应用于特种器件、传感器、MEMS或先进封装中的重布线层（RDL）、凸点下金属化（UBM）等 [[10]][[11]]。

典型应用场景举例：

逻辑芯片Cu互连：PVD TaN/Ta（或TiN）阻挡层 + PVD Cu籽晶层 -> ECP Cu填充 -> 化学机械抛光（CMP）。

晶体管接触：PVD Ti -> 快速热退火形成TiSi₂ -> PVD TiN衬层 -> CVD W填充。

金属栅极形成：在High-k介质上，通过PVD沉积TiN、TaN、TiAl等金属层作为功函数调节层和电极。

硬掩模应用：在自对准多重图案化（SAMP）等工艺中，PVD TiN或TiO被沉积作为刻蚀硬掩模。

先进封装：在扇出型（Fan-Out）或2.5D/3D封装中，PVD用于沉积RDL的Ti/Cu籽晶层或UBM层（如Ti/Ni/Ag堆叠） [[12]][[13]]。

2.3 选择PVD设备的关键考量因素

选择PVD设备进行金属薄膜沉积，通常基于以下技术特点和工艺需求：

- 高沉积速率与生产效率：PVD，特别是溅射，具有相对较高的沉积速率（通常在100 nm/min量级或更高），能够满足大规模量产对产能（Throughput）的要求，使其对于大批量制造具有吸引力 [[14]][[15]]。

- 优异的金属薄膜纯度与致密性：物理过程避免了气相化学反应可能引入的碳、氢等杂质，因此PVD薄膜通常纯度很高，密度大，导电性能优良 [[16]]。

- 广泛的材料兼容性：PVD可以沉积几乎所有的金属元素、许多合金以及通过反应溅射形成的氮化物、氧化物等。工艺灵活性高，靶材更换相对方便 [[17]]。

- 良好的工艺控制与重复性：现代PVD设备工艺参数（如功率、气压、偏压）控制精确，能够实现薄膜厚度、成分和应力的稳定重复。

- 相对较低的热预算：典型的PVD工艺温度范围较宽，可以从室温到几百度，许多工艺可以在400°C以下进行，这与对温度敏感的低k介质等材料兼容 [[18]]。

- 技术局限性与应对：

- 台阶覆盖率差：这是传统PVD最大的弱点。其沉积具有强方向性（“视线沉积”），在深孔或高深宽比结构的侧壁和底部沉积非常困难，容易产生不连续或过薄 [[19]]。为此，发展了长抛射距离溅射、准直溅射、尤其是离子化溅射等技术来改善覆盖能力。离子化溅射通过将溅射出的中性原子电离，利用衬底偏压吸引离子，使其以近乎垂直的角度入射，从而改善侧壁和底部的覆盖 [[20]]。

- 薄膜应力：溅射薄膜通常存在压应力，需要通过工艺参数优化进行控制。

- 对靶材纯度要求极高：靶材中的杂质会直接进入薄膜，影响器件性能。

决策要点：当工艺需要快速沉积纯金属或简单合金薄膜，且结构拓扑相对简单（如平面或浅槽），或作为后续工艺（如ECP、CVD）的关键籽晶层/阻挡层时，PVD通常是首选。对于深孔填充，则需要评估离子化PVD等先进技术的能力是否满足保形性要求，否则需转向CVD或ALD。

3. 化学气相沉积（CVD）技术深度分析

3.1 CVD技术概述与主要工艺变体

化学气相沉积（CVD）是一种通过气相前驱体在衬底表面发生化学反应，生成固态薄膜并副产挥发性气体的技术。与PVD的物理过程不同，CVD是一个化学反应过程，这使其在薄膜保形性、台阶覆盖率和材料多样性方面具有独特优势 [[21]]。根据反应激活方式和工作气压的不同，CVD发展出多种变体，以适应不同的材料和工艺需求：

常压化学气相沉积（APCVD）：在常压下进行，设备简单，沉积速率快，但薄膜均匀性和纯度通常较差，在先进芯片前端制造中应用较少，更多用于厚膜沉积或光伏领域。

低压化学气相沉积（LPCVD）：在较低压力（通常0.1-10 Torr）下进行。降低压力增加了反应气体的平均自由程，有利于气体在复杂结构内的扩散，从而获得极佳的台阶覆盖率和极高的薄膜均匀性。LPCVD通常需要较高的温度（>600°C），常用于沉积多晶硅、氮化硅、二氧化硅等介质层，对于金属，钨（W）的LPCVD是经典应用。

等离子体增强化学气相沉积（PECVD）：利用等离子体（通常由射频RF激发）来活化前驱体气体，使化学反应能在较低的温度（通常200-400°C）下进行。这大大降低了工艺的热预算，使其能够与铝互连、低k介质等温度敏感材料集成。PECVD广泛用于沉积二氧化硅、氮化硅、氮氧化硅等介质薄膜，以及一些非晶金属或金属氮化物。

高密度等离子体化学气相沉积（HDP CVD）：使用更高密度的等离子体（如电子回旋共振ECR或感应耦合等离子体ICP），在沉积的同时伴有轻微的物理溅射效应。这种“沉积-溅射-再沉积”机制使其在填充极高深宽比间隙时具有无与伦比的优势，能实现无孔洞的完美填充，是制备浅沟槽隔离（STI）和金属前介质（PMD）层的关键技术 [[22]]。

金属有机化学气相沉积（MOCVD）：使用金属有机化合物作为前驱体。它特别适合沉积III-V族、II-VI族化合物半导体（如GaAs， InP， GaN）以及复杂的氧化物薄膜。在先进芯片制造中，MOCVD可能用于沉积某些高迁移率沟道材料或特种功能层。

3.2 CVD设备沉积的典型金属材料及应用

CVD技术因其优异的保形填充能力，在需要完美填充高深宽比结构的金属沉积步骤中占据主导地位。其沉积的金属材料通常以元素、硅化物或氮化物的形式存在。

主要用于沉积的金属材料：

- 钨（W）：这是CVD在金属沉积中最经典、最重要的应用。CVD W 使用WF₆（六氟化钨）作为前驱体，与H₂或SiH₄发生还原反应，用于填充接触孔和通孔，形成“钨栓塞”。其工艺通常为：PVD Ti/TiN衬层 -> CVD W成核层（使用SiH₄还原，以获得更好的附着和覆盖）-> CVD W体填充层（使用H₂还原，以获得更快的沉积速率和更低电阻率）。CVD W能够完美填充深宽比大于10:1的结构，且薄膜电阻率较低 [[23]][[24]]。

- 钴（Co）：在先进逻辑节点，CVD Co 正变得越来越重要。它用于填充极微缩的接触孔和通孔，作为接触栓塞和局部互连。与W相比，Co在纳米尺度下具有更低的接触电阻和更好的电迁移可靠性。CVD Co工艺通常使用Co前驱体（如Co₂(CO)₈或Co(CO)₃(NO)）在较低温度下分解或反应生成Co薄膜，需要精确的成核控制和保形性管理 [[25]][[26]]。

- 铜（Cu）：CVD Cu 曾被视为未来互连的潜在技术，旨在替代PVD籽晶层+ECP的路线。它使用铜的前驱体（如Cu(hfac)TMVS）进行沉积，理论上能提供极佳的保形性。然而，由于前驱体成本高、薄膜纯度（特别是碳杂质含量）和电阻率控制挑战，以及ECP技术的高度成熟，CVD Cu尚未在量产中取代ECP，更多处于研发阶段 [[27]]。

- 钼（Mo）、钽（Ta）：这些难熔金属的CVD工艺也有研究和应用，例如用于特种器件或作为扩散阻挡层。Mo CVD可能用于显示驱动或光伏领域。

- 金属硅化物：CVD可用于直接沉积化学计量比可控的金属硅化物，如WSi₂、TiSi₂、CoSi₂、NiSi等，用于降低接触电阻。这通常涉及共沉积或顺序沉积金属和硅的前驱体。

- 金属氮化物：除了PVD，CVD也是沉积高质量TiN、TaN的重要方法。例如，使用TiCl₄和NH₃的LPCVD可以沉积非常均匀、致密的TiN薄膜，用作Cu的扩散阻挡层或金属栅极。ALD TiN（本质上是脉冲式的CVD）在先进节点中更为常见。

典型应用场景举例：

逻辑/存储芯片接触孔填充：PVD Ti/TiN -> CVD W 或 CVD Co 填充。

局部互连形成：在特定设计中，使用CVD W或CVD Co形成连接晶体管与第一层金属的局部互连线。

扩散阻挡层/金属栅极：LPCVD TiN 用于高性能阻挡层或栅极叠层。

三维结构填充：在3D NAND闪存等器件中，需要填充深孔阵列，CVD W是关键技术。

3.3 选择CVD设备的关键考量因素

选择CVD技术进行金属薄膜沉积，主要基于其独特的化学沉积机制所带来的优势，但也需权衡其挑战。

- 无与伦比的台阶覆盖率与保形填充能力：这是CVD相对于PVD最核心的优势。气相前驱体可以扩散到任何暴露的表面，通过表面反应均匀沉积，因此能够在极高深宽比（>10:1甚至更高）的沟槽、通孔内实现完美、无孔洞的填充，薄膜厚度在复杂结构的所有表面高度一致 [[28]][[29]]。这对于接触孔、通孔填充等应用是刚需。

- 优异的大面积均匀性：LPCVD等技术能够在大尺寸晶圆上实现纳米级厚度薄膜的卓越均匀性，这对量产良率至关重要。

- 可沉积材料范围广：CVD可以沉积多种单质金属、合金、硅化物、氮化物、碳化物等，通过选择不同的前驱体和反应气体，可以灵活调整薄膜的化学成分和性质 [[30]][[31]]。

- 较高的沉积速率：对于体填充层（如CVD W体层），沉积速率可以很快（达到微米/分钟量级），有利于提高产能 [[32]]。

- 技术局限性与考量：

- 较高的热预算：许多CVD工艺（特别是LPCVD）需要高温（>600°C），这可能与后端低k介质、Cu互连等不兼容。因此需要发展低温CVD或使用PECVD。

- 前驱体与副产物：CVD前驱体通常具有毒性、腐蚀性或易燃性（如WF₆、TiCl₄、硅烷），对气体输送系统和尾气处理系统要求极高。反应副产物（如HF）可能腐蚀设备或薄膜。前驱体成本也通常较高。

- 薄膜纯度与缺陷：气相反应可能引入杂质（如C， H， O， Cl），影响薄膜电阻率和稳定性。需要精细的工艺优化 [[33]]。

- 工艺复杂性：CVD过程涉及气体流量、压力、温度、等离子体功率等多个参数的复杂交互，工艺窗口（Process Window）的开发和稳定控制比PVD更具挑战性。

决策要点：当应用的核心需求是对高深宽比结构进行无孔洞的保形填充时，CVD通常是唯一或最佳选择（如W栓塞）。此外，当需要沉积化学成分复杂或特定的化合物薄膜（如特定配比的硅化物），且对薄膜均匀性要求极高时，CVD也具备优势。选择时需评估工艺温度是否与集成方案兼容，并充分考虑前驱体安全性与成本。

4. 原子层沉积（ALD）技术深度分析

4.1 ALD技术概述与核心机理

原子层沉积（ALD）是化学气相沉积（CVD）的一种特殊且先进的变体，其核心特征在于自限制（Self-limiting）表面反应。ALD工艺将前驱体以交替、脉冲的方式引入反应腔，每个前驱体脉冲之间用惰性气体（如N₂或Ar）进行吹扫（Purge）。一个典型的二元化合物ALD循环包括四个步骤：

- 前驱体A脉冲：前驱体A蒸气被引入，其在衬底表面发生化学吸附，直到所有活性位点被饱和，形成单分子层。过量的前驱体A被物理吸附。

- 吹扫：用惰性气体吹扫腔体，移除所有物理吸附的多余前驱体A和气相副产物。

- 前驱体B（或反应剂）脉冲：前驱体B被引入，与已化学吸附的前驱体A单层发生反应，生成目标薄膜并产生副产物。

- 吹扫：再次吹扫，移除反应副产物和多余的前驱体B。

如此循环往复，每完成一个循环，理论上就沉积一个原子层厚度的薄膜。这种独特的机制赋予了ALD一系列革命性的特性 [[34]][[35]]。

4.2 ALD设备沉积的典型金属材料及应用

ALD技术因其原子级的厚度控制、无与伦比的保形性和极佳的大面积均匀性，在先进芯片制造中，尤其是在尺寸微缩和三维集成方面，变得至关重要。它主要用于沉积超薄、连续且性能要求极高的关键层。

主要用于沉积的金属材料：

- 钴（Co）：ALD Co 是10nm以下逻辑节点的关键技术之一，主要用于极微缩接触孔和通孔的填充。由于孔尺寸小到PVD甚至传统CVD都难以实现均匀连续的衬层和填充，ALD Co凭借其完美的保形性，能够先沉积一层超薄、连续的Co衬层，甚至直接进行保形填充，确保电学连接的可靠性，并利用Co在纳米尺度的电学优势 [[36]][[37]]。

- 钌（Ru）：ALD Ru 作为一种有前景的Cu互连的衬层或直接作为互连材料被广泛研究。Ru具有与Cu良好的粘附性，本身是导体，且能有效阻挡Cu扩散。ALD Ru可以沉积出极薄（<2nm）且连续的薄膜，作为Cu ECP的籽晶层，或甚至作为未来无阻挡层/无籽晶层互连方案的一部分 [[38]][[39]]。

- 钛（Ti）及氮化钛（TiN）：

- ALD TiN：这是ALD在芯片制造中最成熟和最重要的应用之一。在先进High-k金属栅（HKMG）堆栈中，ALD TiN被用作功函数金属层，其厚度和均匀性对阈值电压（Vt）控制至关重要。此外，在DRAM和3D NAND中，ALD TiN也用作电极材料或扩散阻挡层。ALD TiN通常使用TiCl₄和NH₃或金属有机前驱体。

- ALD Ti：可用于沉积超薄粘附层。

- 钽（Ta）及氮化钽（TaN）：与TiN类似，ALD TaN 用作先进的Cu扩散阻挡层和金属栅极材料。ALD能够沉积出比PVD更薄、更连续、保形性更好的TaN层，这对于微缩互连至关重要。

- 钨（W）：ALD W 作为CVD W的补充或替代技术，用于沉积极薄、保形的W成核层或局部互连。在接触孔尺寸极小时，先沉积一层ALD W成核层，可以改善后续CVD W体填充的均匀性和附着性。

- 镍（Ni）、铂（Pt）、**铱（Ir）**等：这些金属的ALD工艺在研发中，可能用于特种接触、催化层或电极应用 [[40]][[41]]。

典型应用场景举例：

高K金属栅（HKMG）堆栈：在HfO₂等高K介质上，依次沉积ALD TiN、ALD TaN等功函数层和电极层，精确控制Vt。

先进节点互连阻挡层/籽晶层：在深宽比极高的互连沟槽中，沉积ALD TaN（阻挡层）和 ALD Ru或ALD Co（籽晶层/衬层），为后续Cu ECP做准备。

三维NAND闪存：在堆叠的数十甚至上百层的器件中，刻蚀出深孔后，需要沉积多层薄膜（如阻挡层、电荷陷阱层、隧穿层、通道层），其中ALD是沉积均匀、保形薄膜的唯一可行技术，用于制造柱状晶体管。

极微缩接触孔：沉积ALD TiN/ALD Co 或直接进行ALD Co填充，形成可靠的低电阻接触。

4.3 选择ALD设备的关键考量因素

ALD的选择完全由其技术本质决定，适用于对薄膜质量有极端要求的场景。

- 原子级厚度控制与卓越的均匀性：ALD循环次数直接决定了薄膜厚度（厚度 = 单次循环生长厚度 × 循环次数），控制精度可达亚纳米级。其自限制特性确保了在大面积晶圆上，无论表面形貌如何，薄膜厚度都高度均匀 [[42]][[43]]。这是任何其他技术无法比拟的。

- 无与伦比的台阶覆盖率与保形性：由于是表面饱和反应，ALD薄膜在复杂三维结构的所有表面（顶部、侧壁、底部）都能均匀生长，台阶覆盖率接近100%，完美适用于高深宽比结构 [[44]][[45]]。

- 优异的薄膜质量：ALD薄膜通常非常致密、无针孔，且成分可控。

- 较低的热预算：许多ALD工艺可以在相对较低的温度（200-400°C）下进行，与后端工艺兼容。

- 技术局限性与考量：

- 极低的沉积速率：这是ALD最主要的缺点。由于需要脉冲、吹扫的循环，其沉积速率非常慢（通常0.1-1 nm/min），远低于PVD和CVD [[46]][[47]]。这直接导致产能低、成本高。

- 前驱体限制：并非所有材料都有合适的ALD前驱体。前驱体需要具有适当的挥发性、反应活性，并且在沉积温度下稳定不自分解。金属ALD前驱体的开发尤其具有挑战性 [[48]]。

- 高成本：设备复杂（需要精确的脉冲和吹扫系统），工艺时间长，前驱体昂贵，使得ALD成为单位成本最高的沉积技术之一 [[49]]。

- 成核延迟：在某些衬底上，ALD反应可能初始成核困难，导致薄膜不连续。需要表面预处理或使用不同的初始前驱体。

决策要点：ALD是典型的“为质量而非产量”的技术。当应用绝对需要原子级厚度控制、100%台阶覆盖率或在大面积复杂三维结构上沉积超薄连续薄膜时，无论成本多高、速率多慢，ALD都是唯一选择。例如，3D NAND的制造、5nm以下节点的栅极和接触孔工艺，都严重依赖ALD。在其他技术（如PVD、CVD）无法满足保形性和均匀性要求的极限场景下，ALD是解决问题的关键。

5. 电子束蒸发（E-beam Evaporation）技术深度分析

5.1 电子束蒸发技术概述

电子束蒸发是物理气相沉积（PVD）中蒸发法的一种。其原理是：在真空腔室内，利用电磁场聚焦和控制的高能电子束（通常由钨丝热发射电子并经高压加速），直接轰击放置在水冷坩埚中的源材料（靶材）表面。电子束的动能转化为热能，使被轰击的局部区域瞬间达到极高温度（足以蒸发任何已知材料），材料迅速汽化。蒸汽原子以直线运动飞向衬底，并在衬底表面冷凝形成薄膜 [[50]][[51]]。由于源材料置于水冷坩埚中，只有被电子束轰击的局部区域处于高温，避免了源材料与坩埚之间的反应和污染，因此能获得纯度极高的薄膜。

5.2 电子束蒸发设备沉积的典型金属材料及应用

电子束蒸发的核心优势在于其极高的能量密度，这决定了它的主要应用领域。

主要用于沉积的金属材料：

- 高熔点/难熔金属：这是电子束蒸发最擅长且几乎是不可替代的领域。它能轻松蒸发钨（W）、钽（Ta）、钼（Mo）、铌（Nb）、铱（Ir）、铑（Rh）、锆（Zr）等熔点超过2000°C甚至3000°C的材料，而这些材料用常规的热蒸发或甚至溅射都很难高效处理 [[52]][[53]]。

- 贵金属：金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、钯（Pd）等也常用电子束蒸发沉积，因为它们化学性质稳定，需要高纯度薄膜，且电子束蒸发能避免坩埚污染。

- 铝（Al）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬（Cr）、**钛（Ti）**等常见金属也可用电子束蒸发沉积，尤其在对薄膜纯度要求极高的科研或特种器件中 [[54]]。

- 合金与化合物：通过使用多个坩埚和电子枪，可以同时或顺序蒸发不同材料，从而沉积合金或多层膜。也可以通入反应气体（如O₂， N₂）进行反应蒸发，沉积氧化物或氮化物 [[55]]。

在先进芯片制造中的应用场景：

需要明确指出的是，在主流先进逻辑和存储芯片的前端（FEOL）和互连（BEOL）量产制程中，电子束蒸发由于其固有的“视线沉积”特性导致的极差的台阶覆盖率，已基本被溅射和CVD/ALD技术取代 [[56]][[57]]。然而，它在以下特定环节仍有应用：

芯片背金（Backside Metallization）：在芯片制造完成后，有时需要在硅片背面沉积金属层（如Ti/Ni/Ag堆叠）用于散热、导电或共晶焊接。背面通常是平面，对台阶覆盖率无要求，电子束蒸发因其高纯度和对高熔点金属（如Ni）的良好处理能力而被采用 [[58]][[59]]。

特种器件与化合物半导体：在GaAs、GaN等化合物半导体器件、微波器件、光电器件制造中，电子束蒸发常用于沉积欧姆接触金属（如AuGeNi）或栅极金属。

科研与开发：在实验室环境中，电子束蒸发因其设备相对普及、操作相对溅射简单、薄膜纯度高等特点，被广泛用于新材料探索、原型器件制作等。

掩模版（Mask/Reticle）制造：在光刻掩模版上沉积铬（Cr）等吸收层材料。

5.3 选择电子束蒸发设备的关键考量因素

选择电子束蒸发，通常是基于其独特的优势来满足特定需求，同时必须接受其明显的局限性。

- 核心优势：

- 可蒸发极高熔点材料：这是其最显著的优势，对于难熔金属沉积几乎是必备技术。

- 高薄膜纯度：水冷坩埚避免了源材料与坩埚的反应污染，电子束聚焦于局部，整体热负载低，有助于获得高纯度薄膜。

- 较高的沉积速率：对于许多材料，电子束蒸发可以达到很高的蒸发和沉积速率 [[60]]。

- 良好的工艺控制：可以通过精确控制电子束流和扫描模式来控制蒸发速率和膜厚。

- 核心局限性与考量：

- 极差的台阶覆盖率：蒸汽原子以直线飞行，只有“看得见”源材的衬底区域才能被沉积。对于有图形的衬底，侧壁几乎无法覆盖，底部也会因为阴影效应而沉积不均匀。这使其完全不适合集成电路中的图形化金属沉积 [[61]]。

- 合金组分控制困难：蒸发不同蒸气压的合金时，组分容易发生分馏，难以得到目标配比的薄膜。

- 设备与运行成本：需要高压电源、电子枪系统、高真空系统，设备投资和维护成本较高 [[62]]。高能电子束可能产生X射线，需要防护。

- 对靶材纯度要求高：靶材中的杂质会直接蒸发进入薄膜。

决策要点：当工艺需求是在平面或简单衬底上沉积高熔点金属或需要极高纯度的金属薄膜，且完全不需要考虑台阶覆盖率时，电子束蒸发是一个强有力的选项。它在芯片制造中的角色日益特化，集中于后端封装、特种器件和非主流应用领域。对于ULSI核心制造，其应用已非常有限。

6. 分子束外延（MBE）技术深度分析

6.1 MBE技术概述与超高真空环境

分子束外延（MBE）是一种在**超高真空（UHV， 通常优于10⁻¹⁰ Torr）环境下进行的薄膜生长技术。它本质上也是一种物理气相沉积，但控制精度达到了极致。MBE系统配备多个独立的喷射源（称为克努森池，Knudsen Cell），每个源装有高纯度的单质材料（如Ga、As、Al、Si等）。通过精确控制每个喷射源的加热温度，可以调节其蒸发速率，从而产生准直性很好的分子束或原子束。这些束流在超高真空环境下直线传播，到达被加热的、原子级清洁的单晶衬底表面，在衬底上通过迁移、吸附、成核、生长等过程，逐层外延生长出单晶薄膜 [[63]]。整个生长过程通常辅以反射高能电子衍射（RHEED）**进行原位实时监控，观察表面重构和生长速率。

6.2 MBE设备沉积的典型金属材料及应用

MBE技术的核心价值在于生长高质量、原子级平整、界面陡峭的单晶薄膜和异质结构。因此，其沉积的材料主要是为了构成单晶薄膜，包括半导体、绝缘体和金属。

主要用于沉积的金属材料：

需要澄清一个关键点：在MBE语境下，“金属薄膜”通常指单晶金属薄膜或用于构成化合物半导体中的金属组分。MBE并非用于沉积芯片中常见的多晶互连金属（如Cu、Al）。

- 构成III-V、II-VI族化合物半导体的金属组分：这是MBE最经典的应用。例如，生长GaAs时，需要蒸发镓（Ga） 和砷（As）；生长AlGaAs时，需要蒸发铝（Al）、镓（Ga）和砷（As）；生长InP需要铟（In）和磷（P）。这些金属元素以分子束形式提供，在衬底表面反应形成单晶化合物半导体薄膜 [[64]][[65]]。

- 单晶金属薄膜：MBE可以在合适的单晶衬底上外延生长高质量的铁（Fe）、钴（Co）、镍（Ni）、铝（Al）、银（Ag）等单晶金属薄膜 [[66]][[67]]。这些薄膜主要用于基础物理研究（如磁性、超导）、自旋电子学器件、或作为异质结构的模板层。

- 金属硅化物：可以在硅衬底上外延生长CoSi₂、NiSi₂等单晶硅化物，用于研究理想的肖特基接触或欧姆接触特性。

- 金属氧化物：通过MBE，在氧气氛围下蒸发金属源，可以生长高质量的单晶金属氧化物薄膜，如SrTiO₃、BaTiO₃、LaAlO₃、In₂O₃等。这些材料在新型电子器件（如铁电存储器、透明导电氧化物）和基础研究中非常重要 [[68]]。

在先进芯片制造中的实际应用角色：

这是理解MBE地位的关键。根据搜索资料 [[69]]在展示的先进逻辑芯片的垂直剖面结构图中，所有明确列出的金属层（如CVD Co）、高K金属栅极（如ALD TiN， TaN）等，其沉积工艺均标注为CVD、ALD或PVD，而没有MBE。这强烈表明：

MBE并非当前主流逻辑/存储芯片量产制造中金属薄膜沉积的常规技术。 其超高的设备成本、极慢的生长速率（通常<1 µm/h）以及苛刻的工艺控制要求，使其不适合大规模、高效率的芯片量产 [[70]][[71]]。

MBE的核心价值在于研发和特种器件制造。 它是探索新材料、新物理现象、制备研究用原型器件的终极工具。例如，用于制备高性能高电子迁移率晶体管（HEMT）、量子点激光器、红外探测器（如HgCdTe）、自旋阀等特种器件的核心外延层，都是由MBE生长的 [[72]][[73]]。

对未来技术的先导研究：一些可能在未来芯片中应用的新材料（如拓扑绝缘体、复杂氧化物异质结），其高质量样品制备也高度依赖MBE。

因此，MBE在“先进芯片制造”中更多扮演的是**“探路者”和“特种部队”**的角色，而非“主力军”。它定义了材料质量的极限，为下一代技术指明方向，但其技术本身并未直接用于沉积量产芯片中的互连铜线或标准栅极堆栈。

6.3 选择MBE设备的关键考量因素

选择MBE，几乎完全是由对薄膜质量的极致追求所驱动，且必须承担相应的代价。

- 无与伦比的薄膜质量与界面控制：MBE能生长出纯度最高、缺陷密度最低的单晶薄膜。不同材料层之间的界面可以达到原子级陡峭，这对于量子阱、超晶格等需要精确能带工程的结构至关重要 [[74]][[75]]。

- 原子级精度的生长控制：通过精确控制束流强度和快门，可以以单原子层的精度控制薄膜厚度、成分和掺杂浓度 [[76]]。

- 原位监控与分析能力：RHEED等工具允许实时监控生长过程，为工艺优化和科学研究提供了强大手段 [[77]]。

- 技术局限性与考量：

- 极高的成本：MBE设备极其复杂和昂贵，需要超高真空系统、多套精密喷射源、原位分析仪器等，投资和维护成本是天文数字 [[78]][[79]]。

- 极低的生长速率（产能）：生长速率慢是MBE的固有特点，无法满足量产需求 [[80]]。

- 工艺复杂度高：操作和维护需要深厚的专业知识。

- 衬底尺寸限制：传统MBE更适合小尺寸衬底（如2-4英寸），虽然有大尺寸设备，但均匀性控制更具挑战。

决策要点：当应用目标是基础科学研究、探索性材料开发、或制造对材料质量和界面要求达到极致的特种高性能器件（而非追求成本和大规模量产）时，MBE是终极选择。在考虑用于量产芯片的金属沉积技术时，PVD、CVD、ALD是实际选项，而MBE通常不在考虑范围内，除非是针对某些极其特殊的集成方案（目前未见主流应用）。

7. 五大技术综合对比与选择决策指南

在前述各章节独立分析的基础上，本节将PVD、CVD、ALD、电子束蒸发和MBE置于同一框架下进行系统性对比，并提炼出基于关键性能指标和应用场景的选择逻辑。

7.1 关键性能指标系统性对比

以下表格综合了搜索资料中的信息 [[81]][[82]][[83]]对五大技术在金属薄膜沉积中的典型表现进行定性到半定量的对比。注： “电子束蒸发”作为PVD的一种，其部分特性（如台阶覆盖率）与PVD（主要指溅射）有共同点，但其高熔点材料处理能力独特；“MBE”因其应用领域特殊，部分指标（如成本）与其他技术差异巨大。

| 性能指标 | 物理气相沉积 (PVD) - 溅射 | 化学气相沉积 (CVD) | 原子层沉积 (ALD) | 电子束蒸发 (E-beam) | 分子束外延 (MBE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺原理 | 物理轰击/动量转移 | 气相化学反应 | 自限制表面化学反应 | 物理加热蒸发 | 超高真空下分子束外延 |
| 典型沉积速率 | 高 (100 nm – 1 µm/min) | 中至高 (10 – 100+ nm/min) | 极低 (0.1 – 1 nm/min) | 高 (对易蒸发材料) | 极低 (0.1 – 1 µm/h) |
| 薄膜均匀性 | 较差 (大面积厚度均匀性一般，有边缘效应) | 好 (LPCVD最佳) | 极优 (原子级控制，大面积卓越) | 一般 (对平面衬底好，对图形差) | 极优 (对小面积单晶衬底) |
| 台阶覆盖率 | 差 (<25%， 视线沉积，离子化PVD可改善) | 好至优 (气相扩散，保形性好) | 极优 (>95%， 完美保形) | 极差 (视线沉积，无侧壁覆盖) | 一般 (视线沉积，但衬底旋转可改善均匀性) |
| 薄膜密度/质量 | 高 (致密， 纯度好) | 高 (但可能含杂质) | 极高 (致密， 无针孔) | 高 (纯度极高) | 最高 (单晶， 低缺陷) |
| 材料兼容性 | 极广 (几乎所有金属、合金、部分化合物) | 广 (金属、半导体、氧化物、氮化物等) | 较广但有限制 (取决于前驱体可得性) | 广 (尤其擅长高熔点金属) | 特定 (主要用于单晶材料， 包括金属、半导体、氧化物) |
| 典型工艺温度 | 低至中温 (室温 ~ 400°C+) | 高温 (LPCVD: >600°C; PECVD: 200-400°C) | 低至中温 (通常 150-350°C) | 低温 (衬底温度可低) | 中高温 (取决于材料) |
| 前驱体/源材料 | 固体靶材 | 气体、液态前驱体 | 气体、液态前驱体 (要求高活性) | 固体源材 (块状、颗粒) | 超高纯度固体单质源 |
| 设备与工艺成本 | 中 (设备复杂， 但产能高) | 中至高 (气体处理复杂， 产能中高) | 极高 (设备贵， 前驱体贵， 产能低) | 中至高 (高真空、电子枪系统) | 最高 (超高真空系统极其昂贵) |
| 主要优势 | 速率快， 金属纯度高， 工艺成熟稳定 | 保形填充能力极强， 材料种类多 | 厚度控制最精确， 均匀性&保形性无敌 | 可蒸发任何材料， 薄膜纯度最高 | 薄膜质量最高， 界面最陡峭， 控制最精确 |
| 主要劣势 | 台阶覆盖率差， 对高深宽比结构不友好 | 高温， 前驱体可能有毒/腐蚀性， 工艺复杂 | 沉积速率极慢， 成本极高， 前驱体有限 | 台阶覆盖率几乎为零， 合金组分难控 | 成本极高， 速率极慢， 无法量产 |

7.2 基于应用场景的设备选择逻辑框架

选择金属薄膜沉积设备并非简单地比较指标高低，而是需要将工艺需求、器件结构和技术能力进行精准匹配。以下是一个系统性的决策思考流程：

第一步：明确薄膜的功能与集成要求

功能是什么？ 互连导线？接触栓塞？扩散阻挡层？粘附层？金属栅电极？籽晶层？

集成位置？ 前端（FEOL， 与晶体管集成）还是后端（BEOL， 互连）？底层是什么材料（硅、介质、金属）？

热预算限制？ 工艺最高允许温度是多少？（例如，BEOL Cu/低k结构通常要求<400°C）。

第二步：分析薄膜所在结构的几何特征

这是最关键的步骤之一。 结构是平面还是图形化的？

如果是图形化，深宽比（Aspect Ratio） 是多少？结构是沟槽、通孔还是复杂三维（如FinFET鳍片、3D NAND通道孔）？

对台阶覆盖率和保形性的要求等级：需要薄膜在侧壁和底部的厚度均匀性达到什么程度？是否需要100%保形填充？

第三步：基于前两步，进行技术筛选

- 对于需要完美保形填充极高深宽比结构（如接触孔、通孔、3D通道）：

- 首选CVD：如果存在成熟、可靠、成本可接受的CVD工艺（如CVD W， CVD Co），且热预算允许，这是最平衡的选择。

- 必须使用ALD：当结构尺寸微缩到极限（如<20nm孔径），CVD也难以实现连续成核和均匀填充时，或者需要沉积超薄（<2nm）且连续的衬层/阻挡层（如ALD TiN， ALD Ru）时，无论成本多高，都必须采用ALD。这是ALD的绝对领域。

- 对于相对较浅的沟槽或平面上的金属沉积：

- 首选PVD (溅射)：如果需要沉积纯金属或简单合金（如Cu籽晶层， Al焊盘， Ti/TiN阻挡层），且结构深宽比不高（例如<3:1），现代离子化PVD已能提供足够的覆盖。PVD以其高沉积速率、良好的纯度和较低的成本成为最经济高效的选择 [[84]]。

- 考虑电子束蒸发：仅当沉积的材料是极高熔点的金属（如W， Ta， Mo用于特种用途），且衬底是完全平面、对台阶覆盖率零要求时（如芯片背金），才考虑电子束蒸发。

- 对于沉积单晶薄膜、异质结、超晶格等研究或特种器件：

- 唯一选择MBE：当对薄膜的晶体质量、界面陡峭度、成分和掺杂的精确控制有极端要求时，只能使用MBE。这完全属于研发和高端特种制造领域，与量产成本无关。

第四步：综合权衡与评估

产能 vs. 质量：ALD质量最优但产能最低；PVD产能高但保形性有限。需要根据生产节拍和良率要求权衡。

成本分析：不仅要看设备购置成本，还要考虑前驱体/靶材消耗、维护成本、良率提升带来的收益等总拥有成本（TCO）。

工艺集成复杂度：新技术的引入是否会带来新的污染、缺陷或与前后工序不兼容的问题？

简化的决策树示例：

需要沉积金属薄膜 -> 结构是否有高深宽比图形？

-> 是 -> 是否需要超薄连续层或极限微缩填充？

-> 是 -> 选择ALD。

-> 否 -> 选择CVD (如果工艺存在且温度合适)。

-> 否 (或图形很浅) -> 材料是否为极高熔点金属？

-> 是 -> 选择电子束蒸发 (仅限平面应用)。

-> 否 -> 选择PVD (溅射)。

(注：MBE因其特殊用途，未纳入此量产导向的简化决策树)

8. 结论与未来展望

本报告系统性地梳理了先进芯片制造中五大金属薄膜沉积设备技术：PVD、CVD、ALD、电子束蒸发和MBE。每种技术都基于其独特的物理或化学原理，在材料谱系、薄膜特性、工艺能力和经济性上形成了鲜明的定位。

PVD（溅射） 作为工艺基石，以其高效率、高纯度和对金属材料的广泛适用性，在籽晶层、阻挡层、平面金属化等场景中占据主导。

CVD 凭借其卓越的保形填充能力，在接触孔、通孔等需要完美填充高深宽比结构的应用中不可或缺，是连接晶体管与互连的关键桥梁。

ALD 代表了纳米时代薄膜沉积的精度巅峰。当器件尺寸微缩到原子尺度，当三维结构变得无比复杂，ALD因其无与伦比的均匀性、保形性和原子级厚度控制能力，从一种辅助技术转变为使能技术，是延续摩尔定律的关键支柱之一。

电子束蒸发 和 MBE 则走向了专业化道路。前者在沉积极高熔点金属的特定领域保有价值；后者则是材料科学皇冠上的明珠，驱动着前沿探索和下一代革命性器件的研发，但其特性决定了它远离主流芯片的量产流水线。

展望未来，随着芯片架构持续向GAA、CFET、3D-IC等方向发展，对金属薄膜沉积技术提出了更极致的挑战：在更小的尺寸、更复杂的立体结构中，实现更低电阻、更高可靠性的互连和接触。我们预计将看到以下趋势：

- ALD的渗透率将持续大幅提升：不仅限于高K栅极和阻挡层，ALD Co、ALD Ru乃至ALD Cu等工艺将更深入地介入核心互连和接触填充，与CVD、ECP形成混合集成方案。

- PVD技术的持续革新：为了应对微缩挑战，离子化PVD、远程等离子体源PVD等技术将不断进化，以在保持速率优势的同时，尽可能逼近CVD/ALD的覆盖能力。

- 新材料驱动新工艺：二维材料（如石墨烯）、拓扑材料、新型高迁移率半导体与金属的集成，可能需要发展全新的沉积或转移技术，MBE在其中将继续扮演先锋角色。

- 选择性的沉积技术：能够在特定材料表面（如金属）沉积而避开其他区域（如介质）的选择性沉积技术（Selective Deposition），将成为简化工艺、减少抛光步骤的关键，这可能是CVD或ALD的一个重点发展方向。

总之，在先进芯片制造的宏伟篇章中，没有一种沉积技术是万能的。成功的制造依赖于根据具体的材料、结构和集成需求，智慧地选择和组合这些强大的工具。本报告提供的分析与框架，旨在为理解这一复杂而精妙的决策过程提供一份详尽的指南。

文献来源

[119,130,237,242,314,315,444,445,449,450,508,510,591]. P-Type Metal Oxide Semiconductor Thin Films: Synthesis and Chemical Sensor Applications

[391,402,405,415,422,428]. Nanoscale Growth Twins in Sputtered Copper Films

以下来源未被直接引用

I and J

Introduction to solid state physics

Thin Films Fabricated by Pulsed Laser Deposition for Electrocatalysis

Machine Learning-Based Modelling in Atomic Layer Deposition Processes

New development of atomic layer deposition: processes, methods and applications

其他来源

[[1,4,31,34,37]. Investor Day 2024 ](https://www.kokusai-electric.com/sites/default/files/2024-08/IR Day2024_E_03.pdf)

[2,10,21]. Comparación de las propiedades magnéticas de películas delgadas sintetizadas mediante pulverización catódica (sputtering) y deposición de capas atómicas (ALD)

[3,11,25,28,32,35,555,569]. Synthese und Charakterisierung neuer NHC-stabilisierter Nickelkomplexe für die Gasphasenabscheidung

[5]. Synthesis Of Molybdenum Containing Thin Films Using Organic Reducing Agents And Synthesis Of Magnesium Silyl Intermediate Complexes For Use In Atomic Layer Deposition

[6,13,26,29,36]. 化学气相沉积和原子层沉积有什么区别？

[7,15,22]. Etude thermodynamique et élaboration de dépôts métalliques (W-N-C, Ti-N-C) par PEALD (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition) pour la réalisation d'électrodes de capacités Métal/Isolant/Métal dans les circuits intégrés.

[8,16,18,23]. Atomic Layer Deposition on Biological Matter

[9,17,19]. ÉLABORATION ET CARACTÉRISATION DES STRUCTURES CŒUR-COQUILLE À BASE DE NANOFILS DE ZNO POUR DES APPLICATIONS PHOTOVOLTAIQUES

[12]. ALD技术优势明显！具有优异的沉积均匀性和一致性，应用广泛

[14,24,30,33,40]. Vapour Deposition: Thermal Characterization and Application of Metal Oxide Thin Films.

[20]. Conception de nanomatériaux à base d'oxyde par ALD: de la détection aux membranes / Design of oxide based nanomaterials by ALD: from sensors to membrane application

[27]. 原子层沉积 (ALD) 与化学气相沉积 (CVD) 的比较分析

[38]. 化学气相沉积（CVD） 原子层沉积(ALD)

[39,58,90,92,95,114,135,198,201,209,211,214,240,244,250,252,257,260,263,265,270,274,316,319,328,331,335,338,345,376,381,383,384,387,392,395,398,401,407,409,412,424,431,447,452,455,458,463,466,469,473,474,480,511,515,518,521,522,542,558,567,592,605]. 半导体设备行业深度报告：新工艺新结构拓宽空间国产厂商多维发展突破海外垄断

[41]. Chemical vapor deposition and atomic layer deposition | Nanoelectronics and Nanofabrication Class Notes | Fiveable

[42,66,111,117,120,123,129,134,586]. MBE及MOCVD

[43,54,67,600]. 第6页 绪论

[44,49,57,68,76,116,593,599,603]. 薄膜材料——应力、缺陷的形成和表面演化

[45,50,71,72,132]. 物理学词典

[46,60,77,597,601]. MBE 和 MOCVD 有什么区别？薄膜沉积的关键见解

[47,51,55,61,63,65,78,182,185]. Diode Lasers

[[48,53,598]. Thin Film Deposition and Epitaxy (Chemical Vapor Deposition, Metal Organic CVD and Molecular Beam Epitaxy) ](https://alan.ece.gatech.edu/ECE6450/Lectures/ECE6450L13and14-CVD and Epitaxy.pdf)

[52,56,125]. Artificial electronic synapses based on ferroelectric Hf0.5Zr0.5O2 for neuromorphic applications

[59,112,118]. 半导体 | 薄膜工艺（下）

[62,64,69,75]. 一种具有分子束外延功能的超高真空电子束蒸发源装置

[70,73,74]. 磁控溅射与电子束蒸发在半导体芯片金属化层镀膜工艺中的对比分析

[79,547,550,553]. Electronics Basic, Analog, and Digital with PSpice

[80]. 化学气相沉积（CVD）用于金属沉积的技术与应用

[81,83]. 化学气相沉积技术在先进 CMOS 集成电路制造中的应用与发展

[82,85,544,545,546]. 化学气象沉积（CVD）在芯片制造中的应用与发展

[84]. 无锡华润上华科技有限公司8英寸0.25微米以下集成电路芯片制造项目第二阶段环境保护“三同时”执行情况公示报告

[86]. 光刻机、离子注入机、化学气相沉积设备（CVD）、清洗设备、扩散炉、包装设备、测试设备：芯片制造的关键设备

[87]. Semiconductor manufacturing in no particular order

[88]. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems

[89]. 化学气相沉积工艺简介

[91,94,108,557,565]. 原子层沉积技术原理、应用与研究

[93,96,104]. 原子层沉积(ALD)

[97]. ATOMIC LAYER DEPOSITION

[98]. 原子层沉积（ALD）是一种高度精确的技术，用于在基底上沉积超薄、保形薄膜。

[99,102,105,548,559,561,563]. 原子层沉积技术原理及其应用：深入解读设备、工艺与材料性能

[100,571]. Atomic Layer Deposition of Nanostructured Materials

[101,107,549,560,562,564]. Review—On Atomic Layer Deposition: Current Progress and Future Challenges

[103,106]. 原子层沉积（ALD）简介

[109,353,356,359]. 半导体设备行业深度：驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理

[110]. Atomic layer deposition (ALD)

[113,115,126]. 摘要

[121,124,136]. 算力需求提升，光芯片正扬帆

[122,137,371,380]. Molecular Beam Epitaxy (MBE) and Metalorganic CVD (MOCVD) Process for GaAs

[127,503]. 分子束外延薄膜沉积系统MBE

[128]. Thin-Film Ferroelectrics

[131,300,305]. 半导体产线的三大核心设备之一薄膜沉积设备

[133,138]. 热蒸发和分子束外延有什么区别？

[139,142,148,534,573,575,577]. 金属电子束蒸发台

[140,149,246]. 溅射膜沉积

[141,150,164,167,574]. 电子束蒸发(E-Gun/E-beam Evaporator)

[143,145,146,154,155,576,578]. 电子束蒸发使用哪些材料？发现薄膜沉积的关键材料

[144]. 电子束蒸发系统

[147,152,156,158]. 电子束蒸发

[151,157,160,527,579,584]. 金属淀积工艺

[153,159]. 江苏华兴激光科技有限公司高端半导体芯片制造项目（二期）竣工环境保护验收监测报告

[161,163,528,580,582]. 芯”基建-29：制造！制造！制造！：循迹“台湾之光”，窥探制造奥秘

[162,536,581]. 电子束蒸发原理_材料

[165]. 电子束蒸发镀膜机（E-beam）SYSKEY

[166]. 电子束蒸发台（金属）

[168]. 电子束蒸发沉积系统-北京大学纳光电子前沿科学中心公共加工平台

[169]. 电子束蒸发薄膜沉积系统

[170,173,176,179,184,225,228,230,301,306,317,451,587,595]. 镀膜技术综述

[171,180,232,238,309,311,494,496,501,596]. 分子束外延设备国内外进展及展望

[172,174,189]. 分子束外延

[175]. MBE

[177,187]. 钙钛矿型过渡金属锰氧化物异质结输运和光电特性研究

[178]. Abstract Book & Schedule

[[181]. 分子束外延及其应用 ](http://jiang.pku.edu.cn/Teaching note/2019/topic4-Molecular Beam Epitaxy.pptx)

[183]. 薄膜沉积工艺和设备_可用于_化学_材料

[186]. 分子束外延薄膜沉积系统MBE

[188]. Structural and Electrical Investigations on Iron-Antimony and Cobalt-Antimony Thin Films

[190]. Molecular Beam Epitaxy Growth and Properties of Fe₃GeTe₂ Thin Films

[191,233]. Nanotechnology and ... II.

[192,434]. LATTICE-MATCHED GROWTH OF TOPOLOGICAL SEMIMETAL CADMIUM ARSENIDE ON VIRTUAL TERNARY III-V SUBSTRATES

[193,203,349,365,524,551,604]. CVD 和 PECVD 炉

[194,205,224,537,607]. 什么是半导体行业的沉积系统？薄膜制作的基本工具

[195,202,210,218,321,330,336,339,344,367,525,539]. 微导纳米(688147.SH) 国内ALD设备领航者，国产替代助力业绩长期向好

[196,204,206,219,552,556]. CVD、PVD、ALD 沉积工艺对比

[197]. 半导体设备平台型公司，受益国产替代加速买入（维持）

[199,213,215]. TOPCon降本路径及设备各技术路线进展

[200,216]. 钙钛矿行业深度：产业进展、市场前景、产业链及相关企业深度梳理

[207]. 景气来临，设备先行——详解半导体前道7大类设备

[208]. 国资背景泛半导体设备龙头，深度受益行业国产替代进程

[212,217,222]. 半导体设备行业深度：驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理

[220]. 薄膜沉积方法概述：PVD、CVD 和 ALD

[221]. 薄膜沉积工艺和设备

[223,486]. 2025 半导体回顾与展望：AI 重塑增长逻辑，半导体景气穿越周期

[226]. Vers de nouvelles solutions solides thermoélectriques de type p à base de SrTiO3

[227,229,241,594]. The Molecular-Beam Epitaxy (MBE) Process

[231,235,236,243]. 分子束外延在基础研究及器件生产中的应用

[234]. 半导体设备研究系列：薄膜沉积设备：行业持续成长，国产替代持续，关注国内PVD/CVD领先厂商

[239]. Molecular Beam Epitaxy

[[245,295,348,404,485,516]. Thin Film Deposition ](https://www.mrsec.harvard.edu/education/ap298r2004/Erli chenFabrication II - Deposition-1.pdf)

[247,255,267,287,288,296,298,327,364,583,585,602]. 薄膜沉积设备 CVD 和 PVD 对比分析

[248,271,332]. ALD ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ VENEQ OY – ОТ ИННОВАЦИИ К ВНЕДРЕНИЮ

[249,256,259,262,269,280,289,291,293,333,337,340,362,382,385,388,393,396,399,423,426,429,454,457,460,464,467,470,476,482,538,541,570]. Advances in core technologies for semiconductor manufacturing: applications and challenges of atomic layer etching, neutral beam etching and atomic layer deposition

[251,268,277,292,322,334,406,410,413,430,479,520,566,568,606]. Thin Film Deposition Requirements

[253,266,278]. 纳米集成电路大生产中新工艺技术现状及发展趋势

[254,294,297,325,342,403,461,472,484,489,490,517,519]. Large-Area High-Rate Electron Beam Evaporation: The PVD Process of Choice for Demanding Future Applications

[258,261,275,281,283,285,290,389,397,400,408,416,418,420,427]. Modelling of the Carrier Transport Properties in Nanostructured Devices with Applications in Advanced Logic Technologies

[264,276,282,286]. 拓荆科技-U首次报告——国内PECVD设备龙头，受益国产替代加速

[272,487]. Thin Film Deposition at NUFAB: CVD, ALD, & Beyond

[273,320,329,343,346,360,572]. CVD、PVD、ALD 沉积工艺对比

[279,390,414]. Nanoparticle Technology focus on gas phase processing

[284,324]. 半导体专题篇八：一文看懂薄膜生长

[299,302,370,373,435,437,492,495,498]. 分子束外延(MBE)技术

[303,312,372,436,438,440,493,499,504,588,589]. THE PHYSICS AND CHEMISTRY OF MATERIALS

[304,502]. 分子束外延技术的发展与应用

[307,308,318]. 分子束外延 (MBE) 市场报告概述

[310,375]. 分子束外延

[313,441,505]. Molecular beam epitaxy

[323,350,358,363]. 物理气相沉积（PVD）技术

[326,347,351,354,361,540,554]. Development of the thin film solid solutions of perovskite based transparent conductors

[341,369]. 图20：不同薄膜沉积技术对比

[352,355,368]. 薄膜沉积设备技术可分为PVD、CVD和和ALD工艺，工艺原理各有不同

[357,366]. Deposition

[374]. Surface Science: Foundations of Catalysis and Nanoscience

[377,512]. Advanced Source/Drain Technologies for Nanoscale CMOS

[378,379]. Introduction to Fabrication Reviewed 2025

[386,394,411,417,419,421,425,432,523]. ALD 技术平台型企业，半导体 CVD 加持强化成长性——微导纳米（688147.SH）投资价值分析报告

[433]. 薄膜沉积技术综述

[439,497,500]. 第四代半导体的发展背景

[442,443,446,590]. The Physics and Chemistry of Materials

[448,513,514]. 金属MBE

[453,456,459,475,477,481]. 光子学器件与工艺

[462,483,491]. Entwicklung und Aufbau einer neuartigen MOCVD-Anlage zum Wachstum ferroelektrischer Dünnschichten

[465,468,471]. 지오엘리먼트 311320

[478]. DEPOSIÇÃO E CORROSÃO POR CÂMADA ATÔMICA: MODOS DE PROCESSO E APLICAÇÕES

[488]. 半导体设备投资地图

[506]. Películas delgadas: fabricación y aplicaciones

[507]. Procesos Tecnológicos y Reglas de Diseño (I)

[509]. Molecular Beam Epitaxy (MBE) system

[526,529,530,531,532,533,535,543]. 雪球

以下来源未被直接引用

北方华创（002371.SZ）：开创芯启程，领跑芯未来

物理气相沉积（PVD）技术及其应用

环境、社会及治理报告

南方科技大学公共分析测试中心 SUSTech CORE RESEARCH FACILITIES 微纳平台 Micro and Nano-fabrication Facility

物理气相沉积使用什么材料？

PVD（物理气相沉积），半导体关键前道工艺丨热门赛道

知识

什么材料可用于 Pvd？4 个要点说明

半导体行业深度专题之十二-薄膜沉积设备篇

Deposition Overview for Microsystems

关于江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函之回复报告

物理气相沉积有哪些应用？ |主要行业和用途

智能制造行业全景图——半导体设备篇

拆解百页研报 关于『靶材』

Fundamentals of Micro and Nanofabrication

物理气相沉积

芯片

PVD镀膜设备 - 北宇真空 - Bei Yu Vacuum

How ALD Compares with Other Deposition Techniques

重点讲解

ALD 与 CVD：工艺机制

ALD和CVD晶体管薄膜技术

MBE与MOCVD技术的区别

Molecular Beam Epitaxy III-V

Comparison between MBE and MOCVD technologies

Molecular Beam Epitaxy: Fundamentals and Current Status

Diodes lasers à Homojonction et à Hétérojonctions : Etude comparative.

哪些材料可采用 Cvd 技术沉积？(5 个主要类别说明）

Chemical vapor deposition

化學氣相沉積

Production Technology of Agricultural Machinery

Film Deposition

化学气相沉积（CVD）的基材材料选择与应用

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Surface Treatment of Metals and Plastics

The Chemistry of Metal CVD

在半导体制造中，化学气相沉积（CVD）是构建构成现代集成电路的复杂多层结构的基础工艺

化学气相沉积(CVD)

薄膜沉积丨原子层沉积（ALD）技术原理及应用

Pre-print Atomic Layer Deposition

High Capacity Atomic Layer Deposition for Industrial Coating Applications

Atomic Layer Deposition of Transition Metal Dichalcogenides and Applications in Water Splitting

原子层沉积（ALD）：原理、应用与未来趋势

Crystallinity of inorganic films grown by atomic layer deposition: Overview and general trends

技术概况

THÈSE

《集成电路制备工艺实践II》晶体生长与外延

全部0条评论

微电子工艺学

Introductory Neuroscience & Neuro-Instrumentation Indian Institute of Science, Bangalore Lecture No. 58 Physical Vapour Deposition E-beam Evaporation

电子束（e-beam）蒸发使用哪些材料？探索多功能薄膜沉积解决方案

微纳加工应用工艺实践基础

知识

Advanced Crystallization Methods for Thin-Film Lithium Niobate and Its Device Applications

分子束外延系统 Molecular Beam Epitaxy System MBE-V

MBE GROWTH AND STM STUDY OF CHALCOGENIDE THIN FILMS

芯片制造——薄膜沉积技术 薄膜沉积是指通过各种物理或化学方法在基...

国产刻蚀设备领军者，内生外延打通多元产品布局——中微公司首次覆盖

Processing and interconnections of semiconductor sensors for photon and particle radiation detection

84.86 专用于或主要用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的机器及装置；本章注释十一（三）规定的机器及装置；零件及附件

分子束外延薄膜沉积系统MBE

Final program

第四代半导体的发展背景

molecular-beam epitaxy

氧化镓（Ga₂O₃）作为新兴的第四代半导体材料

The Art and Science of Molecular Beam Epitaxy and the Nobel Prize for Blue LEDs

Introduction of MBE method

Extreme ultraviolet lithography: towards even finer-featured circuits

大中华区科技硬件：AI科技硬件将长期存在

分子束外延（MBE）

THÈSE

GaN and Ga2O3 Heterostructure Grown by MBE and Their Interfacial Properties

MBE – epitaksja z wiązek molekularnych

Epitaxy of Advanced GaSb-based Semiconductor Light Sources

ALD基本原理

专注ALD技术，光伏和半导体双向高成长

Enabling Next Generation Electronic Medical Devices with Atomic Layer Deposition

Filmes finos de ligas binárias Mn-Ga crescidos pela técnica de epitaxia por feixe molecular sobre GaAs (111)B