2025年先进半导体工艺中金属薄膜沉积技术的深度研究报告

报告日期： 2025年12月19日

研究员： 专家研究员

摘要

本报告旨在深度剖析在当前（2025年）5纳米及以下先进半导体制造节点中，各种主流金属薄膜沉积技术的应用现状。随着半导体器件结构向三维（3D）复杂化演进，如环绕栅极晶体管（GAA）和高层数3D NAND闪存，对金属薄膜的厚度、均匀性、纯度及保形覆盖能力提出了前所未有的严苛要求。本研究聚焦于五种关键的沉积设备技术：物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）、原子层沉积（ALD）、电子束蒸发沉积（E-beam Evaporation）以及分子束外延（MBE）。

核心研究发现如下：

- 主流技术格局： 在当今最先进的逻辑和存储芯片的大规模量产（High-Volume Manufacturing, HVM）中，物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）和原子层沉积（ALD） 是主导金属薄膜生长的三驾马车，它们根据不同的工艺需求和成本效益考量，在芯片制造的不同环节协同工作。

- ALD的崛起与关键作用： 原子层沉积（ALD） 已从一项补充技术演变为不可或缺的核心技术。凭借其无与伦比的原子级厚度控制能力和完美的保形覆盖性（conformality），ALD在先进节点的金属栅极（Metal Gate）、超薄阻挡层/籽晶层、以及GAA和高深宽比存储单元等复杂3D结构的金属化中扮演着关键的赋能者角色 [[1]][[2]][[3]]。

- PVD与CVD的持续演进： 物理气相沉积（PVD） 凭借其高效率和低成本优势，在对保形性要求相对较低的厚金属层、部分阻挡层和籽晶层沉积中仍占据一席之地，并通过技术创新（如离子化PVD）延展其应用生命周期 [[4]][[5]][[6]]。化学气相沉积（CVD） 则因其较高的沉积速率和良好的沟槽填充能力，在钨（W）接触塞（contact plug）等应用中继续作为标准工艺 [[7]][[8]][[9]]。

- 新材料驱动的技术选择： 为了克服传统互连材料铜（Cu）和钨（W）在极小尺寸下的电阻率激增问题，业界正积极导入钴（Co）、钌（Ru）和钼（Mo） 等新金属材料 [[10]][[11]][[12]]。这些新材料的集成，特别是对于需要极薄、连续且均匀的阻挡层和互连线的应用，进一步凸显了ALD技术的战略重要性 [[13]][[14]]。

- 利基与科研应用： 电子束蒸发沉积 作为PVD的一种，因其阶梯覆盖能力差，其在先进逻辑和存储芯片量产中的应用非常有限，主要局限于研发或某些对形貌覆盖要求不高的特殊应用 [[15]][[16]][[17]]。分子束外延（MBE） 尽管能生长出完美晶体结构的金属薄膜，但其极其缓慢的沉积速率、高昂的设备与维护成本以及与CMOS量产流程的兼容性问题，使其完全不适用于大规模生产中的金属互连工艺，其定位是尖端材料科学研究和特殊外延器件开发的“屠龙之技” [[18]][[19]][[20]]。

综上所述，2025年的先进芯片制造，在金属薄膜沉积方面呈现出一种高度专业化和协同化的格局。技术的选择不再是单一维度的优劣评判，而是围绕特定应用场景（如栅极、接触、互连）、器件架构（2D vs. 3D）、材料特性以及经济效益（成本、产量）之间复杂权衡的结果。

1. 引言 (Introduction)

1.1. 研究背景与意义

在现代微电子技术的心脏——集成电路（IC）中，金属薄膜扮演着如同人体神经网络和循环系统一般至关重要的角色。从连接数以十亿计晶体管的复杂导线网络（金属互连），到控制晶体管开关行为的栅电极，再到确保电流顺畅流动的接触层和防止材料相互扩散的阻挡层，金属薄膜的质量、性能和可靠性直接决定了芯片的最终性能、功耗、尺寸和成本 [[21]][[22]][[23]]。因此，金属薄膜的生长或沉积工艺，是整个半导体制造流程中最核心、最具挑战性的环节之一。

1.2. 挑战：摩尔定律驱动下的工艺变革

自21世纪以来，半导体行业在摩尔定律的驱动下，不断向更小的技术节点迈进。截至2025年，业界领先的晶圆厂已实现3纳米甚至2纳米节点的量产，并正在向更先进的“埃米时代”（Angstrom-era）进发 [[24]][[25]]。特征尺寸的持续微缩带来了两大根本性挑战：

尺寸效应（Size Effect）： 当金属导线的宽度缩小到纳米级别时，其电阻率会因为电子在晶界和表面的散射效应而急剧上升，这导致了严重的RC延迟、功耗增加和信号完整性问题。这迫使业界不仅要改进现有材料（如铜、钨）的沉积工艺，更要寻找如钴（Co）、钌（Ru）、钼（Mo）等具有更短电子平均自由程的新型金属材料作为替代方案 [[26]][[27]]。

三维（3D）器件架构： 为了抑制短沟道效应并提升器件性能，晶体管架构从传统的平面（Planar）结构演进为鳍式场效应晶体管（FinFET），并进一步发展到当前的环绕栅极晶体管（GAA），如纳米片（Nanosheet）或纳米线（Nanowire）晶体管 [[28]][[29]]。同时，在存储领域，3D NAND闪存的堆叠层数已超过200层，形成了极高深宽比（High Aspect Ratio, HAR）的复杂三维结构 [[30]][[31]][[32]]。这些复杂的3D形貌要求金属薄膜沉积技术必须具备近乎完美的保形覆盖能力，即在垂直侧壁、底部和顶部的膜厚保持高度一致。

这些挑战使得传统的沉积方法捉襟见肘，推动了薄膜沉积设备和工艺的持续创新。

1.3. 研究目的与范畴

本报告旨在对当前（2025年）最先进的半导体制造工艺（以5nm、3nm及以下节点为代表）中，用于生长金属薄膜的设备技术进行一次系统性、深度的调研和剖析。研究将聚焦于以下五种核心设备技术：

- 物理气相沉积 (PVD)

- 化学气相沉积 (CVD)

- 原子层沉积 (ALD)

- 电子束蒸发沉积 (E-beam Evaporation)

- 分子束外延 (MBE)

报告将详细回答以下三个核心问题：

在如今的先进制程芯片工艺中，金属薄膜的生长主要运用到了上述哪几种设备？

它们分别被用来沉积什么特定的金属薄膜，并应用于芯片的哪些关键结构中？

业界为什么做出这样的技术选择？其背后的技术优势、经济考量和工艺集成逻辑是什么？

1.4. 报告结构说明

本报告将首先分别对PVD（包含电子束蒸发）、CVD、ALD和MBE这几项技术进行独立分析，详细阐述其原理、在先进工艺中的具体应用、沉积的金属种类以及选择它们的原因。随后，报告将专题讨论由新材料（Co, Ru, Mo）驱动的沉积技术变革。最后，通过综合比较与展望，总结各项技术的定位与权衡，并预测未来的发展趋势。全报告的分析和结论均严格基于所提供的研究资料。

2. 物理气相沉积 (PVD) 及其在先进工艺中的应用

物理气相沉积（Physical Vapor Deposition, PVD）是一类通过物理过程将材料源（靶材）转化为气态原子或分子，然后使其在基底（晶圆）表面凝结成膜的技术。PVD过程不涉及化学反应，因此薄膜纯度较高 [[33]][[34]][[35]]。最主流的PVD技术是溅射（Sputtering）和蒸发（Evaporation）。

2.1. PVD技术原理概述

溅射（Sputtering）： 在真空腔体中充满惰性气体（通常是氩气Ar），并在靶材和基底之间施加高电压，产生等离子体。Ar离子在电场加速下轰击靶材表面，将靶材原子“溅射”出来，这些原子随后沉积在晶圆表面形成薄膜。磁控溅射通过引入磁场来约束电子、提高等离子体密度，从而显著提高溅射速率和沉积效率，是目前半导体工业中最常用的PVD技术。

蒸发（Evaporation）： 在高真空环境下，通过加热（如电阻加热或电子束加热）使源材料熔化并蒸发，蒸发的原子或分子直线运动至晶圆表面并凝结成膜。

2.2. 在先进工艺中的核心应用

尽管面临来自CVD和ALD的激烈竞争，但PVD凭借其数十年来积累的成熟工艺、高生产效率和成本优势，在2025年的先进工艺中依然扮演着重要角色，尤其是在对保形性要求不那么极端或需要沉积较厚金属层的环节。

2.2.1. 铜（Cu）互连工艺中的应用

在后段工序（BEOL）的铜互连制造中，PVD是不可或缺的关键步骤。

阻挡层（Barrier Layer）沉积： 为了防止铜原子向周围的低k介电材料中扩散导致器件失效，需要在刻蚀好的沟槽和通孔内壁首先沉积一层超薄的阻挡层。传统上使用PVD溅射**钽（Ta）和氮化钽（TaN）**的叠层结构 [[36]][[37]]。PVD能够以较高的速率沉积致密的Ta/TaN薄膜，有效阻挡铜的扩散。

籽晶层（Seed Layer）沉积： 在阻挡层之上，需要沉积一层高质量的**铜（Cu）**籽晶层，为后续的电化学沉积（ECD，即电镀）填充铜提供导电和成核基础。这一步通常也采用PVD溅射完成 [[38]][[39]]。高质量的籽晶层对于获得无空洞的铜填充至关重要。

2.2.2. 铝（Al）互连工艺的应用

虽然在先进逻辑芯片的底层互连中，铜已取代铝，但在芯片的最顶层几层金属（通常称为M-top）以及许多功率器件、模拟器件和成熟制程中，铝互连因其较低的成本和简单的干法刻蚀工艺而仍被广泛使用。PVD是沉积**铝（Al）或铝合金（如Al-Cu）**导线的主要技术 [[40]][[41]][[42]]。

2.2.3. 其他金属薄膜沉积

PVD还用于沉积其他多种金属及化合物薄膜，例如：

在形成晶体管的源/漏极接触时，使用PVD沉积**钛（Ti）/氮化钛（TiN）**作为接触层和阻挡层，以降低接触电阻并改善界面特性。

在某些应用中，使用PVD沉积**钨（W）或氮化钨（WN）**作为栅电极或阻挡层材料 [[43]]。

2.3. 选择PVD的原因分析

2.3.1. 技术优势

高沉积速率与高产量： 相较于ALD，PVD的沉积速率要快几个数量级，能够达到每分钟数百甚至数千埃（Å），这使得它非常适合大批量生产，能够有效降低单位晶圆的生产成本 [[44]][[45]][[46]]。

高纯度与材料广泛性： 由于是物理过程，PVD可以有效避免由化学反应前驱体带来的杂质污染，能够沉积出非常纯净的金属薄膜。此外，PVD几乎可以沉积所有金属和合金，材料选择范围极广 [[47]][[48]][[49]]。

技术成熟与成本效益： PVD作为一项在半导体行业应用了几十年的技术，其设备和工艺都非常成熟可靠，设备拥有成本（Cost of Ownership）相对较低 [[50]][[51]][[52]]。

2.3.2. 技术局限性与挑战

PVD最根本的弱点在于其较差的阶梯覆盖率（Step Coverage）和保形性 [[53]][[54]][[55]]。溅射出的原子大致以直线路径飞向晶圆，这导致在具有高深宽比的沟槽或通孔结构中，开口处的薄膜会很厚，而侧壁和底部的薄膜则非常薄，甚至可能出现断裂，形成所谓的“悬伸（overhang）”效应。随着节点缩小，互连线的深宽比越来越大，PVD的这一缺点变得愈发致命。在7nm及以下的节点中，对于最关键的窄间距互连线，单纯的PVD已经难以满足对阻挡层和籽晶层连续性和均匀性的要求 [[56]]。

2.3.3. PVD技术的演进

为了应对上述挑战并延长PVD技术的生命周期，设备制造商开发了多种增强型PVD技术。例如离子化PVD（Ionized PVD, i-PVD）或高密度等离子体PVD（HDP-PVD）。这些技术通过在靶材和晶圆之间引入额外的射频（RF）线圈，产生更高密度的等离子体，并对溅射出的金属原子进行电离。这些金属离子在施加于晶圆的偏压（Bias）作用下，能够被引导以更垂直于底部的方向射入沟槽，从而显著改善底部的覆盖率和填充能力 [[57]]。此外，通过精细调控靶材设计和腔室几何结构，也能在一定程度上优化薄膜的均匀性。这些改进使得PVD在部分先进节点的应用中仍然具有竞争力。

2.4. 电子束蒸发沉积 (E-beam Evaporation) 专题分析

电子束蒸发是PVD的一种，它使用高能电子束在超高真空中精确轰击和加热源材料（通常置于水冷坩埚中），使其蒸发。

2.4.1. 技术特点

极高纯度： 由于只有源材料被局部加热，避免了坩埚材料的污染，可以获得纯度非常高的薄膜 [[58]][[59]][[60]]。

高熔点材料沉积： 电子束可以提供极高的局部能量密度，因此能够有效蒸发钨（W）、钽（Ta）、铂（Pt）等高熔点金属 [[61]][[62]][[63]]。

高沉积速率： 相比于电阻加热蒸发，电子束蒸发可以实现更高的沉积速率。

2.4.2. 在先进工艺中的应用场景

尽管有上述优点，但电子束蒸发的方向性极强，其原子束流接近于点源发射的直线传播，这导致了比溅射PVD更差的阶梯覆盖率 [[64]]。在复杂3D结构上，它几乎无法在侧壁上形成有效的薄膜覆盖。因此，在当今先进逻辑和存储芯片的大规模量产中，电子束蒸发几乎不被用于需要填充高深宽比沟槽或通孔的金属化步骤。

其应用主要局限于：

科学研究与开发（R&D）： 在实验室环境中，由于其灵活性和对多种材料的适应性，常被用于新材料和新器件结构的原型开发 [[65]][[66]]。

特殊应用： 在某些对阶梯覆盖率要求不高，但对薄膜纯度或特定材料有特殊要求的领域，如部分光学涂层、MEMS器件或化合物半导体器件的电极制备中，仍可能使用电子束蒸发 [[67]][[68]]。

Lift-off工艺： 在一些图形化工艺中，利用其差的侧壁覆盖特性，配合光刻胶剥离（Lift-off）技术来制作金属图案。

综上，电子束蒸发在先进半导体量产的金属互连流程中并非主流选择，其角色更像是一个服务于研发和特定利基市场的专业工具。

3. 化学气相沉积 (CVD) 及其在先进工艺中的应用

化学气相沉积（Chemical Vapor Deposition, CVD）是利用一种或多种气态或蒸气态的化学物质（前驱体, Precursor）在基底表面发生化学反应，生成固态薄膜的过程 [[69]][[70]][[71]]。根据反应条件（压力、温度、能量来源）的不同，CVD可分为多种类型，如常压CVD（APCVD）、低压CVD（LPCVD）和等离子体增强CVD（PECVD）。

3.1. CVD技术原理概述

一个典型的CVD过程包括：

- 前驱体输运： 将气态前驱体输送到反应腔内。

- 扩散至表面： 前驱体分子扩散到晶圆表面。

- 吸附与反应： 前驱体分子在晶圆表面吸附、分解并发生化学反应。

- 成膜： 反应生成的固态产物在晶圆表面沉积成膜。

- 副产物脱附与排出： 气态副产物从表面脱附并被真空系统排出。

与PVD的“直线轰击”不同，CVD过程中的前驱体气体分子可以在复杂的几何结构内进行扩散和迁移，从而在各个表面上发生反应，这使得CVD天生具有比PVD更好的保形性和填充能力 [[72]][[73]]。

3.2. 在先进工艺中的核心应用

在金属薄膜沉积方面，CVD最重要和最经典的应用是钨（W）的沉积。

3.2.1. 钨（W）的沉积：用于接触/通孔填充（W Plug）

在晶体管与第一层金属互连线之间（前段工序，FEOL），以及不同金属互连层之间，需要通过垂直的“通孔”（Vias）进行连接。这些通孔的填充材料广泛采用金属钨（W）。选择钨是因为它具有良好的导电性、优异的抗电子迁移能力和高温稳定性。

CVD是沉积钨的标准工艺，通常称为W-CVD [[74]][[75]]。该工艺通常使用六氟化钨（WF₆）作为前驱体，与氢气（H₂）或硅烷（SiH₄）发生反应：

成核层： 首先通过WF₆与SiH₄的反应，快速沉积一层薄的钨成核层。

体填充： 接着主要通过WF₆与H₂的反应，以较高的速率进行主体填充，直至将整个通孔填满。

CVD工艺能够以较高的效率无空洞地填充深宽比极高的接触孔和通孔，这是PVD难以做到的。完成填充后，会通过化学机械抛光（CMP）将晶圆表面多余的钨去除，仅留下通孔内的钨柱（W Plug）。

3.2.2. 新型互连金属前体：钴（Co）和钌（Ru）的CVD工艺探索

随着对新型互连金属Co和Ru的研究，相应的CVD工艺也被广泛开发。通过设计合适的有机金属前驱体，研究人员已经能够利用CVD技术沉积高质量的Co和Ru薄膜。CVD相比于ALD，具有更快的沉积速率，在需要沉积较厚（例如几十纳米）的Co或Ru作为填充金属时，CVD可能成为一个有吸引力的选项。然而，CVD工艺中前驱体的不完全分解可能导致碳等杂质掺入薄膜，影响其电阻率，这是CVD工艺需要克服的关键挑战。

3.2.3. CVD在非金属薄膜中的广泛应用（背景信息）

值得注意的是，CVD在半导体制造中的应用远不止于金属。事实上，它在介电薄膜（如二氧化硅SiO₂、氮化硅SiN、低k/超低k介电材料）和硬掩模（如非晶碳）的沉积中应用更为广泛 [[76]][[77]][[78]]。这些应用背景进一步证明了CVD技术平台的多功能性和在整个芯片制造流程中的重要地位。

3.3. 选择CVD的原因分析

3.3.1. 技术优势

优良的填充能力与阶梯覆盖率： 如前所述，CVD的反应机制使其能够有效填充高深宽比的结构，其阶梯覆盖率远优于传统的PVD [[79]][[80]][[81]]。这是其在W Plug等应用中不可替代的核心优势。

高生产效率： 相对于ALD，CVD的沉积速率要快得多，适合用于体材料的快速填充，从而保证了大规模生产的吞吐量 [[82]][[83]][[84]]。

薄膜致密性： CVD生成的薄膜通常较为致密，具有良好的机械和电学性能。

3.3.2. 技术局限性与挑战

前驱体化学的复杂性与杂质风险： CVD工艺的成败在很大程度上取决于前驱体的化学性质。不理想的前驱体可能会分解不完全，导致碳、氧或卤素等元素残留于薄膜中，严重影响金属的纯度和导电性 [[85]][[86]][[87]]。

工艺窗口控制复杂： CVD过程对温度、压力、气体流量等参数非常敏感，工艺窗口相对较窄，控制不当容易导致薄膜均匀性差、出现颗粒等问题 [[88]][[89]]。

高温工艺限制： 许多CVD反应需要较高的温度（通常在300-800°C），这可能会对芯片上其他已经形成的结构（如低k介电材料）造成热损伤，限制了其在后段低温工艺中的应用。PECVD通过引入等离子体能量来降低反应温度，是应对这一挑战的有效途径。

4. 原子层沉积 (ALD) ：先进制程的赋能者

原子层沉积（Atomic Layer Deposition, ALD）是一种基于连续、自限制（self-limiting）的表面化学反应，实现原子层级别精确控制的薄膜沉积技术。它被认为是CVD的一个特殊变种。

4.1. ALD技术原理：自限制的表面化学反应

ALD通过将CVD反应分解为两个或多个半反应，并以脉冲方式交替地将不同的前驱体气体送入反应腔。一个典型的ALD循环包括四个步骤：

- 脉冲A： 通入第一种前驱体（如金属前驱体），它与基底表面发生化学反应并吸附，直到所有可反应的表面位点被占据，反应自动停止（自限制特性）。

- 吹扫A： 用惰性气体（如N₂或Ar）将反应腔中多余的前驱体A和反应副产物吹扫干净。

- 脉冲B： 通入第二种前驱体（如含氧或含氮的反应物），它与表面已吸附的前驱体A发生反应，形成一层目标材料的原子层。这个反应同样是自限制的。

- 吹扫B： 再次用惰性气体吹扫反应腔，为下一个循环做准备。

通过重复执行这样的循环，薄膜得以“一层一层”地生长。由于每个循环只生长一个（或不到一个）原子层，因此ALD能够实现对薄膜厚度无与伦比的精确控制 [[90]][[91]][[92]]。

4.2. 在先进工艺中的核心应用（关键赋能技术）

ALD的独特优势使其成为推动摩尔定律在5nm及以下节点继续前行的关键赋能技术。它的应用几乎遍及所有对薄膜保形性和厚度控制有极致要求的环节。

4.2.1. 高K金属栅极 (HKMG) 工艺

HKMG是自45nm节点以来最重要的晶体管技术革命之一。ALD在此工艺中扮演了两个关键角色：

高K介电层沉积： 沉积几纳米厚的**氧化铪（HfO₂）**等高K材料，以替代传统的SiO₂作为栅介质。ALD是唯一能够在大规模生产中沉积出厚度如此均匀、缺陷密度如此之低的超薄高K薄膜的技术 [[93]][[94]][[95]]。

功函数金属（Work Function Metal）沉积： 在高K层之上，需要沉积一层或多层极薄的金属（如氮化钛TiN、氮碳化钛TiCN、氮化钽TaN等）来精确调节晶体管的阈值电压。这些金属层的厚度通常只有1-2纳米，任何微小的厚度变化都会导致晶体管性能的巨大差异。只有ALD能够实现如此精度的控制 [[96]][[97]][[98]]。

4.2.2. 先进互连技术

在极窄的铜互连线中，阻挡层和籽晶层自身所占的体积比例越来越大，挤压了导电铜的有效截面积。为了解决这个问题，需要沉积更薄、更有效的阻挡/籽晶层。

超薄阻挡/衬垫层： ALD可以沉积仅1-2纳米厚但完全连续、无针孔的钴（Co）、**钌（Ru）或氮化锰（MnN）**等新型阻挡/衬垫层。这些超薄层不仅自身导电性优于传统的TaN，还能促进后续铜的填充，有效降低整体线路电阻 [[99]][[100]][[101]]。

直接金属互连： 对于未来的2nm及以下节点，业界正在积极研究完全放弃铜，直接使用ALD沉积的**钌（Ru）或钴（Co）**作为导线材料的“无阻挡层/籽晶层”方案。这要求ALD能够保形地填充整个高深宽比的沟槽。

4.2.3. 3D NAND和DRAM

在3D NAND中，需要在深宽比高达60:1甚至更高的通道孔中均匀沉积多层金属和介电薄膜。在DRAM的深沟槽电容结构中，也面临类似的挑战。ALD是唯一能够在如此极端的3D结构内壁上实现均匀保形覆盖的技术 [[102]][[103]][[104]]。例如，用于电容器电极的TiN金属薄膜，就必须依赖ALD进行沉积。

4.2.4. GAA/纳米片晶体管

GAA晶体管的沟道是完全被栅极金属包裹的。这意味着金属栅极薄膜必须在水平堆叠的纳米片的顶部、底部以及侧面实现完全均匀的覆盖。这种“环绕式”的覆盖要求是PVD和CVD绝对无法满足的，ALD是实现GAA器件金属栅极制造的唯一可行技术。

4.3. 选择ALD的原因分析

4.3.1. 无可替代的技术优势

原子级厚度控制： 薄膜厚度由反应循环次数线性决定，可以实现亚纳米级别的精度控制 [[105]][[106]][[107]]。

完美的3D保形性/阶梯覆盖率： ALD的自限制表面反应机制使其不受“阴影效应”影响，能够在大面积和极其复杂的3D结构上实现接近100%的保形覆盖 [[108]][[109]][[110]]。

低温工艺兼容性： 许多ALD工艺可以在较低的温度下（<400°C）进行，这对于保护芯片上对热敏感的材料和结构至关重要。

薄膜致密、缺陷少： ALD生长的薄膜通常非常致密，针孔缺陷少，性能优异。

4.3.2. 面临的挑战

ALD最大的缺点是其极慢的沉积速率。由于每个循环只生长一个原子层，沉积一个几十纳米的薄膜可能需要数十分钟甚至更长时间。这导致其生产吞吐量（throughput）低，单位晶圆成本高昂 [[111]][[112]][[113]]。此外，ALD工艺的开发周期长，对前驱体的化学性质要求苛刻，设备成本也相对较高 [[114]][[115]][[116]]。

4.3.3. 解决方案与发展

为了克服低速率的瓶颈，业界开发了多种提高产能的ALD技术。

批量ALD（Batch ALD）： 在一个大型反应腔中同时处理数十甚至上百片晶圆。这在DRAM等具有高度重复单元结构的产品中应用广泛。

空间ALD（Spatial ALD）： 通过在空间上分离不同的前驱体区域，让晶圆在这些区域之间连续移动或旋转，从而取代传统的时间序列脉冲。这种方式可以极大地提高沉积速率，使其接近CVD的水平，为ALD在更广泛领域的应用打开了大门。

5. 分子束外延 (MBE) ：精密科学研究的利器，而非量产选择

分子束外延（Molecular Beam Epitaxy, MBE）是一种在超高真空（UHV, <10⁻⁸ Pa）条件下，将构成薄膜的各种元素的原子或分子束（从被称为“源炉”的加热容器中蒸发出来）直接喷射到加热的单晶基底上，从而生长出高质量单晶薄膜的技术 [[117]][[118]][[119]]。

5.1. MBE技术原理与核心优势

MBE的核心优势在于其无与伦比的精确控制能力和薄膜质量：

原子级精度： 通过精确控制源炉的温度和挡板的开关，MBE可以实现逐个原子层的生长，对薄膜厚度和组分进行极其精确的控制 [[120]][[121]][[122]]。

高质量单晶生长： 极低的生长速率和超高真空环境最大程度地减少了杂质和晶体缺陷的形成，使其能够生长出近乎完美的单晶外延薄膜 [[123]][[124]][[125]]。

原位监控： MBE系统通常配备反射式高能电子衍射（RHEED）等原位分析工具，可以实时监控薄膜的生长过程和表面形貌。

5.2. MBE在金属薄膜沉积中的能力

从技术上讲，MBE完全有能力沉积高质量的金属薄膜。研究表明，MBE可以用于生长**铝（Al）、钌（Ru）、钴（Co）、铁（Fe）**以及各种金属合金的单晶或高质量多晶薄膜 [[126]][[127]][[128]]。例如，研究人员利用MBE在半导体衬底上生长单晶铝薄膜，以研究理想的金属-半导体界面物理特性 [[129]]。

5.3. 为何MBE未被用于先进工艺的金属化量产？——深入的技术与经济权衡分析

尽管MBE在薄膜沉积方面拥有“终极”的精度，但在先进半导体的大规模量产中，尤其是在金属互连等应用中，它完全不是一个可行的选项。原因在于其技术特性与大规模工业生产的需求之间存在着根本性的错配。

5.3.1. 极低的生产效率（吞吐量）

这是MBE无法进入HVM的最根本原因。MBE的典型生长速率非常慢，通常为每小时零点几微米，即每秒仅生长一到两个原子层 [[130]][[131]][[132]]。相比之下，PVD和CVD的速率是其数百甚至数千倍。在分秒必争的晶圆厂中，用MBE来沉积几十或几百纳米厚的金属互连层，将耗费无法接受的时间，导致生产线堵塞和极低的设备利用率。MBE被明确描述为“不适合大规模生产”的工具 [[133]][[134]][[135]]。

5.3.2. 极其高昂的成本

MBE系统的成本是所有沉积设备中最为昂贵的。这不仅包括设备本身的购置费用，更关键的是其运行和维护成本 [[136]][[137]][[138]]。维持超高真空环境需要复杂且昂贵的真空泵组，并需要定期进行长时间的“烘烤”（bake-out）来去除腔壁吸附的气体。更换源材料也是一个复杂且耗时的过程。这些因素共同导致MBE的单片晶圆处理成本高到在商业上毫无竞争力。

5.3.3. 工艺复杂性与兼容性

MBE设备的操作极为复杂，需要经验丰富的工程师进行维护。此外，为了维持超高真空，MBE系统通常是独立的，难以像PVD/CVD/ALD设备那样集成到由多个工艺腔室组成的“集束型设备平台”（Cluster Tool）中。这种平台化的缺乏使得晶圆在不同工艺步骤间的传输效率低下，不符合现代晶圆厂高度自动化的流水线作业模式。

5.3.4. 适用领域错配

MBE最大的价值在于生长晶体结构近乎完美的外延层，这对于制造高性能的化合物半导体器件（如用于5G/6G通信的HEMT功率放大器、激光器、高效率光电探测器等）至关重要。在这些应用中，材料的晶体质量直接决定了器件的性能。然而，对于芯片的金属互连，其核心要求是低电阻率、高可靠性和良好的填充能力。互连金属通常是多晶形态，对其晶体完整性的要求远不如对导电性的要求高。因此，使用MBE来制作多晶金属导线，无异于“杀鸡用牛刀”，其核心优势（完美晶格）无法转化为产品的核心价值。

5.4. MBE的真正价值

MBE的定位是尖端科学研究和下一代特种器件开发的利器。它为物理学家、材料学家和电子工程师提供了一个可以按原子精度“搭建”全新材料和量子结构（如量子阱、量子点、超晶格）的强大平台 [[139]][[140]][[141]]。在探索新型半导体材料、自旋电子学、拓扑绝缘体以及未来可能颠覆计算模式的新型器件方面，MBE发挥着不可替代的关键作用 [[142]][[143]]。它为半导体技术的未来发展进行着最前沿的知识储备和可行性验证。

6. 新材料驱动下的沉积技术演进：Co、Ru与Mo的时代

随着互连线宽持续缩小到10纳米以下，传统的铜（Cu）和钨（W）金属面临严峻的物理极限。电子在其内部的平均自由程（Cu约为39nm）远大于线宽，导致电子与导线表面和晶界的散射急剧增加，从而使电阻率飙升。这一“尺寸效应”成为制约芯片性能提升的主要瓶颈之一 [[144]][[145]]。为了应对这一挑战，业界正在积极引入新型金属材料。

6.1. 钴 (Co)：作为铜的补充与替代

优势与应用： 钴的电子平均自由程（约10nm）比铜短得多。这意味着在极窄的线宽下，其电阻率的上升趋势要比铜平缓得多。因此，在最底层的几层金属互连（线宽最窄）中，使用钴替代铜作为导电材料，可以获得更低的线路电阻。此外，钴作为阻挡层/衬垫层时，与铜的界面结合更好，可以提高电迁移可靠性。

沉积技术： 在钴的应用中，沉积技术扮演了核心角色。

ALD： 对于需要用作超薄（1-2nm）衬垫层的应用，ALD是首选技术。ALD沉积的钴薄膜具有极佳的保形性和连续性，能够均匀覆盖高深宽比的沟槽侧壁。

CVD/PVD： 当需要用钴完全填充整个沟槽时，考虑到沉积速率，CVD成为一个重要选项。同时，增强型的PVD技术也在开发用于钴的籽晶层沉积。

6.2. 钌 (Ru)：下一代互连与无阻挡层方案的希望

优势与应用： 钌是另一种极具潜力的新型互连金属，其电子平均自由程更短（约7nm）。钌最大的吸引力在于其优异的化学稳定性和对铜扩散的天然阻挡能力 [[146]][[147]][[148]]。这意味着使用钌作为导线，可能不再需要传统的TaN/Ta阻挡层。这种“无阻挡层”方案可以极大地简化工艺流程，并将原本被阻挡层占据的空间让给导电金属，从而显著降低线路电阻。

沉积技术： 要实现超薄、致密、保形的钌薄膜，ALD技术再次成为关键 [[149]][[150]]。无论是作为与铜结合的复合阻挡/衬垫层，还是作为未来的直接互连金属，ALD沉积的钌都展现出最优异的性能。同时，CVD工艺也在积极开发中，以期在需要较厚钌膜的应用中提供更高效率的解决方案。然而，钌的CMP抛光工艺集成是一个尚待解决的挑战 [[151]]。

6.3. 钼 (Mo)：在存储器与逻辑芯片中的新机遇

优势与应用： 钼（Mo）作为一种难熔金属，近期也受到了广泛关注。它的优势在于：较低的体电阻率、丰富的资源带来的成本优势、以及与现有CMOS工艺良好的兼容性 [[152]][[153]][[154]]。特别是在3D NAND中，钼有望替代钨作为字线（Word Line）材料，以降低电阻并提升器件性能。在逻辑芯片的后端互连中，钼也被视为一种潜在的替代方案。

沉积技术： 目前，针对钼的沉积研究主要集中在CVD和ALD。开发不含氟（Fluorine-Free）的钼前驱体是CVD和ALD工艺的关键，因为含氟前驱体（如MoF₆）的副产物可能会腐蚀下方的器件结构。实现低温、高纯度、保形的钼薄膜沉积是当前的技术攻关重点 [[155]]。

7. 综合比较与未来展望

7.1. 各沉积技术在先进工艺中的定位与权衡总结

为了直观地展示PVD、CVD、ALD和MBE在先进工艺金属化应用中的定位，下表从多个关键维度进行了综合比较：

| 技术维度 | PVD (物理气相沉积) | CVD (化学气相沉积) | ALD (原子层沉积) | MBE (分子束外延) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心原理 | 物理溅射/蒸发 | 气相化学反应 | 自限制的表面半反应 | 超高真空原子束外延 |
| 保形性/阶梯覆盖率 | 差 (Poor) [[156]][[157]][[158]] | 良好 (Good) [[159]][[160]] | 极佳 (Excellent) [[161]][[162]][[163]] | 极佳 (但多用于平面外延) |
| 膜厚控制精度 | 一般 (Moderate) | 一般 (Moderate) [[164]] | 原子级 (Atomic) [[165]][[166]] | 原子级 (Atomic) |
| 薄膜纯度 | 高 (High) | 中等 (取决于前驱体) | 高 (High) | 极高 (Ultra-High) |
| 沉积速率 (吞吐量) | 快 (Fast) [[167]] | 较快 (Relatively Fast) | 慢 (Slow) [[168]][[169]] | 极慢 (Extremely Slow) [[170]][[171]] |
| 设备/工艺成本 | 低 (Low) [[172]][[173]] | 中等 (Medium) | 高 (High) [[174]][[175]] | 极高 (Extremely High) [[176]][[177]] |
| 主要金属应用 (HVM) | Cu, Al, Ta, TaN, Ti, TiN (阻挡层/籽晶层/厚金属) | W (接触/通孔填充) | TiN, Co, Ru (HKMG, 超薄阻挡/衬垫/籽晶层) | 无 (None) |
| 适用节点/结构 | 成熟制程, 部分先进节点 (对保形性要求低的环节) | 各节点 (尤其W-Plug) | 先进节点 (<7nm), 3D结构 (GAA, 3D NAND) [[178]][[179]] | 研发, 特种单晶器件 |
| 在2025年的定位 | 主力工马 (Workhorse) | 专业填充者 (Specialized Filler) | 关键赋能者 (Critical Enabler) | 科研利器 (R&D Tool) |

7.2. 未来发展趋势

展望未来，金属薄膜沉积技术将沿着以下几个方向继续演进：

7.2.1. 设备创新：

高产能ALD： 空间ALD和快速ALD技术将进一步成熟，以更高的沉积速率和更低的成本，将ALD的应用从“薄膜”扩展到“体填充”，可能在未来直接挑战CVD在某些填充应用中的地位。

多腔室集成平台： 将PVD、CVD、ALD甚至刻蚀等不同功能的反应腔室集成在同一个真空平台上，实现多种薄膜的连续沉积和处理，可以减少晶圆在不同设备间转移带来的污染风险，提高生产效率和工艺灵活性 [[180]][[181]]。

智能化控制： 引入人工智能（AI）和机器学习算法，对沉积过程进行实时监控和智能优化，以实现更稳定的工艺控制和更高的良率 [[182]][[183]]。

7.2.2. 工艺集成：选择性沉积 (Selective Deposition)

选择性沉积是未来薄膜技术的一个重要发展方向。该技术旨在让金属只在需要的目标表面（如金属表面）上生长，而不在绝缘体表面（如SiO₂或低k材料）上成核。如果能够实现完美的区域选择性沉积，将可能省去复杂的光刻和刻蚀步骤，极大地简化制造流程，降低成本。ALD和CVD是实现选择性沉积最有潜力的技术平台。

7.2.3. 材料创新：

随着晶体管沟道材料从硅（Si）向更高迁移率的材料（如硅锗SiGe、III-V族材料）以及二维材料（如二硫化钼MoS₂、石墨烯）演进，与之匹配的接触金属和栅极金属的沉积技术也将成为新的研究热点 [[184]]。如何在这些新型、敏感的材料表面实现低损伤、低电阻的金属沉积，将对PVD、CVD尤其是ALD提出全新的挑战和机遇。

7.3. 结论

在2025年这个时间点，先进半导体工艺中的金属薄膜生长已经形成了一个高度分工、协同互补的技术生态系统。没有一种技术可以包打天下，而是根据具体应用场景的严苛要求，在性能、成本和产量之间进行精妙的权衡。

PVD 作为成熟可靠的“老兵”，凭借其效率和成本优势，在宏观的金属布线和部分界面层处理上继续发挥着中流砥柱的作用。

CVD 则以其出色的填充能力，牢牢占据着钨塞等关键垂直连接结构制造的“专家”地位。

ALD 作为后起之秀，凭借其在原子尺度上的极限操控能力，已成为攻克3D器件架构和新材料集成等最尖端挑战的“撒手锏”，是推动摩尔定律在纳米深水区继续前行的核心引擎。

而电子束蒸发和分子束外延（MBE），则因其固有的物理限制或与大规模生产模式的根本性不匹配，分别在研发和特定利基市场，以及前沿基础科学研究领域，守护着它们各自的“一亩三分地”。

未来，随着芯片结构日益复杂化和新材料的不断涌现，这三驾马车（PVD, CVD, ALD）之间的界限可能会变得更加模糊，技术的融合与协同创新将是驱动半导体金属化工艺持续进步的永恒主题。

文献来源

[4,14,34,616,619,719]. Deposition and characterization of thin films for applications in ULSI fabrication

[9,11,565]. Atomic layer deposition of metal and nitride thin films: Current research efforts and applications for semiconductor device processing

[29]. (i)chromatographic Methods For Solute Descriptor Determinations (ii)ruthenium Substrate-Catalyzed Growth Of Nickel Nitride Thin Films By Atomic Layer Deposition

[210,223,300,314,317,410,417,420,421,428,448,450,452,467]. P-Type Metal Oxide Semiconductor Thin Films: Synthesis and Chemical Sensor Applications

[214,370,371,377,378,379,689,692]. Molecular beam epitaxy of alternating metal-semiconductor films

[372]. Nano- to atomic-scale epitaxial aluminum films on Si substrate grown by molecular beam epitaxy

[514]. Self-aligned gallium arsenide heterojunction bipolar transistor using refractory metallisation

以下来源未被直接引用

Oxide Semiconductor Thin‐Film Transistors: A Review of Recent Advances

Handbook of thin-film deposition processes and techniques : principles, methods, equipment, and applications

Green Nanofabrication Opportunities in the Semiconductor Industry: A Life Cycle Perspective

Fabrication and characterization of a metal nanocrystal memory using molecular beam epitaxy

其他来源

[1,2,5,12,15,16,17,25,26,135,141,142,145,166,167,227,236,323,332,348,487,518,520,567,584,585,586,601,602,607,609,611,614,730]. Introduction to Fabrication Reviewed 2025

[3,6,7,10,568]. 半导体行业深度专题之十二-薄膜沉积设备篇

[8,18,19,20,23,28,32,33,48,53,55,58,60,66,67,73,131,138,144,147,148,154,156,160,168,170,172,175,228,237,239,241,244,247,252,254,255,256,258,298,350,352,358,364,449,457,466,488,494,495,517,523,526,527,530,533,537,539,548,552,557,560,562,564,566,591,612,618,635,640,642,645,648,655,665,669,672,722,726,727,741,742]. 半导体设备行业深度报告：新工艺新结构拓宽空间国产厂商多维发展突破海外垄断

[13]. Embedded Nanoparticles in Schottky and Ohmic Contacts: A Review

[21,27,30]. 2025光刻机行业国产替代进程、核心子系统突破与产业链标的分析报告

[22,31]. 2025年泛半导体光刻胶供应链发展研究

[24]. 中芯国际2025年上5nm工艺？

[35,44,62,596,632,656]. 雪球

[36,37,40,597,598,603]. 物理气相沉积

[38,604]. 半导体制程简介——芯片是如何制作出来的

[39,41,42,43,599,605,606]. 芯片

[45,47,50,52,570,633,637,639]. 薄膜沉积是芯片制造的关键工艺，薄膜种类多与工艺复杂性构筑高壁垒

[46,57,59,634,654,671,724]. 先进封装不断演进，设备厂商迎来新机遇

[49,54,61,63,65,68,641,657,673]. 半导体设备行业深度：驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理

[51,571,638]. APPLIED MATERIALS 2004 ANNUAL REPORT

[56,653]. 国际法讯

[64,662]. Review—On Atomic Layer Deposition: Current Progress and Future Challenges

[69,83]. 精准匹配工艺需求，为您的薄膜制备提供最佳技术方案

[70,75,80]. 全球薄膜沉积设备专题研究

[71,93]. 什么是制造中的沉积？需要考虑的 7 个关键因素

[72,86,91,94,99,674,737]. 薄膜制造方法有哪些？化学气相沉积与物理气相沉积指南

[74]. 薄膜材料的例子有哪些？适用于您应用的金属、电介质和半导体

[76,78,81,108,594]. 薄膜沉积是芯片制造的关键工艺，薄膜种类多与工艺复杂性构筑高壁垒

[77,107,185,187,192,198,246,575,593,651,717]. 96 Layers and Beyond: Solving 3D NAND Material and Integration Challenges

[79,82,109,595]. 至精至准 智造未来

[84,677]. 金属薄膜沉积

[85,87,92,97,102,678]. 沉积制造方法：薄膜涂层工艺指南

[88,98,100]. 有哪些不同类型的沉积技术？探索 PVD、CVD 等

[89,95]. 薄膜沉积的核心缺点

[90]. 応用物理学会 多元系機能材料研究会 20周年記念誌「20年の歩み」

[96,105]. 薄膜沉积部件

[101,103]. 沉积设备：精密薄膜涂层系统指南

[104]. 什么是半导体行业的沉积系统？薄膜制作的基本工具

[106]. 影响薄膜沉积厚度的因素有哪些？优化精度和性能

[110,113,116,624]. 电子束蒸发是否用于金属？了解其多功能性和应用

[111,114]. 金属电子束蒸发台

[112,115]. 电子束蒸发(E-Gun/E-beam Evaporator)

[117,625]. 知识

[118,121,626,631]. Electron Beam Evaporation Applications and How They Work

[119,578,628]. 请稍候...

[120,122,579,629,630]. 半导体光电

[123]. InAs/GaSb 超晶格红外探测器工艺与性能研究

[124,127,132]. 分子束外延薄膜沉积系统

[125,130,133,426]. 分子束外延设备

[126,128,134,217,412,690]. Advances in Microelectronics: Reviews, Volume 2

[129,336,444,454]. Metal Based Thin Films for Electronics

[136,137,353,362,519,522,556,559,600,608]. Introduction to Four Thin - Film Deposition Technologies: PVD, ALD, LPCVD, and PECVD 2025/6/24 13:44:26 From： Clicks：55

[139,151,164,349,617,725]. Atomic Layer Deposition of Metal and Nitride Thin films: Current Research Efforts and Applications for Semiconductor Device Processing

[140,153,163,171,431,434,438,440,675,720,731]. Advances in core technologies for semiconductor manufacturing: applications and challenges of atomic layer etching, neutral beam etching and atomic layer deposition

[143,150,165]. 2025 半导体回顾与展望：AI 重塑增长逻辑，半导体景气穿越周期

[146,149,162,173,177,179,667]. 半导体设备行业深度：驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理

[152,157,161,592,658,659,666]. Industrial Applications of ALD & CVD Technologies

[155,169,587]. PL1 • Plasma-surface interactions of atomic-layer processing toward sub-nm node semiconductor devices

[158,660]. Atomic Layer Deposition (ALD) in Semiconductors

[159,251,257,365,536,542,547,661]. ALD (Atomic layer deposition) and CVD (Chemical Vapour Deposition)

[174,191]. 2025年将改变半导体行业的大趋势

[176]. 2025年全球及中国半导体薄膜沉积设备行业重点企业分析及行业发展趋势

[178,180,275,284,746]. 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

[181,573,589,707,715]. 互连技术的现状与挑战：钌与钼的应用前景

[182,183,184,186,574,709,714,716]. 这类芯片材料，前景光明

[188,271,277,576,710,712]. 真空镀膜与薄膜沉积设备在半导体制造中的关键作用与发展趋势

[189,194,269,282,360]. Advances in core technologies for semiconductor manufacturing: applications and challenges of atomic layer etching, neutral beam etching and atomic layer deposition

[190]. Tuesday Evening, June 24, 2025

[193,197,335,346]. FORMULATIONS FOR SELECTIVE DEPOSITION

[195]. PVD技术在半导体工艺中的应用与发展趋势

[196]. Precious Metals for Semiconductor Applications

[199]. 半导体设备发展趋势与前景分析

[200,203,206,209,218,680,683,702]. 分子束外延

[201,211,212,215,681]. Molecular beam epitaxy

[202,225,682]. Semiconductor Physics

[204,207,219,299,703]. 分子束外延薄膜沉积系统MBE

[205,213,216,691]. THE PHYSICS AND CHEMISTRY OF MATERIALS

[208,704]. molecular-beam epitaxy

[220]. 不同类型的金属沉积

[221]. Different Types of Metal Deposition

[222,311]. 半导体设备研究系列：薄膜沉积设备：行业持续成长，国产替代持续，关注国内PVD/CVD领先厂商

[224]. New materials and technologies

[226,231,610]. ALD of Alumina Ceramic Films for Hermetic Protection

[229,232,259,262,265,621]. Experimental analysis of conformality of E-beam deposited thin films for MEMS applications

[230,260]. Electron beam evaporation of aluminium

[233,261,263,622]. When comparing the four main types of physical vapor deposition (PVD) for thin films

[234,264,266,623]. Electron Beam Evaporation (E-Beam Evaporation) is a precise Physical Vapor Deposition (PVD) process used for applying high-density, thin coatings to substrates

[235,721]. Wet etching of aluminium nitride and germanium thin films for piezoelectric MEMS

[238,248,525,563,569,620]. Monday Morning, October 19, 2015

[240,458,470,486,489,524,528,531,534,549,644,646,650]. Advances in core technologies for semiconductor manufacturing: applications and challenges of atomic layer etching, neutral beam etching and atomic layer deposition

[242,245,249,253,327,338,355,359,368,490,493,580,627,649,668,728]. Comparesion between ALD, CVD, and PVD

[243,572,636,643,723]. MKS Instruments Handbook: Semiconductor Devices and Process Technology

[250]. 摄像头PVD和CVD薄膜

[267,270]. 薄膜沉积精度与先进制程中测量技术的挑战

[268,272,273]. 投资要点

[274,276,283,745,747]. 激光诱导化学气相沉积屏显薄膜沉积设备解析

[278]. 薄膜沉积设备的技术突破

[279,281]. 北方华创科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书

[280,521,555,561,736]. JX Advanced Metals Integrated Report 2025

[285,743]. 拓荆科技：国产薄膜沉积设备龙头，25Q2业绩倍增的深层逻辑

[286,744]. 东吴证券-拓荆科技-688072-2025年中报点评：25Q2业绩高速增长，薄膜沉积&先进封装设备进入收获期-250828

[287,461]. 看好国产算力带动后道测试&先进封装设备需求

[288]. 关注 AI 算力和自主可控主线，存储等行业周期持续上行

[289]. 拓荆科技（688072）

[290]. LIGHT CONFERENCE 2025

[291,294,301,411,413,686]. 半导体产线的三大核心设备之一薄膜沉积设备

[292,295,297,313,316,684]. Advanced Crystallization Methods for Thin-Film Lithium Niobate and Its Device Applications

[293,296,443,446,468,687]. 半导体芯片制造全流程

[302,305]. Molecular Beam Epitaxy (MBE) and Metalorganic CVD (MOCVD) Process for GaAs

[303,307]. Microelectronics Technology

[304,310,456]. Semiconductor Technology from A to Z

[306,309]. ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION OF SiOxNy FILMS FOR USE IN FLAT PANEL DISPLAYS

[308]. Co-Creation of next-generation semiconductor packaging evaluation platforms and development of packaging technologies

[312]. Fundamentals of Solid State Engineering

[315]. Future Semiconductor Materials and Processes

[318,325,345]. MPCVD

[319,321]. Deposition

[320,329,341]. Introduction to Chemical Vapor Deposition (CVD)

[322,331,334,613,735]. MEMS Thin Film Deposition Processes

[324,333,343,615]. NUMERICAL SIMULATION AND MECHANICAL PROPERTIES OF FREE-STANDING SILVER THIN FILMS

[326,337,546,553]. Highly Percolated Ultra-Thin Metal Films for Reconfigurable Metasurfaces

[328,330]. Advanced Methods for Mechanical Analysis and Simulation of Through Silicon Vias

[339,342]. Thin Film Deposition Requirements

[340]. Engineering Hybrid Halide Perovskites for Enhanced Stability: A Structural and Spectroscopic Study

[344]. Process Integration

[347]. Dépôt chimique (CVD/ALD) assisté par plasma et intégration de Ti(Al)N et Ta(Al)N pour les métaux de grille sub-20nm

[351]. 钙钛矿行业深度：产业进展、市场前景、产业链及相关企业深度梳理

[354,357,363]. CVD、PVD、ALD 沉积工艺对比

[356]. Atomic Layer Deposition in Semiconductors

[361,492]. Atomic layer deposition vs molecular beam epitaxy

[366]. Chemical beam epitaxy

[367]. MOCVD and ALD of Rare Earth Containing Multifunctional Materials: From Precursor Chemistry to Thin Film Deposition and Applications

[369,516]. Growth of SiGe, GeSn and Si:C alloys grown by Molecular Beam Epitaxy at Ultra-Low Temperatures.

[373]. Search

[374]. Structural, optical and electrical properties of cubic AlN films deposited by laser molecular beam epitaxy

[375]. Developing transition metal dichalcogenide alloys for applications to integrated photonics

[376]. ALD Fundamentals Poster Session

[380,381,383,588,590,663,708,711]. Sunday Afternoon, August 4, 2024

[382,577,664,713]. Sunday Afternoon, November 6, 2016

[384]. GROWTH OF THIN FILMS AND THIN FILM TRANSFER FOR METAMATERIAL SYNTHESIS Syntesis of Semiconductor Thin Film on Metal Thin Film

[385,396,471,474,497,693]. Plasmon-induced photocurrent generation in metal-semiconductor devices with nanofabricated inverted pyramid arrays

[386,388,394,685,688]. Study Material (VLSI Circuit Design and PCC-ECR501)

[387,393,405,408,581,696,705]. Thin Films - Growth, Characterization and Electrochemical Applications

[389]. Semiconductors, Electrochemical Atomic Layer Deposition (E-ALD)

[390]. Ceramic Materials Science and Engineering

[391]. The Revolution of PVD Systems in Thin Film Semiconductor Production

[392]. Molecular-beam epitaxy explained

[395,706]. Deterministically site-controlled vertically stacked Silicon-Germanium Quantum Dots

[397,694]. Thin Film Growth of Chalcogenide Compounds via Molecular Beam Epitaxy and Their Characterization

[398,400,402,406,409,582,695,697,700,733]. Low-temperature plasma deposition of III-V semiconductors (GaN) on Si

[399,699,739]. Advanced Inorganic Semiconductor Materials, 2nd Edition

[401,403,701]. TOGETHER for a sustainable future

[404]. Molecular Beam Epitaxy

[407,583,698]. Materials properties and device applications of semiconducting bismuth oxyselenide

[414,429]. 半导体衬底晶片：基础到先进应用，硅、GaAs、SiC和GaN的材料特性

[415,419,422,427]. 分子束外延的技术难点

[416,436]. MBE及MOCVD

[418,425,430]. Ceramic Materials Science and Engineering

[423,424,473,484,507]. Solid Source Metal-Organic Molecular Beam Epitaxy Toward All-Epitaxial Ferroelectric Capacitors

[432,433]. Advanced Source/Drain Technologies for Nanoscale CMOS

[435,439,441]. 拓荆科技 专注薄膜沉积工艺，CVD 市场地位快速上升

[437]. 挑战

[442]. Heterogeneous Integration Roadmap: Supply Chain (Chapter 18)

[445]. 薄膜沉积技术

[447,451]. 再谈分子束外延

[453,455]. 84.86 专用于或主要用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的机器及装置；本章注释十一（三）规定的机器及装置；零件及附件

[459,462,463,469]. Sunday Afternoon, June 22, 2025

[460,464]. ALD/ALE 2025 Program Overview

[465,718]. Nanoscale Thin Film Deposition III

[472]. Vacuum and Thin Film Technology

[475,477,480,483,498,500]. Modern Materials: Two-Dimensional Materials

[[476,478]. Thin Film Deposition and Epitaxy (Chemical Vapor Deposition, Metal Organic CVD and Molecular Beam Epitaxy) ](https://alan.ece.gatech.edu/ECE6450/Lectures/ECE6450L13and14-CVD and Epitaxy.pdf)

[479,481,499,501,740]. Superhard Protective Coatings with Enhanced Toughness: Multi-Layered Nanocomposite Metal Nitrides

[482,485,502,734]. High K Dielectric Film Comprising Lanthanum, Aluminum and Oxide

[491]. Chemical vapor deposition

[496]. Deposition

[503,506,509]. Spintronics and GMR: A brief introduction to giant magnetoresistance

[504,515]. Molecular beam epitaxy

[505]. Development of aluminum gallium nitride based optoelectronic devices operating in deep UV and terahertz spectrum ranges

[508]. Magneto-Resistive phenomena in antiferromagnet-based spintronics memories

[510,512]. Solid-source metal-organic MBE for elemental Ir and Ru films

[511,513]. Molecular Beam Epitaxy: Fundamentals and Current Status

[529,532,647]. Chemical vapor deposition (CVD) and its role in semiconductor fabrication

[535,652]. ALD enables the use of new materials and 3D designs in advanced chip manufacturing.

[538,541,670,729]. Atomic layer deposition vs molecular beam epitaxy

[540,543,545,554,558,679,738]. Atomic Layer Deposition (ALD) in Semiconductor Manufacturing

[544,551,676,732]. The Fundamental Difference: Process Mechanism

[550]. Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology Second Edition

以下来源未被直接引用

5nm 节点及以下先进制程技术行业 DeepSeek 企业智能化转型全链路指南：技术驱动与业务创新实践研究报告(2025 版)

Thin Films of Copper Oxide and Copper Grown by Atomic Layer Deposition for Applications in Metallization Systems of Microelectronic Devices

半导体&电子行业：薄膜沉积设备颇具市场活力，国产化替代正当时

拆解百页研报 关于『靶材』

薄膜沉积设备

电子束蒸发沉积系统-北京大学纳光电子前沿科学中心公共加工平台

金属调制分子束外延生长氮化铝薄膜

器件研发实验室

Electron beam evaporation deposition

电子束蒸发薄膜沉积系统

电子束蒸发使用哪些材料？发现薄膜沉积的关键材料

电子束蒸发机（金属）

CVD & ALD Thin Film Precursors Market Size, Share, Growth, And Industry Analysis, By Type (Silicon Precursors, Metal Precursors, High-k Precursors, Low-k Precursors), By Application (Integrated Circuits, Flat Panel Display, PV Industry, Other), Regional Forecast From 2025 To 2033

微导纳米（688147）立足ALD布局光伏&半导体，拓展CVD打开成长空间 增持（首次）

Applications of Metal Cyclopentadienyl CVD/ALD Precursors

MAM2025 Abstracts Book

令和4年度重要技術管理体制強化事業（マイクロエレクトロニクスに係る先進技術動向調査）調査報告書

Molecular-beam epitaxy

第四代半导体的发展背景

LATTICE-MATCHED GROWTH OF TOPOLOGICAL SEMIMETAL CADMIUM ARSENIDE ON VIRTUAL TERNARY III-V SUBSTRATES

Aerosol Metal Nanoparticles and their Role in Particle-Assisted Growth of III–V Nanowires

E-Beam evaporation is a physical vapor deposition (PVD) technique

Redox and Mass Transport Phenomena in Resistively Switching Thin Films

PVD in Modern Semiconductor Fabrication

Sustainability Report 2024

先进芯片制造过程中的六大关键技术挑战

传统工艺升级&先进技术增量，争设备之滔滔不绝——先进封装系列报告之设备

电子行业 2026 年度投资策略

复合集流体专题之二：玩家群雄逐鹿，工艺百花齐放

金属薄膜的制备方法及金属薄膜结构

“靶”关之材，国产替代进行时 电子材料系列 1：溅射靶材行业报告

半导体薄膜工艺

Selecting metal alloy electric contact materials for MEMS switches

PHOSPHINE-SUPPORTED ORGANOMANGANESE COMPLEXES

PVD与CVD性能比较

An updated roadmap for the integration of metal–organic frameworks with electronic devices and chemical sensors

Electrodeposition of Epitaxial Wide Bandgap P-Type Semiconductors and Copper Metal for Energy Conversion and Flexible Electronics

Compare Deposition techniques used in MEMS with respect to their applications.

DEVELOPMENT OF A TEMPLATE-FREE MICROWAVE-ASSISTED METAL SULFIDE NANOPARTICLES SYNTHESIS METHOD AND FILM DEPOSITION WITH FORMULATED INKS

Atomic Layer Deposition

INDIUM NITRIDE GROWTH BY METAL-ORGANIC VAPOR PHASE EPITAXY

Nanometer-thick molecular beam epitaxy Al films capped with in situ deposited Al2O3 - High crystallinity, morphology, and superconductivity

Area-Selective Deposition of Ruthenium by Atomic Layer Deposition and Etching

GaAs metal-oxide-semiconductor push with molecular beam epitaxy Y2O3 - In comparison with atomic layer deposited Al2O3

Ge0.975Sn0.025 alloy films have been grown on Si(001) substrates by molecular beam epitaxy with high-quality Ge films as buffer layers.

McGRAW-HILL ENCYCLOPEDIA OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Synthesis of Boron Nanostructures on Refractory Metal Surfaces

Physics of Semiconductors (1)

Electron-gun evaporators of refractory metals compatible with molecular beam epitaxy

The Different Styles of Material Deposition

分子束外延技术

令和7年度(2025)企業支援成果事例集 こんなええもんできました

氧化镓：未来十年的半导体材料

Key principles about advanced oxidation processes: A systematic analysis on current and future perspectives of the antibiotics removal from wastewater

Physical Vapor Deposition (PVD) Methods for Synthesis of Thin Films: A Comparative Study

Refractive Uses of Layered and Two-Dimensional Materials for Integrated Photonics

Deposition

Electronics Materials

Inxsey ALLOY THIN FILMS FOR PHASE CHANGE RANDOM ACCESS MEMORY (PRAM) APPLICATIONS

Stacks of Applications for Thin Film Materials

Molecular beam epitaxy of two-dimensional semiconductor BiI3 films exhibiting sharp exciton absorption

Atomic Layer Deposition Equipment for More than Moore 2021

Atomic Layer Deposition (ALD): A Key Enabling Technology for Advanced Semiconductor Manufacturing

A review of micro-manufacturing processes in the semiconductor industry